- 1、羽绒睡袋

- 1.火焰蓝色涂PU透湿格子布断裂强力，N/5㎝：T≥600，W≥400（GB/T 3923.1-2013）；撕破强力，N：T≥20，W≥15（GB/T 3917.3-2009）

- 2.火焰蓝色涂PU透湿格子布静水压（平整部位），KPa≥25，折痕静水压，kPa≥20（FZ/T 01004-2008）

- 3.火焰蓝色PU涂层布断裂强力，N/5㎝：T≥800，W≥500（GB/T 3923.1-2013）；撕破强力，N：T≥20，W≥15（GB/T 3917.3-2009）

- 4.火焰蓝色涤棉平布断裂强力，N/5 ㎝：T≥250，W≥220（GB/T 3923.1-2013）；撕破强力，N：T≥9，W≥6（GB/T 3917.3-2009）

- 5.填充物≥800g，不低于90%的白鸭绒，保暖絮片纤维热阻，㎡·K/W≥0.27（GB/T 11048-2008 方法 A）；蓬松度，cm3≥55，压缩弹性回复率，%≥90（FZ/T 64003-1993）。

- 2、充气睡垫

- 1.火焰蓝色单面 TPU 针织布断裂强力，N/5㎝：经向≥350，纬向≥100（GB/T 3923.1-2013）

- 2.火焰蓝色单面 TPU 针织布剥离强度，N/5㎝：经向≥30，纬向≥30（FZ/T 01010-2012）

- 3.火焰蓝色单面 TPU 针织滴塑布断裂强力，N/5㎝：经向≥245，纬向≥110（GB/T 3923.1-2013）

- 4.火焰蓝色单面 TPU 针织滴塑布剥离强度，N/5 ㎝：经向≥30，纬向≥30（FZ/T 01010-2012）

- 5.火焰蓝色 PU 涂层布断裂强力，N/5㎝：T≥800，W≥500（GB/T 3923.1-2013）；撕破强力，N：T≥20，W≥15（GB/T 3917.3-2009）

- 6.具有自充气功能。

- 3、携行背囊

- 1.森林消防救援携行包由携行包主包、帽顶包、前挂包、背负系统、推行系统五部分组成，并配备防雨罩及鞋子收纳袋等配件。

- 2.背负系统由背板、背带、调节织带、铝条框和护腰垫组成。

- 3.携行包总容量100L，其中主包容量65L，帽顶包容量10L，前挂包容量25L。背负系统可在S、M、L三个档位进行调节。

- 4.质量：携行包质量为携行包主包、帽顶包、前挂包、背负系统和推行系统的质量之和。携行包质量应不大于5.2kg。

- 5.携行包主体面料颜色为火焰蓝色，潘通色号：19-3925 TPX；各种织带、塑料配件、其他辅料颜色为黑色。

- 6.外层面料：

- 6.1断裂强力（N）：经向 ≥1000 N，纬向 ≥1000 N；

- 6.2撕破强力（N）：经向 ≥100 N，纬向 ≥100 N；

- 6.3耐磨性能:≥50000次；

- 6.4水洗尺寸变化率：经、纬向：≤10%；

- 6.5耐皂洗色牢度：≥4级；

- 6.6干摩擦色牢度：≥4级；

- 6.7湿摩擦色牢度：≥4级。

- 4、单人帐篷

- 1.橘红色涂PU格子布断裂强力，N/5㎝：T≥600，W≥400（GB/T 3923.1）；撕破强力N：T≥20，W≥15（GB/T 3917.3）

- 2.橘红色涂 PU 格子布静水压，KPa（平整部位）≥25，折痕静水压，kPa≥20（FZ/T 01004）

- 3.橘红色涂 PU 格子布阻燃性能续燃时间S≤15，阴燃时间≤15S，损毁长度mm≤180（GB/T 5455）

- 4.橄榄绿色格子牛津布断裂强力N/5㎝：T≥1600，W≥900（GB/T 3923.1）

- 5.橄榄绿色 PU 涂层布断裂强力N/5㎝：T≥800，W≥500（GB/T 3923.1）

- 6.可折叠式自动架杆，采用圆管，为铝合金材质，符合GB/T 4437.2规定。

7.铝合金型号7系7001；铝合金杆，壁厚0.7mm；铝合金杆，直径8.5mm，管材的断裂面尺寸及偏差应符合 GB/T 4436中的高精级规定