第五章   采购需求
1、 采购标的
	序号
	标的名称
	数量
	最高限价（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品

	1
	防弹衣
	24
	113.3
	否
	是

	2
	防弹盾牌
	33
	
	
	否

	3
	防毒衣
	9
	
	
	否

	4
	防暴服
	61
	
	
	否

	5
	防毒面具
	124
	
	
	否

	6
	防爆毯
	21
	
	
	否

	7
	防化服
	7
	
	
	否



2、 商务要求
1. 交货时间和地点：
1.1交货时间：自合同签订之日起30日历日内完成交货。
1.2交货地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务和质量保证：
4.1质量保证期：设备的质保期为货物验收合格后伍年。设备自验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。
4.2质保期内因产品质量问题应予以更换（全新且相同的货品）。
4.3售后服务要求：出现故障要求投标人24小时内响应，提供全新且相同的货品。如涉及保险等相关问题，全程协助解决。。
4.4技术培训：投标人应对采购货物的操作、保养等对采购人进行培训；货到后，投标人应对采购人进行免费现场培训，直至采购人能独立穿戴和使用。
5.保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由投标人办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括投标人承诺装运的货物；如果货物是按采购人自提货物方式报价的，其保险由采购人办理。
3、 技术要求
（一）基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是2023年警用装备购置项目--防护装备类，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
（二）采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.防弹衣
	符号
	序号
	技术要求

	#
	1
	符合《GA 141-2010 警用防弹衣》要求。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	2
	级别：≥4级。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	3
	防弹层：由聚乙烯等非金属制成。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	4
	防护面积：软质部分: ≥0.25㎡，硬质部分: ≥0.1㎡。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	5
	质量：硬质质量≤1.5kg，软质质量：≤1.5kg。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	6
	面密度：≥14kg/㎡。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	7
	防弹性能：常温下最大凹陷深度≤4.5mm。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	8
	防弹性能：高温、低温和浸水下最大凹陷深度≤8.5mm。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	9
	防弹性能：加严测试：高温、低温、浸水合格，分别按照常温防弹测试的布局，继续三发未进行的测试，未穿透。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	10
	防弹性能：跌落下最大凹陷深度≤7.5mm。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	11
	肩部魔术贴符合：
①耐洗色牢度：变色≥4-5级；沾色≥4级；
②耐摩擦色牢度：干摩≥4-5级；湿摩≥4-5级；
③钩面密度：14排/10mm；
④剪切强度：19.6； 
⑤剥离强度：4.0 N/cm。
（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	12
	腰部魔术贴符合：抗疲劳性能(离合3000次后)：剪切强度8.0 N/cm2；剥离强度1.2 N/cm。
（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	13
	缝线符合：
①单纱断裂强力：断裂强力：≥20000cN；
②捻度：平均捻度：≤210捻/m。
（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	14
	投标型号的产品附带保险期限不少于5年，保险额度不少于2000万的责任保险，每次事故人身伤亡赔偿限额不低于300万保险，提供体现以上数值的保单加盖公章。

	#
	15
	投标人须承诺供货后采购人随机抽取产品委托具备该产品检测资质的检测机构检测，检测标准按招标文件约定为准，所抽取产品及检测费用由中标人全部承担；全项检测合格视为该产品整批货物合格，检测不合格中标人重新供货或退货；重新供货后将再次交收检验，由此产生的一切费用及损失均由中标人承担，提供承诺函并加盖投标人公章。
投标人须提供内容完整的承诺函，承诺函应包括项目名称、采购人名称、承诺单位名称、承诺内容、承诺单位盖章、承诺单位法定代表人或其授权代表签字或盖章。



2.防弹盾牌
	符号
	序号
	技术要求

	#
	1
	符合《GA423-2015 警用防弹盾牌》标准要求。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	2
	级别：≥5级。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	3
	防护面积：≥0.5 ㎡。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	4
	抗霉菌性能：为最高级0级。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	5
	耐盐雾性（2000h）后：无腐蚀、不脱落。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	6
	耐湿热性（2000h）后：无腐蚀、无开裂。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	7
	投标型号的产品附带保险期限不少于5年，保险额度不少于2000万的责任保险，每次事故人身伤亡赔偿限额不低于300万保险，提供体现以上数值的保单加盖公章。

	#
	8
	投标人须承诺供货后采购人随机抽取产品委托具备该产品检测资质的检测机构检测，检测标准按招标文件约定为准，所抽取产品及检测费用由中标人全部承担；全项检测合格视为该产品整批货物合格，检测不合格中标人重新供货或退货；重新供货后将再次交收检验，由此产生的一切费用及损失均由中标人承担，提供承诺函并加盖投标人公章。
投标人须提供内容完整的承诺函，承诺函应包括项目名称、采购人名称、承诺单位名称、承诺内容、承诺单位盖章、承诺单位法定代表人或其授权代表签字或盖章。



3.防毒衣
	符号
	序号
	技术要求

	
	1
	面料为高强尼龙织物,双面涂覆橡胶，由头罩、上衣、裤子和胶鞋组成，为连身式结构，与防毒面具、防护手套等配套使用。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	2
	外观：表面平整光滑、无龟裂、死褶,缝纫线针距应均分，整齐、标志清楚。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	3
	颜色：绿色。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	4
	重量：≤2kg。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	5
	厚度：0.4±0.05mm。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	6
	防毒性能耐“液-气”芥子气时间：≥140min。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	7
	拉伸强度：经向：≥27kN/m；纬向：≥23kN/m。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	8
	撕破强度（落锤法）：经向：≥20N；纬向：≥17N。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	9
	胶层与织物粘附强度（kN/m）：≥0.8。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	10
	耐热空气老化性能140℃±2℃×8h(箱式)：不粘、不脆。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	11
	耐酸性能(浸3mo1/L硫酸、6mo1/L盐酸1h)：无变色、无裂纹。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	12
	耐汽油性能(120#汽油中浸泡30s)：不粘连、不脱层。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	13
	耐三合二溶液性能：在三合二溶液中浸泡1h，无变色、无裂纹。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	14
	耐寒性能-40℃ 5min折180°：无裂纹。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	15
	胶鞋大底最薄处耐“液-气”芥子气防毒时间：≥300min。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	16
	胶鞋耐屈挠性能彩(3万次)：无裂纹。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	17
	胶鞋耐水性能(包头、后跟进入水中2h)：不渗透。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	18
	可达到防毒、阻燃、抗静电、保温、耐酸碱、防辐射等功能，可以有效地防御各种蒸汽壮和小液滴毒剂对人体的伤害，对火焰有一定的阻燃效果。（投标人须提供原厂承诺函，并加盖公章）

	#
	19
	符合《GJB2063-94隔绝式防毒衣通用规范》的要求。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	20
	投标人须承诺供货后采购人随机抽取产品委托具备该产品检测资质的检测机构检测，检测标准按招标文件约定为准，所抽取产品及检测费用由中标人全部承担；全项检测合格视为该产品整批货物合格，检测不合格中标人重新供货或退货；重新供货后将再次交收检验，由此产生的一切费用及损失均由中标人承担，提供承诺函并加盖投标人公章。
投标人须提供内容完整的承诺函，承诺函应包括项目名称、采购人名称、承诺单位名称、承诺内容、承诺单位盖章、承诺单位法定代表人或其授权代表签字或盖章。




4.防暴服
	符号
	序号
	技术要求

	#
	1
	符合《GA420-2021警用防暴服》的执行标准。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	2
	组成要求：由颈部、前胸、后背、裆部、上肢和下肢等防护部件组成。防护部件主材料为抗老化改性PC，前胸防护部件为硬质PC成型盔甲，后背防护部件为金属板，厚度≥2.0mm，后背外层为防割、阻燃面料，裆部防护部件为硬质PC防护层，配有防割护颈。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	3
	结构要求（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）：
整体结构要求：防暴服的各防护部件采用随形设计，与人体相应部位相适应。防护本体模块化、组合化设计，各防护部件连接和分离方便、可靠；前胸、四肢镂空结构设计，且防液体溅入；防护层与缓冲层中空缓震结构(不含后背)；护膝、护肘球头关节设计；腰部设计硬质标准携行接口；可单手操作的隐藏式一键快脱机构；弹力带为可更换结构。
前胸防护部件：由硬质防护层、缓冲层和可拆卸导热层组成。
裆部防护部件：由硬质防护层和缓冲层组成，护裆与护胸可拆卸连接。
后背防护部件：外层为防割、阻燃面料，中间层为硬质上下两片连接式防护层，内侧为缓冲层和可拆卸导热层。
上肢防护部件：肩、上臂、前臂(含时)以连接件连接，具有快速组合及拆卸功能，由硬质防护层和缓冲层组成。
下肢防护部件：大腿、小腿(含膝、小腿后部)、脚面(含脚踝)以连接件连接，具有快速组合及拆卸功能，由硬质防护层和缓冲层组成。
一键快脱机构：机构具有一点操作，前胸、后背等防护部件快速解脱的功能，方便单手操作、易重组。
颈部防护部件：颈部应由连接件与前胸连接。
携行包：可收纳存放防暴防护服，结构设计满足双肩背负或单手提用。

	
	4
	规格要求：分大、小两个号型。大号适合175cm—185cm(含175cm)身高人员穿着；小号适合165cm—175cm 身高人员穿着。使用者可通过连接带自行调节。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	5
	重量要求：≤6.5kg(不含携行包、颈部、手部和小腿后部防护部件)。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	6
	有效防护面积：小号防护面积应≥0.70㎡，大号防护面积应≥0.75㎡。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	7
	耐冲击性能：任意防护部件应能承受 120J 能量冲击，无破损开裂。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	8
	能量吸收性能：前胸、后背防护部件应能承受100J能量冲击，且胶泥压痕深度≤10mm。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	9
	防刺性能要求：使用《GA 68-2019警用防刺服》规定的D1测试刀具、测试体以24±0.5J能量对防暴防护服的前胸、后背及档部防护部件进行穿刺，在有效穿刺情况下，防暴防护服无穿透。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	10
	环境适应性：-30℃±2℃至+55℃±2℃，在低温、高温、浸渍、湿热老化、太阳辐射等测试下应符合耐冲击性能、防刺性能、能量吸收性能的要求。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	11
	阻燃性能：防暴服表面燃烧后续燃时间≤3秒。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	12
	防割性能：防暴防护服的颈部及后背防护部件外层应具备防割性能。用专用的切割试验机，设定刀口压力为20N，刀片转速为20r/min，对防护部件进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数不少于7周，耐切割系数不小于2.5。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	13
	人机工效：防暴防护服应穿脱简单方便，人员着装后不能使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到明显限制。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	14
	可拆卸导热层性能：抑菌率应满足AAA 级要求(FZ/T 73023-2006)。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	15
	连接件：插扣性能：拉伸负载为1000N不脱开、不断裂(拉伸速度100mm/min)；插拔3000次后能正常使用；
弹力带性能：拉伸弹性回复率不小于95% (FZ/T63006-2019)；
搭扣带性能：耐用扣合强度(3000次离合)不小于10.0N/cm²(GB/T23315-2009)；
连接带性能：断裂强力≥3000N；
其他形式连接性能：扣合牢固，完成一般活动动作无脱开；开合3000次后能正常使用。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	16
	安全性及可靠性：所选取原材料均无毒、无刺激性气味，各部件边、角应采用圆滑设计，无毛刺和尖锐部分，不会对着装人员造成伤害。任意防护件具有防松防脱设计。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	17
	穿、脱时间：均不大于 90s (经过培训人员独立完成 ) （投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	18
	材料性能：防暴防护服防护部件主材料为抗老化改性PC或更优材料。可拆卸导热层性能在（耐摩擦色牢度级、耐汗渍色牢度级、起毛起球级、耐光色牢度级及耐刷洗色牢度级）均应≥4级，顶破强力应≥950N。外表面材料（网眼布/防割面料）在（起毛起球级、耐光色牢度级及耐刷洗色牢度级）均应≥4级。携行包外表面材料在沾水等级应≥4级，耐摩擦次数应≥6000次。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	19
	布料性能：①1680D牛津布：耐磨性能≥6000次，沾水等级≥4级。
②藏蓝色三明治网眼布：耐刷洗色牢度应≥4-5级，耐光色牢度应≥5级，起毛起球应≥3级，耐酸汗渍色牢度（变色及沾色）应≥4级，耐碱汗渍色牢度（变色及沾色）应≥4级
③黑色导热网眼布：耐刷洗色牢度应≥4级，耐光色牢度应≥4级，起毛起球应≥3级，耐酸汗渍色牢度（变色及沾色）应≥4级，耐碱汗渍色牢度（变色及沾色）应≥4级，洗后50次抑菌性能（金黄葡萄球菌应≥99%，白色念球菌应≥95%，大肠杆菌应≥89%）
④黑色复合网眼布：耐刷洗色牢度应≥4级，耐光色牢度应≥4级，起毛起球应≥3级，耐酸汗渍色牢度（变色及沾色）应≥4级，耐碱汗渍色牢度（变色及沾色）应≥4级，洗后50次抑菌性能（金黄葡萄球菌应≥96，白色念球菌应≥91%，大肠杆菌应≥91%）
⑤黑色网眼布：耐刷洗色牢度应≥4级，耐光色牢度应≥4级，起毛起球应≥3级，耐酸汗渍色牢度（变色及沾色）应≥4级，耐碱汗渍色牢度（变色及沾色）应≥4级，洗后50次抑菌性能（金黄葡萄球菌应≥98%，白色念球菌应≥92%，大肠杆菌应≥94%）
⑥加密牛津布：耐磨性能应≥6000次，耐刷洗色牢度应≥4级，耐光色牢度应≥5级，沾水等级应≥4级，断裂强力（经向应≥3800N，纬向应≥3100N）抗粘连性应无粘连，缝纫损伤率均≤0%。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	20
	投标型号的产品附带产品质量责任保险金额不低于500万元，提供保险单复印件，并加盖投标人公章。

	#
	21
	投标人须承诺供货后采购人随机抽取产品委托具备该产品检测资质的检测机构检测，检测标准按招标文件约定为准，所抽取产品及检测费用由中标人全部承担；全项检测合格视为该产品整批货物合格，检测不合格中标人重新供货或退货；重新供货后将再次交收检验，由此产生的一切费用及损失均由中标人承担，提供承诺函并加盖投标人公章。
投标人须提供内容完整的承诺函，承诺函应包括项目名称、采购人名称、承诺单位名称、承诺内容、承诺单位盖章、承诺单位法定代表人或其授权代表签字或盖章。




5.防毒面具
	符号
	序号
	技术要求

	#
	1
	符合GB 2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》标准。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	2
	面罩阻燃性：续燃烧时间≤0.1s。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	3
	面罩呼气阀气密性：当呼气阀减压至-1180Pa时，全面罩呼气阀于45s内负压值下降应≤500Pa。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	4
	面罩泄漏率：全面罩的泄漏率应≤0.05%。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	5
	面罩死腔：≤0.9%。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	6
	面罩视野：总视野≥70%；双目视野≥55%；下方视野≥35︒。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	7
	面罩的吸气阻力：≤30Pa。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	8
	面罩的呼气阀阻力：≤50Pa。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	9
	面罩观察窗眼窗：镜片透光率（透光比）≥88%。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	10
	投标型号的产品附带保险期限不少于5年，保险额度不少于2000万的责任保险，每次事故人身伤亡赔偿限额不低于300万保险，提供体现以上数值的保单加盖公章。

	#
	11
	投标人须承诺供货后采购人随机抽取产品委托具备该产品检测资质的检测机构检测，检测标准按招标文件约定为准，所抽取产品及检测费用由中标人全部承担；全项检测合格视为该产品整批货物合格，检测不合格中标人重新供货或退货；重新供货后将再次交收检验，由此产生的一切费用及损失均由中标人承担，提供承诺函并加盖投标人公章。
投标人须提供内容完整的承诺函，承诺函应包括项目名称、采购人名称、承诺单位名称、承诺内容、承诺单位盖章、承诺单位法定代表人或其授权代表签字或盖章。



6.防爆毯
	符号
	序号
	技术要求

	#
	1
	符合《GA 69－2007防爆毯》执行标准。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	2
	材质：芳纶。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	3
	重量：≤30kg。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	4
	盖毯尺寸：≥1650mm×1650mm。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	5
	围栏尺寸：内围栏内径尺寸≥450mm，高度≥300mm。外围栏内径尺寸≤610mm,高度≥160mm。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	6
	在常温下，手榴弹引爆后，模拟靶标上不应有破片穿透。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	7
	在高温时+55℃下，手榴弹引爆后，模拟靶标上不应有破片穿透。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	8
	在低温下-25℃下，手榴弹引爆后，模拟靶标上不应有破片穿透。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	#
	9
	布料符合（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）：
①耐光色牢度：≥4级。
②远红外发射率：≥0.95%；
③远红外辐射温升值：≥1.4℃。
④耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级；
⑤耐摩擦色牢度：干摩、湿摩≥4级；
⑥耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；
⑦耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；
⑧耐水渍色牢度：变色、沾色≥4级。

	
	10
	投标型号的产品附带保险期限不少于5年，保险额度不少于2000万的责任保险，每次事故人身伤亡赔偿限额不低于300万保险，提供体现以上数值的保单加盖公章。

	#
	11
	投标人须承诺供货后采购人随机抽取产品委托具备该产品检测资质的检测机构检测，检测标准按招标文件约定为准，所抽取产品及检测费用由中标人全部承担；全项检测合格视为该产品整批货物合格，检测不合格中标人重新供货或退货；重新供货后将再次交收检验，由此产生的一切费用及损失均由中标人承担，提供承诺函并加盖投标人公章。
投标人须提供内容完整的承诺函，承诺函应包括项目名称、采购人名称、承诺单位名称、承诺内容、承诺单位盖章、承诺单位法定代表人或其授权代表签字或盖章。




7.防化服
	符号
	序号
	技术要求

	#
	1
	符合GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》的要求。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	2
	液体耐压穿透性能：根据液体耐压穿透性能测试结果最低值按表7分级:面料的液体耐压穿透性能应不低于1级。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）

	
	3
	断裂强力:经向:870N；纬向:930N。（投标人须提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）



