品目名称：消防员防蜂服

技术参数具体内容：

- 实质性要求（★）

1、符合 XF 3008-2020《消防员防蜂服》标准，提供所投产品国家级检验机构出具的检验报告。

- 2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

- 3、由头罩、护目镜、连体服、胶靴、防穿刺手套等组成。

二、一般指标性参数（●）

- 面料：抗垫刺性能 抗垫刺力 ( N)：≥0.2

- 阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤2s;损毁长度(mm):≤100；无熔融、滴落现象。纬向：续燃时间(s)：≤2s;损毁长度(mm):≤100；无熔融、滴落现象

- 耐磨性能:循环次数2000次，试样未被磨穿。

- 断裂强力：经向(N)≥1300;纬向 (N):≥800

- 撕破强力:经向(N)≥200;纬向 (N):≥80

- 表面抗湿性能沾水等级（级）:4

- 接缝断裂强力(N)：≥700

- 头罩：头罩面部孔径：孔洞孔径 ( mm):1 . 0有孔洞设计

- 手套：抗垫刺性能 抗垫刺力 ( N):≥0.5

- 耐切割性能 割破力 ( N)>2

- 撕破强力:经向(N)≥500;纬向 (N):≥500

- 靴帮抗穿刺性能：靴帮材料的最大抗穿刺力 ( N)：≥190防滑性能始滑角：>15

- 电绝缘性能：击穿电压(V)>5000

- 泄漏电流(mA)：≤0. 3

- 质量（含手套、靴子）(kg):≤4. 5

- 缝纫线阻燃性能:无熔融、烧焦现象。