品目名称：抢险救援服装

采购数量：

预算单价：0.2万元

合计金额：

技术参数具体内容：

- 一、实质性要求（★）
1、抢险救援服装应包含：消防员抢险救援防护服（夏）1套、消防员抢险救援防护服（冬）1套。
2、消防员抢险救援防护服（夏）及消防员抢险救援防护服（冬）应符合XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求,提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。    
3、消防员抢险救援防护服（夏）及消防员抢险救援防护服（冬）应包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20 式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357 号)中的统型要求。 
4、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码
5、服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作（提供1:2配比的全部服饰标识）；根据需方要求型号供货。
二、一般指标性参数（●）
（一）消防员抢险救援防护服（夏）
服装面料： 
6、采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 
7、阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过 25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于 100mm，续燃时间不大于 2s 且无熔融、滴落现象。 
8、断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不小于 650N。 
9、撕破强力：面料经、纬向撕破强力不小于 100N。 
10、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于 5%，且试样表面无明显变化。 
11、色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级。 
12、色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不小于四级。 
13、外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于三级。 
14、内层表面吸湿性、速干性：按照 GB/T 21655.1-2008《纺织品吸湿速干性的评定》检测，面料吸水率不小于100%，滴水扩散时间不大于20s，芯吸高度不小于90mm，蒸发速率不小于 0.18g/h，透湿量不小于 8000g/(㎡.d)。 
15、服装质量：选取80A型服装1套，不含腰带和帽子总质量≤1.5kg。 
16、缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%。 
17、起毛起球性能：按照GB/T4802.3-2008《纺织品织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。 
18、针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。 
19、接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不小于650N。 
20、衣领内部增加体感适宜的舒适层。 
21、防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均不大于 0.6μC。 
22、所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。 
23、缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 
24、反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 
25、拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。 
26、腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。 
（二）消防员抢险救援防护服（冬）
27、服装结构由防护层、防水透气层和舒适层三层结构组成。 
服装防护层 
28、防护层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 
29、接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不小于650N。 
30、断裂强力：经、纬向干态断裂强力不小于650N。
31、撕破强力：经、纬向撕破强力不小于100N。  
32、阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过 25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。 
33、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于 5%，且试样表面无明显变化。 
34、色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不小于四级。 
35、色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级。 
36、表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级不小于三级。 
37、起毛起球性能：按照 GB/T 4802.3-2008《纺织品、织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。 
38、缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于 5%。 
防水透气层 
39、防水透气层材料:采用覆 PTFE 膜的芳纶水刺无纺布。 
40、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不大于10%，且试样表面应无明显变化。
42、透湿率性能：不小于5000g/(㎡·24h)。 
43、缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%。 
44、耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压不小于50kPa。 
45、拒油性能：洗涤25次后，拒油性能不小于3级。
舒适层 
46、舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色为灰色。 
47、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不大于10%，且试样表面应无明显变化。 
48、阻燃性能：经25次洗涤后进行阻燃性能试验，且无熔融，滴落现象。 
49、断裂强力：经、纬向干态断裂强力不小于300N。 
50、缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%。 
51、衣领内部增加亲肤舒适层。
52、上衣、裤子的带电量每件均不大于0.6μC。
53、服装质量：选取180A 服装1套，不含腰带和帽子总质量不大于3kg。 
54、反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过 25 次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 
55、针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。
辅料要求  
56、拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。  
57、缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 
58、所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。
59、腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适，