品目名称：灭火防护服

采购数量：

预算单价：0.25万元

合计金额：

技术参数具体内容：

- 一、实质性要求（★）
1、投标产品符合《消防员灭火防护服》XF10-2014的标准。实际样式以《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》为准，根据国家消防救援局统型要求增加臂章、胸标等标识。

- 2、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。整套服装符合款式设计要求，防护服的外层颜色为藏蓝色。提供1:2配比的全部服饰标识。量体裁衣，满足各型号需要
3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
二、一般指标性参数（●）
4、外层：间位芳纶和对位芳纶及防静电丝双层交织混纺面料，克重:≤（235±12）g/m2。
5、外层阻燃性能：续燃时间0s,损毁长度经向≤30mm、纬向≤30mm，且不出现熔融、滴落现象。
6、热稳定性能：变化率≤1％。
7、缩水率经向≤1％。
8、缩水率纬向≤1％。
9、外层面料：表面抗湿性能：≥3级。
10、断裂强力：经向≥2500N。
11、断裂强力：纬向≥2500N。
12、撕破强力：经向≥850N。
13、撕破强力：纬向≥800N。
14、色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦及光照色牢度均≥4级。
15、防水透气层：芳纶无纺布复合阻燃PTFE膜。克重:≤（160±8）g/m2。
16、热稳定性能：变化率≤1%。
17、缩水率：沿经向尺寸变化率≤1.5%，纬向≤1.5%。
18、耐静水压性能≥50kPa。
19、透湿率≥8000g/(m2·24h)。
20、拒油性能≥3级。
21、舒适层：采用芳纶粘胶阻燃面料。克重≤（135±7）g/m2，阻燃性能：续燃时间 0s，损毁长度≤30毫米，无熔融、滴落现象；热稳定性能：变化率≤3%；缩水率：沿经向尺寸变化率≤2.5%，纬向≤2.5%；断裂强力：经向≥800N，纬向≥800N。
22、救生拖拉带：阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度0毫米，无熔融、滴落现象；热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率0%，且试样表面无明显变化；断裂强力：≥25000N。
23、整体防护性能TPP(CAL/CM2)≥35cal/cm2,（需在检测报告内体现）。
24、重量≤3千克；根据需方要求型号供货。