关于福建省森林消防总队森林灭火单兵防护装备采购项目                           技术和服务要求部分
	序号
	设备名称
	主要参数/规格

	1
	15森林灭火防护头盔
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15森林灭火防护头盔技术规范》标准要求。
▲1.冲击吸收性能：传递到头模上的力≤4900N，帽壳不得有碎片脱落。
2.耐穿刺性能：钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。
▲3.侧向刚性：最大变形≤40mm，残余变形≤15mm，帽壳不得有碎片脱落。
▲4.阻燃性能：续燃时间≤5s，帽壳不得烧穿。
5.头盔涂层漆膜附着力：≥3级
6.每顶头盔需配备1个备用帽绳卡扣。
7.需求区分S/L两个型号制作。
★8.相关标志服饰制作、字体印刷按签国家消防救援局下发最新标准执行。
9.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

	2
	佩戴式头灯
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15佩戴式头灯技术规范》标准要求。
▲1.头灯须具有14500mAh充电锂电池和5号碱性干电池互换功能。
2.灯具外壳防护等级≥IP66。
3.聚光3米处初始中心照度≥800 lx，工作时间不低于2小时。
4.泛光3米处初始中心照度≥300 lx，工作时间不低于3小时。
5.泛光1米处中心照度≥15 lx，工作时间不低于3小时。
6.爆闪模式闪烁频率8～10Hz。
▲7.灯具抗冲击性能：2米高度自由跌落后，灯具可正常工作。
▲8.灯具抗高低温性能：-30℃～＋60℃存储两小时能正常工作。
9.灯具耐腐蚀，在盐雾环境可正常工作。
10.防爆等级：Ex ib ⅡC T4 Gb(须提供防爆合格证）。
★11.需与森林防护头盔、抢险救援头盔侧导轨配合使用。
[bookmark: _GoBack]12.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

	3
	15森林灭火防护头套
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15森林灭火防护头套技术规范》标准要求。
1.颜色：头套为米黄色。
2.克重：150±10g/㎡。
3.PH值：4.0-7.5。
4.甲醛含量：≤75mg/kg。
5.顶破强力：≥300N。
▲6.续燃时间：经纬向：≤2s。
7.损毁长度：直向≤100mm，横向≤100mm。
▲8.起毛起球：≥3级。
9.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

	4
	15森林灭火防护眼镜
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15式灭火防护眼镜规范》标准要求。
▲1.镜片防雾性能：防护眼镜镜片应在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间。
▲2.耐高温性能：眼镜整体放置高温177℃环境下 5分钟后，眼镜外观无变形,无融化,镜片无脱落等异常现象。
3.阻燃性能
3.1镜片续燃时间≤5s；无熔融,无滴落。
3.2镜框续燃时间≤5s；无熔融,无滴落。
3.3头带续燃时间≤5s,损毁长度≤10mm,无熔滴。
4.护目镜要能够适应中国人的脸型并与脸部紧密接触，与佩戴者接触的部分不应使用影响健康或安全的材料，不应存在致敏感、致癌、变异和毒性作用的因素。
5.镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。
6.镜框附间应使用弹性材料,触感柔软，散热孔以排散热气，具有阻燃、耐高温、防雾防刮、抗冲击、排散热气、防止浓烟侵入的功能。
7.采用不少于2.8mm厚强化聚碳酸酯单片镜片，镜片内外涂有坚固防雾、防刮涂层，防止镜片起雾以保持视线清晰
8.可调零件或结构部件应易于调节和更换。
9.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

	5
	15森林灭火防护作训帽
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15森林灭火防护作训帽规范》标准要求。
1.颜色：森林消防局灭火防护作训帽为桔红色。气眼颜色为桔红色。帽饰带底带为深火焰蓝色，森林消防员帽饰带级别标识为正红色:指挥员帽饰带级别标识为浅蓝色，帽扣颜色为深火焰蓝色。
2.外观质量：成品要整烫，外观整洁、平服、无烫光，线路顺直，左右对称，定位准确，无开断线、线头，美观、挺括。
3.性能参数：
3.1单位面积质量：200（±10）g/㎡。
3.2纤维含量：间位芳纶 93%，对位芳5%和抗静电纤维2%。
3.3断裂强力：经向 ≥950N；纬向 ≥950N。
3.4撕破强力：经向 ≥200N；纬向 ≥200N。
3.5耐摩擦色牢度：湿摩 ≥4级。
▲3.6阻燃性：续燃时间 ≤1s，阴燃时间 ≤1s，损毁长度 ≤80mm。
3.7热稳定性：经纬向：≤2%。
★4.相关标志服饰制作、字体印刷按签国家消防救援局下发最新标准执行。
5.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

	6
	15森林灭火防护服
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15森林灭火防护服技术规范》标准要求。
1.颜色：面料颜色：桔红色。拉链基布颜色：黑色。锦丝搭扣颜色：桔红色；标志带颜色：黄荧黄。
▲2.外层原液芳纶布（主面料）:
2.1单位面积质量：200（±10）g/㎡。
2.2 PH值：4.0-8.5。
2.3断裂强力：经向 ≥950N，纬向 ≥950N。
▲2.4撕破强力：经向 ≥200N，纬向 ≥200N。
▲2.5阻燃性：续燃时间≤1s；阴燃时间 ≤1s；损毁长度 ≤80mm。
2.6防水性能 沾水法：≥4级。
3.高强度隔热层(补强面料):
3.1单位面积质量：230（±12）g/㎡。
3.2断裂强力：经向≥2500N；纬向≥2500N。
▲3.3撕破强力：经纬向≥650N。
▲3.4阻燃性：续燃时间≤2s；损毁长度 ≤50mm。
★4.相关标志服饰制作、字体印刷按签国家消防救援局下发最新标准执行。
5.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

	7
	15森林灭火防护服内胆
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15森林灭火防护服内胆规范》标准要求。
1.颜色：面料颜色：浅桔红色。拉链基布颜色：黑色。缝纫线颜色：浅桔红色，与面料颜色相匹配。
▲2.面料：聚酰亚胺抓绒布。
3.克重：260±13g/㎡。
4.甲醛含量：≤75mg/kg。
▲5.保暖性，克罗值：≥0.7。
6.顶破强力：≥400N。
▲7.阻燃性能：极限氧指数:≥35%,垂直燃烧：损毁长度≤30mm；续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s。
8.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

	8
	15森林灭火防护外腰带
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15森林灭火防护腰带规范》标准要求。
▲1.钎套、钎插头、带箍、带尾包头：耐热老化，（70℃±1℃，72h）不变形；耐低温，（-40℃±1℃，48h），无龟裂、脆断。
2.钎套筒与钎插头：扣合抗拉强力≥700N。
3.带体：断裂强力≥2000N；阴燃时间≤5s；续燃时间，≤5s；耐光色牢度，≥5级；耐汗渍色牢度，≥4级；耐摩擦色牢度，干摩≥3-4级；湿摩≥3-4级。
▲4.相关标志服饰制作、字体印刷按签国家消防救援局下发最新标准执行。
5.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

	9
	15森林灭火防护手套
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15森林灭火防护手套规范》标准要求。
▲1.续燃时间：≤2s。
2.损毁长度：≤100mm。
3.燃烧状态：碳化，无熔融，滴落。
▲4.手掌补强防割系数：≥3级。
5.手掌耐磨性能：≧2000次。
▲6.手掌耐穿刺性能：≥80N。
7.手腕处侧带有按扣，可以在存储时将两只手套固定在一起防止丢失。
8.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

	10
	携行背心
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《森林消防携行背心规范》标准要求。
1.芳纶面料断裂强力：经向≥750N,纬向≥750N。
2.芳纶面料撕破强力：经向≥80N,纬向≥80N。
▲3.芳纶面料阻燃性能：
经向损毁长度≤100mm; 续燃时间≤2S; 无熔融、滴落试验现象
纬向损毁长度≤100mm; 续燃时间≤2S; 无熔融、滴落试验现象
4.性能:四件子母扣使用次数不少于2000次；锦丝搭扣带使用次数不少于5000次。
5.携行背心质量小于1.5kg。
▲6.相关标志服饰制作、字体印刷按签国家消防救援局下发最新标准执行。
7.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

	11
	19森林灭火作战防护靴
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《19式森林灭火作战防护靴规范》标准要求。  
▲1.成鞋耐折性：鞋底裂口≤10.0mm，鞋面折后无裂纹且不应出现裂面，鞋底不应出现开胶现象，预割口5mm，连续屈挠4万次。
2. 外底磨痕长度≤7mm。
▲3.粘和强度≥4.0N/cm。
▲4.成鞋抗刺穿性，≥1000N  在前掌屈挠部位（屈挠 4万次后）测 2点、腰窝及后跟部位各测 1点。
5.成鞋阻燃测试：离火≤2s，自熄。
▲6.成鞋隔热性：加热板温度 150℃，放置 30min，内底表面温度上升≤22℃，没有鞋底变形或脆化使之功能降低。
7.成型大底,拉伸强度≥13.5Mpa ;硬度，（邵氏A） 68±4。
★8.相关标志服饰制作、字体印刷按签国家消防救援局下发最新标准执行。
9.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。

	12
	22多功能水壶
	★款式要求和性能参数需符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《22多功能水壶规范》标准要求。
1.保温性能：a) 常温下24 h，壶内水温应不低于40℃；b) 0℃下24 h，壶内水温应不低于28℃；c) - 30℃下24 h，壶内水温应不低于15℃。
▲2.壶体（内胆、外胆）：铅≤1；铬≤0.5；镍≤3；镉≤0.02；砷≤0.04。
★3.相关标志服饰制作、字体印刷按签国家消防救援局下发最新标准执行。
4.需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。



