技术标准与要求

	序号
	产品名称
	规格（mm）
	材质工艺要求说明
	参考样图

	1
	4人位上下床
	W3900×D1000×H1950mm（含蚊帐杆高度2750mm）(±10mm）
	1.床立柱（边立柱）以及内嵌式防滑脚塞：
▲1.1床立柱（边立柱）采用70*45mm（±3mm）钢材，厚度≥1.2mm，经线轧制作而成闭口多边型管材，立柱截面展开周长≥210mm，立柱截面见下图，承重力及抗扭性能更强，立柱有≥3个防碰撞切角设计，起到防撞作用，表面喷涂粉末（塑粉）静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺。（投标人投标时需提供床立柱（边立柱）带有测量标记的多角度（含主视图、侧视图和俯视图）实物照片。）
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（床立柱示意图）

1.2床立柱（边立柱）符合QB/T1951.2-2024、GB/T3325-2024、GB/T13299-2022、GB/T24195-2009标准；检测内容：硬度≥4H；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力0级；游离渗碳体(C系列)≤1级；金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验，经过≥12 个循环后，无鼓泡和剥落。（投标人投标时提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的抽样或委托抽样检验合格的检验报告）
▲1.3内嵌式防滑脚塞：

床立柱配套耐磨PP塑料的多边型内嵌式防滑脚塞，形状与立柱完全吻合，壁厚≥2.5mm，内嵌部分高度≥30mm。脚塞与立柱应紧密结合，牢固、不易脱落，配套脚塞后，床立柱底部截面离地高度≥9mm，有效防水防潮。防滑脚塞与地面接触部分具有轮胎防滑纹路设计，具有防水、透气、防滑、防噪音的作用。（投标人投标时需提供内嵌式防滑脚塞带有测量标记的多角度（含主视图、侧视图和俯视图）实物照片。）
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（边立柱+内嵌式防滑脚塞示意图）

1.4内嵌式防滑脚塞符合GB/T32487-2016、GB/T3857-2017、GB/T43085-2023、GB/T7141-2008；检测内容：外观：塑料件：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差；耐化学介质(清洗液)≥120h后：无裂纹、失光、腐蚀、气泡、软化等缺陷，质量变化率和厚度变化率均小于2%；游离甲醛未检出；≥120h热老化性，无明显粉化。（投标人投标时提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的抽样或委托抽样检验合格的检验报告）
2.床立柱（中立柱）以及内嵌式防滑脚塞：

▲2.1采用60*45mm（±3mm）钢材，厚度≥1.2mm，经成型线轧制作而成闭口多边型管材，立柱截面展开周长≥195mm，立柱截面见下图，承重力及抗扭性能更强，立柱有4个防碰撞切角设计，起到防撞作用，表面喷涂粉末（塑粉）静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺。（投标人投标时需提供床立柱（中立柱）带有测量标记的多角度（含主视图、侧视图和俯视图）实物照片。）
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（中立柱示意图）

2.2床立柱（中立柱）符合QB/T1951.2-2024、GB/T3325-2024、GB/T13299-2022、GB/T24195-2009标准；检测内容：硬度≥4H；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力0级；游离渗碳体(C系列)≤1级；金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验，经过≥12 个循环后，无鼓泡和剥落。（投标人投标时提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的抽样或委托抽样检验合格的检验报告）
2.3内嵌式防滑脚塞：

中立柱底部配套PP材质的内嵌式塑料防潮塞，安装后与中立柱外观尺寸和形状配套一致，装配后紧固不易松动脱落。内嵌部分高度≥30mm，内嵌部分壁厚≥2.5mm，金属管型材截面离地≥9mm，有效防水防潮。防滑脚塞与地面接触部分具有轮胎防滑纹路设计，具有防水、透气、防滑、防噪音的作用。
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（中立柱+内嵌式防滑脚塞示意图）

3.短横梁：
▲3.1采用60*35mm（±3mm）钢材，厚度≥1.0mm，经成型线轧制作而成多边型闭口管材。侧面有≥20mm高台阶，床板可支承在横梁台阶上增加承载力。横梁截面为多边形设计底面有≥1个防碰撞切角设计，起到防撞作用。表面喷涂粉末（塑粉）静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺。（投标人投标时需提供短横梁带有测量标记的多角度（含主视图、侧视图和俯视图）实物照片。）
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（短横梁示意图）

3.2短横梁符合QB/T1951.2-2024、GB/T3325-2024、GB/T13299-2022、GB/T24195-2009标准；检测内容：硬度≥4H；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力0级；游离渗碳体(C系列)≤1级；金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验，经过≥12 个循环后，无鼓泡和剥落。（投标人投标时提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的抽样或委托抽样检验合格的检验报告）
4.床横梁（长）：

▲4.1采用加强型横梁，采用80*35mm（±3mm）钢材，厚度≥1.2mm，经成型线轧制而成多边型闭口管材，横梁截面为见下图，正面为凹槽加强筋，加强筋宽度≥24mm，深度≥1mm，承重力及抗扭性能更强，横梁底部面向人体接触面为圆弧防碰撞设计，起到防撞作用，表面喷涂粉末（塑粉）静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺。（投标人投标时需提供短横梁带有测量标记的多角度（含主视图、侧视图和俯视图）实物照片。）
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（床横梁示意图）

4.2床横梁（长）符合QB/T1951.2-2024、GB/T3325-2024、GB/T13299-2022、GB/T24195-2009标准；检测内容：硬度≥4H；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力0级；游离渗碳体(C系列)≤1级；金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验，经过≥12 个循环后，无鼓泡和剥落；（投标人投标时提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的抽样或委托抽样检验合格的检验报告）
5.横梁连接件：

▲5.1横梁与立柱之间连接采用隐藏式横梁连接件，立柱和横梁连接后正面整体无挂钩外露及螺丝外露，且具备防脱功能。挂钩采用厚≥2.0mm钢板经冲压一次成型，尺寸45×90mm（±3mm），挂钩与立柱接触面不少于3面，为了保证焊接质量，横梁与连接件之间满焊连接，不能漏焊或者留空隙。连接扣点采用纵向垂直隐藏式连接，表面平整光滑。（投标人投标时需提供横梁连接件带有测量标记的实物照片。）
6.床头护栏

横管采用规格为Φ28mm（±3mm）×厚度≥1.2mm圆管，竖管采用Φ22mm（±3mm）×厚度≥1.2mm，中间横管采用25mm×25mm（±3mm）×厚度≥1.2mm方管，床头底部配置挡板，封板采用≥17mmE0级环保标准实木多层板，用于遮挡部分床上用品及隐私。板材四周与护栏管件连接无缝隙，外观无外露螺丝或连接固定片等连接件。挡板高度为≥100mm。整体护栏高度不得低于350mm。

7.安全护栏：

采用25mm×25mm(±3mm）冷轧钢管，厚度≥1.2mm，中间横管采用≥2条20mm×20mm（±3mm）×厚度≥1.2mm方管，护栏高度≥350mm。护栏配置隐私挡板，挡板采用≥17mmE0级环保标准实木多层板。两侧挡板高度110mm（±5mm），可防止物品掉落。中间挡板（挡板尺寸高度不得低于220mm）需有采购人校徽图标，图案清晰不易刮花。护栏尺寸不得低于：1300mm×350mm。
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（安全护栏示意图）

8.床板支撑横：

▲8.1.床板支撑横：采用38*25mm（±3mm）管材，裸管壁厚≥1.0mm，经成型轧制作而成的多边型闭口管材，成型后管材≥6个面，顶面及两侧均设计有凹槽加强筋，更具韧性及抗折弯力，床板支撑采用内插嵌入式固定连接，床板支撑与床横梁之间采用从上往下卡扣式的连接方式，进一步加强床架的整体扭力，可有效防止床横梁变形，提高稳定性。（投标人投标时需提供床板支撑横带有测量标记的多角度（含主视图、侧视图和俯视图）实物照片。）
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（床板支撑横意图）

8.2床板支撑横符合QB/T1951.2-2024、GB/T3325-2024、GB/T13299-2022、GB/T24195-2009标准；检测内容：硬度≥4H；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力0级；游离渗碳体(C系列)≤1级；金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验，经过≥12 个循环后，无鼓泡和剥落。（投标人投标时提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的抽样或委托抽样检验合格的检验报告）
▲8.3.床板支撑横两端需配置床板支撑横限位胶塞，安装好后学生无法取出床板支撑梁，避免学生在打闹时抽出床板支撑横导致出现事故，具有舒适性及静音效果。（投标人投标时需提供床板支撑横限位胶塞实物照片。）
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（床板支撑横限位胶塞意图）

9.爬梯：

9.1.梯管：采用40*20mm（±3mm），厚度≥1.2mm冷轧椭圆管，经成型线轧制而成闭口管材，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺。

▲9.2.防滑踏板：采用规格为335*120mm（±3mm），厚度≥1.8mm冷轧钢板一次成型，四角圆角，边高≥22mm，正面四周设有圈边式防滑条纹，并合理制作3排≥30个凸点防滑处理，起到防滑作用，并起到加固承重的作用。（投标人投标时需提供防滑踏板带有测量标记的多角度（含主视图、侧视图和俯视图）实物照片。）
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（梯踏板示意图）

10.蚊帐杆：

10.1采用φ19mm*厚度≥1.0mm厚管材弯制而成。
▲10.2立柱顶部配套PP材质的内嵌式蚊帐杆胶塞，装配后与边立柱应紧密贴合，安全、稳固、不易脱落。胶塞内嵌部分深度≥65mm，胶塞顶部可插入φ19mm圆管的蚊帐杆，蚊帐杆插入胶塞深度≥70mm。（投标人投标时需提供内嵌式蚊帐杆胶塞带有测量标记的多角度（含主视图、侧视图和俯视图）实物照片。）
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（床立柱顶部蚊帐杆胶塞参考图）

11.床架不含床板。

12.上下床符合GB/T3325-2024、QB/T4767-2014、GB/T228.1-2021、GB/T30648.1-2014，检测内容：外观：金属件：管材应无裂缝、叠缝；喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；耐盐浴：划道两侧3mm，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；喷涂层硬度≥5H；力学性能：下屈服强度≥350MPa、抗拉强度≥460MPa，断后伸长率≥42%；≥120h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液）试验后无起泡、无剥落、无粉化；（投标人投标时提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的抽样或委托抽样检验合格的检验报告）
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	2
	2人位上下床
	W2000×D1000×H1950mm（含蚊帐杆高度2750mm）(±10mm）
	1.床立柱（边立柱）以及内嵌式防滑脚塞：
1.1床立柱（边立柱）采用70*45mm（±3mm）钢材，厚度≥1.2mm，经成型线轧制作而成闭口多边形管材，立柱截面展开周长≥210mm，立柱截面见下图，承重力及抗扭性能更强，立柱有≥3个防碰撞切角设计，起到防撞作用，表面喷涂粉末（塑粉）静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺。
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（床立柱示意图）

1.2内嵌式防滑脚塞：

床立柱配套优质耐磨PP塑料的多边型内嵌式防滑脚塞，形状与立柱完全吻合，壁厚≥2.5mm，内嵌部分高度≥30mm。脚塞与立柱应紧密结合，牢固、不易脱落，配套脚塞后，床立柱底部截面离地高度≥9mm，有效防水防潮。防滑脚塞与地面接触部分具有轮胎防滑纹路设计，具有防水、透气、防滑、防噪音的作用。
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（边立柱+内嵌式防滑脚塞示意图）

2.短横梁：

采用60*35mm（±3mm）钢材，厚度≥1.0mm，经成型线轧制作而成多边型闭口管材。侧面有≥20mm高台阶，床板可支承在横梁台阶上增加承载力。横梁截面为多边形设计底面有≥1个防碰撞切角设计，起到防撞作用。表面喷涂粉末（塑粉）静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺。
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（短横梁示意图）

3.床横梁（长）：

采用加强型横梁，采用80*35mm（±3mm）钢材，厚度≥1.2mm，经成型线轧制作而成多边型闭口管材，横梁截面为多边形设计，正面为凹槽加强筋，加强筋宽度≥24mm，深度≥1mm，承重力及抗扭性能更强，横梁底部面向人体接触面为圆弧防碰撞设计，起到防撞作用，表面喷涂粉末（塑粉）静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺。
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（床横梁示意图）

4.横梁连接件：

横梁与立柱之间连接采用隐藏式横梁连接件，立柱和横梁连接后正面整体无挂钩外露及螺丝外露，且具备防脱功能。挂钩采用厚≥2.0mm钢板经冲压一次成型，尺寸45×90mm（±3mm），挂钩与立柱接触面不少于3面，为了保证焊接质量，横梁与连接件之间满焊连接，不能漏焊或者留空隙。连接扣点采用纵向垂直隐藏式连接，表面平整光滑。

5.床头护栏

横管采用规格为Φ28mm（±3mm）×厚度≥1.2mm圆管，竖管采用Φ22mm（±3mm）×厚度≥1.2mm，中间横管采用25mm×25mm（±3mm）×厚度≥1.2mm方管，床头底部配置挡板，封板采用≥17mmE0级环保标准实木多层板，用于遮挡部分床上用品及隐私。板材四周与护栏管件连接无缝隙，外观无外露螺丝或连接固定片等连接件。挡板高度为≥100mm。整体护栏高度不得低于350mm。

6.安全护栏：

采用25mm×25mm(±3mm）冷轧钢管，厚度≥1.2mm，中间横管采用≥2条20mm×20mm（±3mm）×≥1.2mm方管，护栏高度≥350mm。护栏配置隐私挡板，挡板采用≥17mmE0级环保标准实木多层板。两侧挡板高度110mm（±5mm），可防止物品掉落。中间挡板（挡板尺寸高度不得低于220mm）需有采购人校徽图标，图案清晰不易刮花。护栏尺寸不得低于：1300mm×350mm。
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（安全护栏示意图）

7.床板支撑横：

7.1.床板支撑横：采用38*25mm（±3mm）多边型管，裸管壁厚≥1.0mm，经成型轧制而成的多边型闭口管材，成型后管材≥6个面，顶面及两侧均设计有凹槽加强筋，更具韧性及抗折弯力，床板支撑采用内插嵌入式固定连接，床板支撑与床横梁之间采用从上往下卡扣式的连接方式，进一步加强床架的整体扭力，可有效防止床横梁变形，提高稳定性。
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（床板支撑横意图）
7.2.床板支撑横两端需配置床板支撑横限位胶塞，安装好后学生无法取出床板支撑梁，可以避免学生在打闹时抽出床板支撑横导致出现事故，具有舒适性及静音效果。
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（床板支撑横限位胶塞意图）

8.爬梯：

8.1.梯管：采用40*20mm（±3mm），厚度≥1.2mm冷轧椭圆管，经成型线轧制而成闭口管材，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺。

8.2.防滑踏板：采用规格为335*120mm（±3mm），厚度≥1.8mm冷轧钢板一次成型，四角圆角，边高≥22mm，正面四周设有圈边式防滑条纹，并合理制作3排≥30个凸点防滑处理，起到防滑作用，并起到加固承重的作用。
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（梯踏板示意图）

9.蚊帐杆：

9.1采用φ19mm*厚度≥1.0mm厚管材弯制而成。
9.2立柱顶部配套PP材质的内嵌式蚊帐杆胶塞，装配后与边立柱应紧密贴合，安全、稳固、不易脱落。胶塞内嵌部分深度≥65mm，胶塞顶部可插入φ19mm圆管的蚊帐杆，蚊帐杆插入胶塞深度≥70mm。
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（床立柱顶部蚊帐杆胶塞参考图）

10.床架不含床板。
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	3
	床板
	1900*890*18mm（±10mm）
	1、床板采用≥18mm厚杉木板，双面抛光，每张床板所用木板不多于7块，每块木板的宽度≥100mm，床板放入床架后，四个边沿与角钢的间隙不大于5mm，拼版间隙≤10mm，木材平衡含水率≤12%，能保证学生安全使用。床板经杀虫、烘干、防腐、防霉、刨光处理，不留有树皮、腐斑、蛀孔和裂缝，床板与床长横梁面持平，不高出床长横梁面。
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	4
	组合柜1
	960*700/500*2000mm（±10mm）
	1.材质：采用冷轧钢板，表面静电喷涂粉末、高温固化。冷轧钢板符合QB/T1951.2-2024、GB/T3325-2024、GB/T13299-2022、GB/T24195-2009；检测内容：硬度≥4H；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；冲击强度：冲击高度不低于400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于0级；游离渗碳体(C系列)≤1级；金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验，经过≥12个循环后，无鼓泡和剥落；（投标人投标时提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的抽样或委托抽样检验合格的检验报告）
2.厚度：冷轧钢板厚度≥0.8mm。

3.配置：上柜、下桌组成；上层门板锁具位置采用一体式内陷设计，防止明挂锁突出造成磕碰。锁具采用内嵌式锁具，采用冷轧钢板模具—次冲压成型，四角倒圆角，安装方式采用内部安装，安装后锁具不能突出门外。

4.桌面：基材采用实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，桌面厚度≥25mm。实木颗粒板符合GB/T44689-2024、GB/T4897-2015、JC/T2039-2010标准；检测内容包含：气味等级≤1；板内密度偏差±2%；静曲强度≥20Mpa；弹性模量：≥2800MPa；内胶合强度≥0.8Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；24h吸水厚度膨胀率≤1.5%。（投标人投标时提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的抽样或委托抽样检验合格的检验报告）

5、桌脚：桌脚采用40*40mm（±3mm），厚度≥1.2mm冷轧钢管，拉杆采用40*20mm（±3mm），厚度≥1.0mm冷轧钢管，表面静电喷涂粉末、高温固化。
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	5
	组合柜2
	1440*700/500*2000（±10mm）
	1.材质：采用冷轧钢板，表面静电喷涂粉末、高温固化；喷涂粉末符合HG/T2006-2022、GB/T18593-2010、SN/T5346-2021标准；检测内容：附着力（干附着力）≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H，耐冲击性（正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；弯曲试验≤2，涂层无开裂或从底材上剥落；≥240h耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]无异常，≥168h耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]室内用无异常，耐沸水性（≥48h）无异常（不判定）；涂料外观：色泽均匀，无结块；VOC≤25g/L。（投标人投标时提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的抽样或委托抽样检验合格的检验报告）

2.厚度：冷轧钢板厚度≥0.8mm。

3.配置：上柜、下桌组成；上层门板锁具位置采用一体式内陷设计，防止明挂锁突出造成磕碰。锁具采用内嵌式锁具，采用冷轧钢板模具—次冲压成型，四角倒圆角，安装方式采用内部安装，安装后锁具不能突出门外。

4.桌面：基材采用实木颗粒板，三聚氰胺板饰面，桌面厚度≥25mm。
5、桌脚：桌脚采用40*40mm（±3mm），厚度≥1.2mm冷轧钢管，拉杆采用40*20mm（±3mm），厚度≥1.0mm冷轧钢管，表面静电喷涂粉末、高温固化。
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	6
	椅子
	480*590*820mm（±10mm）
	1、背座板：采用聚丙烯PP加纤材料经模具一体注塑成型，背板和座板一体式结构，座背整体长535±5mm，宽455±5mm，高450±5mm。座板两侧高，中间低，由前往后有倾斜设计，表面布列≥45条宽≥2.0mm延伸至椅背的凹纹，在保证透气的同时又有利于坐姿稳定，符合人体工效学。背板底部和顶部宽，中间窄，背部最窄290±3mm，最宽435mm±5mm，椅背顶端向后延伸≥30mm，呈弧形结构，弧度自然，既可在移动椅子时做提手使用，又能保证在正常坐姿下转身与后方交流时手臂无硌手感。椅背后方设计延伸至座板两侧的“几”字型加强筋，加强筋顶部内宽不低于170mm，深≥30mm，在加强背座板结构稳定的情况下，也能作为移动椅子提手使用，与向后延伸的椅背构成双提手设计，可满足不同身高人群使用需求。

2、椅脚架：主管采用等腰弧面三角形冷轧钢管，等腰长≥35mm,底边≥26mm,壁厚≥1.2mm，经自动机压弯成C型，连接管采用截面≥15mm*30mm椭圆形冷轧钢管，经焊接打磨成型。

3、后脚垫：采用高强度PP材料一次性注塑成型，半包式结构，长≥140mm，宽≥30mmmm，高≥85mm，整体呈L型结构，内部位弧形，弧形尺寸与脚架尺寸相吻合。为保证脚垫结构稳定，脚部须设有加强筋。脚垫有两个孔距为≥60mm的固定孔，通过坚固螺丝与脚架连接。

4、前脚垫：采用高强度PP材料一次性注塑成型，半包式结构，成型尺寸长≥93mm，宽≥32mm，高≥45mm，内部尺寸与脚架主管尺寸吻合，底部须设有加强筋。脚垫有两个孔距为≥35mm的固定孔，通过坚固螺丝与脚架连接。

5、连接方式：椅面下方有3个卡扣式固定位，直接卡入钢架，卡扣与支架通过高强度尼龙插销固定，尼龙插销帽直径18mm±1mm厚度5mm±1mm，杆长57mm±1mm，直径8mm±1mm，整体连接无需螺丝，可快拆快装。
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