湖南省株洲市消防救援支队2025年支队权限装备采购项目技术参数公示稿

防护类

1、消防员隔热防护服
1.整体要求

1.1符合XF634-2015《消防隔热服》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

1.2隔热服包括隔热上衣、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套组成。

1.3上衣应有空气呼吸器背囊，能满足容纳6.8L空气呼吸器气瓶。

2.性能要求

2.1隔热服火焰与辐射防护能力的TPP值不应少于28.0。

2.2面料应采用外层、隔热层、舒适层等多层组合而成，对人体健康无害，颜色为银色。

2.3外层损毁长度经向≤37mm,纬向≤35mm，续燃时间1ｓ，经向断裂强力≥1400N,纬向断裂强力≥1600N, 经向撕破强力≥230N，纬向撕破强力≥180N。耐静水性能：≥20kPa。

2.4隔热层损毁长度≤21mm,纬向≤25mm，续燃时间≤1ｓ，经纬向断裂强力不应小于390N。

2.5舒适层损毁长度经向≤55mm,纬向≤48mm,续燃时间不应大于2s。

2.6整套隔热服的质量（包括防护头盔、隔热头套、隔热手套以及隔热脚套）不应大于3.6kg。

2.7隔热服面料耐磨、耐褶皱、不易脱落，穿着舒适。

3.其他要求

3.1服装规格、尺寸大小，中标供应商必须主动咨询用户单位后勤装备业务部门，并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求。   

3.2 每套衣服应有永久性的产品标签，标明产品、生产厂商、联系方式、生产日期、型号大小。标签应设置在隔热上衣前胸左侧。在标签合适位置印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。

3.3交货验收时，每套隔热服外包装应用硬质塑料箱包装，内包装用布质包装袋；包装箱表明产品、生产厂商、联系方式；包装袋标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。
2、消防员避火防护服
1.整体要求

1.1符合国家相关标准要求并提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

1.2由头罩、上衣、裤子、手套、靴子组成，其中裤子和靴子为连体设计。

1.3上衣应有空气呼吸器背囊，能满足容纳6.8L空气呼吸器气瓶。

2.性能要求

2.1材质要求：采用预氧化纤维织物。 

2.2整套避火服的质量不应大于12kg。

2.3耐火焰温度1000℃，能防护1000℃的辐射热。

2.4组合材料抗辐射热渗透性能：内表温升不超过25℃。

2.5抗火焰燃烧性能：内表温升不超过25℃。

2.6服装整体抗热性能：内表温升不超过13℃。

2.7避火服靴子应具备防刺穿、耐1000V以上高压电性能,且穿着后行动方便。

2.8避火服面罩：采用耐高温玻璃面屏。

2.9外层面料阻燃性能经向≤18mm，纬向≤16mm，外层断裂强力经向≥1300N,纬向≥940N，隔热头罩耐高温性能，经180℃高温5min后，隔热头罩无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象，整体面料火焰和辐射热防护的TPP值不应小于45.5，抗辐射热渗透其内表面温升达到24℃的时间不超过65s。

3.其他要求

3.1服装规格、尺寸大小，中标供应商必须主动咨询支队级用户单位后勤装备业务部门，并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求。 

3.2 每套衣服应有永久性的产品标签，标明产品、生产厂商、联系方式、生产日期、型号大小。标签应设置在隔热上衣内背处。在标签合适位置印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。

3.3交货验收时，每套避火服外包装应用硬质塑料箱包装，内包装用布质包装袋；包装箱表明产品、生产厂商、联系方式；包装袋标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。

3、二级化学防护服

1、提供国家消防装备质量检验检测中心出具的符合XF770-2008《消防员化学防护服装》的全项目型式试验报告。

2、提供与所投产品型号（认证单元）一致的，有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书，该产品交货时，在二级化学防化服上需具有消防产品认证标志。

3、结构组成：连体式结构，连帽带抽紧装置，密封缝线，且保证完 全覆盖使用者。由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套、化学防护靴构成，防化手套、防化靴为可更换式，与连体服通过卡环密封连接。颜色为橘红色。

4、面料应为复合膜、复合橡胶或其他优质材料，面料阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤0s，经纬向无焰燃烧时间≤0s， 经纬向损毁长度≤10cm。

5、面料拉伸强度（kN/m）≥20，面料撕裂强力（N）：≥200。

6、面料，面料接缝，拉链，防化手套，防化靴抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物 ≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。

7、面料接缝强力（N）：≥250。

8、化学防护靴靴底抗刺穿力（N）≥2300；泄漏电流（mA）<0.7；静压力试验后的靴头间隙高度（mm）≥15，冲击试验后的靴头间隙高度（mm）≥15。

9、化学防护手套耐刺穿力（N）≥22。

10、防化服整体质量≤4.8kg（含防化靴）。

4、一级化学防护服

1、提供国家消防装备质量检验检测中心出具的符合XF770-2008《消防员化学防护服装》的全项目型式试验报告。

2、提供与所投产品型号（认证单元）一致的，有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书，该产品交货时，在一级化学防化服上需具有消防产品认证标志。

3、防化服结构组成：全密封连体式结构，内置空气降温系统，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、双层防护手套、排气阀、分配阀等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，配有连接移动供气源外接插头，气密性检测接口应与采购单位的检测设备接口匹配或配有转换接口，一体背囊式设计。整体气密性（Pa）：≤300；超压排气阀气密性（s）：≥15；通气阻力（Pa）：78-118；通风系统分配阀可实现定量供气量5（±1）L/min。

4、面料应为复合膜、复合橡胶或其他优质材料，颜色应为黄色。面料阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤0s，经纬向无焰燃烧时间≤0s，经纬向损毁长度≤6cm；面料拉伸强度（kN/m）:经纬向≥22，面料撕裂强力（N）：经纬向≥220。                                                                      5、面料及接缝部位、气密拉链、大视窗及其周边、防化手套、防化靴抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。

6、大视窗的连体头罩要求：视窗应为三层复合材料，软质易收纳，与内置通风除湿降温系统结合可实现永久防雾保明。

7、防化手套耐刺穿力：≥50N。必须为双层结构，外层应为丁基橡胶，内层应为复合膜。

8、化学防护靴应为橡胶材质，靴底抗刺穿力/N：≥2300；电绝缘性能：击穿电压/V:≥5000；泄漏电流/mA:≤0.8，防化靴防滑性能/°:≥15°；防砸性能/mm：静压力试验后间隙高度：:≥15，冲击试验后间隙高度mm：≥15。

9、面料接缝强力（N）：≥400。

10、防化服整体质量≤6.5kg（含防化靴）。
5、特种化学防护服

1、提供国家消防装备质量检验检测中心出具的符合XF770-2008《消防员化学防护服装》、XF634-2015《消防员隔热防护服》的全项目型式试验检验报告。防化服结构组成：全密封连体式双层结构，表层隔热，内层防化，可内置空气降温系统。由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防化手套、隔热手套、排气阀、分配阀、大视窗面屏等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，配有连接移动供气源外接插头，气密性检测接口应与采购单位的检测设备接口匹配或配有转换接口，一体背囊式设计。

2、内层气密防化服需提供与所投产品型号（认证单元）一致的，有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书，该产品交货时，在一级化学防化服上需具有消防产品认证标志。

3、整体气密性≤300pa；贴条的粘附强度/kN/m≥0.78；超压排气阀气密性/s≥15；超压排气阀通气阻力/Pa：78～118；通风系统分配阀手供最大供气量 /L/min≥30

4、阻燃性能（表层）：经向 续燃时间≤0s；经向 损毁长度≤6mm；纬向 续燃时间≤0s；纬向 损毁长度≤6mm。

5、断裂强力（表层）：经向≥1500N;纬向≥1200N。

6、耐静水压（表层）：≥60kPa。

7、接缝强力（表层）：≥550N。

8、热稳定性能（表层）：经向 尺寸变化率≤3%；纬向 尺寸变化率≤3%。

9、抗辐射热渗透性能（表层）：内表面温升达到24℃的时间不应小于60s。

10、内层面料应为阻燃防化复合膜、复合橡胶或其他优质材料，颜色应为黄色，面料及接缝部位，气密拉链、大视窗及其周边、防化手套、防化靴抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物，羰基氯化物，氢氰化物应≥70min。

11、内层面料阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤0s，经纬向无焰燃烧时间≤0s，经纬向损毁长度≤6cm；面料拉伸强度（kN/m）:经纬向≥22，面料撕裂强力（N）：经纬向≥220                                        

12、防化手套必须为双层结构，外层应为防化合成橡胶，内层应为复合膜。耐刺穿力/N≥50，灵巧性能/级≥4。手套抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物，羰基氯化物，氢氰化物应≥70min。

13、化学防护靴应为橡胶材质，靴底抗刺穿力/N≥2300，电绝缘性能击穿电压/V≥5000,泄漏电流/mA<1,防砸性能 /mm静压力试验后间隙高度≥15,冲击试验后间隙高度≥15。

14、特级防化服整体质量≤8.5kg（含防化靴）。
6、化学防护手套

1、符合消防员化学防护服装XF770-2008。

2、物理性能：需具有优良的抗刺穿、抓握性能，掌面需具有凸起菱形细纹设计，提高抓握力；灵巧性≥3级；耐刺穿力≥35N；耐热老化性能（125℃x24h）不粘、不脆；耐寒性能无裂纹。

3、防化手套为双层防护系统，外层材料为橡胶，内层材料为高分子复合膜。整体对溶剂、腐蚀性物质、酸、碱等具有高性能的防护，整体材料可防护19种典型化学品（二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氯化物、羰基氯化物、氢氰化物、丙酮、乙腈、二硫化碳、二氯甲烷、二乙胺、乙酸乙酯、正己烷、甲醇、氢氧化钠、硫酸、四氢呋喃、甲苯、氯化氢）。

内置劳动保护手套

1.符合GB/T 12624-2020《手部防护 通用测试方法》和GB/T 22845-2009《防静电手套》的标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.用于消防员可燃气体，粉尘，蒸汽等易燃易爆场所作业时的手部内层防护。

3.材料为纯棉质地，具备防静电，质地柔软的性能。

8、防高温手套
1．整体要求

1.1符合国家相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

2.性能要求

2.1防高温手套采用进口防火纤维密织而成。

2.2防高温手套为五指分开手套。

2.3防高温手套具备隔热、耐高温、阻燃等性能，耐500℃以上高温至少30秒。

2.4手套衬里需与外层、防水层、隔热层连接固定，在使用中内层不会随手指脱出。

2.5应符合阻燃和人体工效的要求，手套的设计应能保证限制杂质进入手套口，手套应与所穿消防员灭火防护服的袖口相配套。

2.6标签位置正确，内容准确清晰并符合验收要求。
9、消防员防蜂服
1.整体要求

1.1符合XF3008-2020《消防员防蜂服》检测标准，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤。

2.性能要求

2.1由多层面料组成，连体式设计，密封性好，外层为白色。

2.2包含救援头盔、头罩、护目镜、服装、手套、靴子。

2.3头罩面网由球型型不锈钢网制成，头罩面纱视野大，头罩应具有随头部运动而不影响安全性及视野的功能，并包含头部固定和缓冲设计、眼面部防蜂蜇和蜂毒液侵袭设计、面部不碰触面罩设计，且透气并视野良好。头罩面部应回弹良好，连接牢固，无开裂。

2.4运动式防蜂靴，轻便合脚舒适；靴子电绝缘性能：击穿电压不小于5000V时, 泄漏电流＜0.5mA。靴帮抗穿刺性能≥75N。防滑性能好。

2.5外层面料抗蛰刺性能：≥0.4N；外层面料撕破强力：经向≥250N，纬向≥110N；断裂强力：经向≥1969N，纬向≥997N；阻燃性能:续燃时间0s,损毁长度：经向≤60mm。纬向≤65mm；接缝断裂强力≥540N；甲醛含量≤52mg/kg。

2.6手套耐切割性能：>2N，设计灵巧。手套掌心撕破强力经向≥540N，纬向≥290N。抗蛰刺力≥0.85N。

3.其他要求

3.1服装规格、尺寸大小，中标供应商必须主动咨询用户单位后勤装备业务部门，并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求。

3.2配有12V供电式的散热风扇，风口应能防止蜜蜂进入。
10、电绝缘装具
1. 绝缘服装符合 DL/T1125-2009 标准；绝缘靴符合 GB21148-2020 标准；绝缘手套符合 GB/T17622-2008 标准，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

2.缘靴服装由多层绝缘树脂制成，具备阻燃、绝缘性能。

3.表层拉伸强度≥7.7Mpa，最低值/平均值≥95.2%。

4.表层抗机械刺穿≥46N，最低值/平均值≥95.7%。

5.电气性能(整衣层向工频验证电压试验）：交流电压以 1000V/s 的速度上升至 20kV，保持 1min 后试验应无闪络、击穿、明显发热现象。

6.阻燃性能(有焰燃烧时间）≤0S。

7.阻燃性能(无焰燃烧时间)≤0S。

8.阻燃性能(损度长度）≤9.4cm。

9.电绝缘性能:鞋不应使用金属材料的部件或配件，帮底结合不应采用上下穿通线缝。泄漏电流≤8mA，测试电压：20kV测试时间:1min。
11、防静电服
1.整体要求

1.符合国家GB12014-2009《防静电工作服》及GB8965.1-2020《防护服装 阻燃服》技术标准，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

2.外观要求

2.1面料无破损、斑点、污物或其他影响面料防静电性能的缺陷。

2.2各部位熨烫平整、整齐美观、无水渍、无烫光，衣领平服、不翻翘。

2.3标签位置正确，标志准确清晰。

2.4服装各部位缝制线路顺直、整齐、平服牢固。上下松紧适宜，无跳针、断线、起落针处应有回针。

3.性能要求

3.1采用纯棉阻燃面料，全身结构，柔软、永久防静电、洗涤不退色。

3.2服装上不得使用金属附件，服装应全部采用防静电织物，不使用衬里。

3.3服装的断裂强度：经向≥1400N、纬向≥600N。

3.4撕破强力：经向≥1400N、纬向≥600N。

3.5耐水色牢度/级（变色、沾色）：≥4。

3.6PH值≤7.6。

3.7热防护性能值TPP：≥357KW/.s/m²。

3.8续燃时间：经向、纬向0s。

3.9损毁长度：经向、纬向≤95mm。

3.10带电电荷量≤0.43μC/套。

3.11使用导电纤维实现防静电性能，导电材料的间距＜10mm。

3.12每套衣服应有中文的说明书，包装采用单独硬质包装箱包装，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。

3.13衣服合适位置设置标注生产厂商、联系方式、生产日期的永久性标识，标签上设置姓名、单位部别填写位置，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。
12、移动供气源
1.整体要求

1.1符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》标准并提供省级及省级以上检测机构出具完整的检验报告复印件。

2.性能要求

2.1由4个6.8L的30MPa高压碳纤维气瓶，双减压阀，（配置）高、中压压力表，1个低气压气动发声报警器，小推车、长度大于等于60m推车软管1根装在滚筒上，可自由收放、另配2根15m输气管（共不小于90m，所有软管能串连使用）、2个正压式呼吸面罩及供给阀，2个Y型接口和1个自带式2升小型碳纤维气瓶（小型气瓶配减压阀、输气管、快速接口等部件，能直接接面罩使用）和自动切换阀等部件组成。

2.2 移动供气源结构符合实战，可伸缩或快速拆装部分设计合理，方便放到消防车的狭小空间。

2.3面罩具有双重防雾功能,经防雾及硬化处理；供气阀可与面罩360度快速插接；中压导管的总长可根据需求延长到90m以内，供气阀与供气软管之间为软性连接方式，大流量输出减压阀，确保充足的呼吸流量；推车为不锈钢或更优材质，轻便牢固，带有停车制动装置，设置有存放面罩、供给阀、小型气瓶等器材的不锈钢或更优材质箱子1个。

2.4气瓶为铝合金内胆碳纤维缠绕气瓶，外层涂环氧树脂。气瓶符合GB28053的规定,公称容积不应小于6.8L，公称工作压力为30Mpa，具有不开气瓶显示压力功能。

2.5全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管之间的连接强度不应小于250N。分供气管与转换装置、主供气管与分供气管之间的连接强度不应小于750N。

3.其他要求

3.1在气瓶的上端和底部使用橡胶皮套进行保护，对整个气瓶瓶体用芳纶阻燃布料制成保护套对瓶身进行整体保护。

3.2交货验收时，提供中文说明书一份，适用该空呼的全套O形圈3套、面罩单向阀2个。

3.3移动供气源箱体右侧合适位置设置标注生产厂商、联系方式、生产日期的永久性标识，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。
13、正压式消防氧气呼吸器
一、整体要求：

1、符合XF（GA）632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准要求。

2、具有国家消防装备质量监督检验中心出具的型式试验检验报告及应急管理部消防产品合格评定中心出具的中国国家强制性产品认证证书。

二、技术要求：

1、主机为闭路式氧气供气系统；配备可重复使用的高效冷却器，无需使用水冰或蓝冰冷冻。

2、防护时间：≥240 min。

3、吸气温度：≤32℃，佩戴重量≤15Kg。（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）。

4、呼气阻力：≤500Pa。（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）。

5、吸气阻力：≤200Pa。（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）。

6、配备容积：≥2.4L。

7、气瓶材质：碳纤维。

8、定量供氧量：≥1.5L/min。

9、自动补给供氧量：≥100L/min。

10、手动补给供氧量：≥100L/min。

11、机壳使用防腐防水、阻燃耐高温防静电材料；外壳上有明显反光材料，背带采用阻燃材料并配有反光标识。

12、智能电子压力表为防尘、防摔、防爆设计；采用智能数字显示压力表或数显+机械式双压力表显示；报警时为无氧气泄漏。压力表及报警器在开启、关闭及余压为（5.5±0.5）MPa时发出警示声响，声响：≥90dB；智能电子报警系统采用声光报警，具有显示环境温度、运动状态检测和主动呼救功能。

13、面罩采用宽视野面罩，总视野≥83%。具有双层密封边；面罩具有雨刮除雾装置；面罩材料：硅橡胶。

14、冷却器（装置）为常温相变冷却材料制冷和一体化设计。

15、气囊或呼吸仓有效容积≥5.2L，呼吸软管伸长率≥25%，软管外层有防刮隔热防护。

16、配备底部带滑轮的运输拉杆箱。
14、强制送风呼吸器
1．整体要求

1.1 滤毒罐符合GB2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2产品主要用于防护颗粒物和有毒有害气体或蒸汽的动力送风过滤式呼吸器。

2外观要求

2.1整套面具无磨损或老化的橡胶件，无磨损或松驰的织带和损坏的零部件。

2.2外表面无划痕、擦伤、破损和碳纤维丝裸露现象，面屏等组件要求连接牢固。

2.3滤毒罐标签内容明确。

3性能要求

3.1消防员开放空间有毒环境中作业时的呼吸保护装备。防毒时间≥40min。

3.2全面罩材质：硅胶 、增强聚碳酸酯镜片。球形大视野。重量≤500克（不含滤毒件）。

3.3全面罩具有双重防雾功能,头套及松紧调整带采用Kevlar材质，经防雾及硬化处理，可永久防雾；导气管与全面罩360°快速插接，为德式快插联接方式。

3.4呼气阻力:≤100Pa(30L/min)。

3.5配置3只滤毒罐，防毒类型为综合防毒型罐，能有效防御各种有机、无机气体，在罐体用中文标识出适应范围，重量≤500克/只，标签颜色为褐色。并在罐体上标识出防护有毒物质种类。

3.6滤毒罐材质：铝。标色：灰色。有效期≥5年。

3.7送风量≥95L/min ，电机连续工作时间≥3小时。

3.8各部件连接拆除插口设计合理、连接顺畅、使用牢固。

4.其他要求（供货时提供）

4.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。 

4.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

4.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或U盘。

4.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。
15、消防过滤式综合防毒面具
1．整体要求

1.1 符合GB21976.7-2012《过滤式消防自救呼吸器》要求中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2性能要求

2.1全套产品包含全面罩 1 个，全防型滤罐罐 1 个。

2.2应设计成使用人员不需培训，经阅读使用说明书后即能正确使用的形式。

2.3面罩应设计成全面罩，进行宽边双密封仿脸型设计和导汗设计，可选配特殊眼镜支架，供近视者使用。

2.4采用双面防雾镜片，大视野、无棱角，可更换高强度防刮涂层，防刮擦、防高速冲击。

2.5可有效防有机、无机、酸性、氨及氨类衍生物等综合气体。并在罐体上标识出防护有毒物质种类。

2.6呼吸器应在防护头罩的额部设置环绕头部一周的反光标志。采用具有反光特性材料制造的防护头罩，可以不设置反光标志。

2.7呼吸器的佩戴质量应≤1000g。

2.8呼吸器的所有金属零部件应耐腐蚀，其表面应无龟裂、皱折、毛刺等。

2.9全面罩的过滤总质量≤500g。

3.其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。 

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或U盘。

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

16、消防全身式安全吊带
1．整体要求

1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.3 用于救援人员高空作业时自我保护和救援。

2. 性能要求

2.1腰部前方和胸、肩骨部位、背部至少应各有一个金属承载连接部件。

2.2承重织带宽度应不小于44mm且不大于70mm，聚酯材料。

2.3应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴，腰带采用加厚设计，腿部衬垫设计。

2.4织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为聚酰胺纤维或聚酯纤维。 

2.5织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。

2.6安全带上的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于13mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 

2.7安全带的拉环不允许焊接,安全带设计有5个工具环，腰部有不低于3个工具环，并可折叠，节省空间。腰环处有⼯具架插槽，可加装⼯具架。

2.8 D型环采用60mm 标准宽度 ，D型环为可拆卸安装并直接连接胸部胸式上升器。胸部和腰部金属件采用镀锌合金钢材质。腿部锁扣采用铝合金卡销设计，操作快捷。

2.9 吊带设计负荷≥2.67kn，固定于肩部胸部、腰部、大腿和臀部以下部位，适用于救援。

2.10  胸部配备胸式上升器。胸式上升器自带清洁槽的齿形凸轮，走绳槽用不锈钢加强，材料：铝、不锈钢、尼龙；可兼容8-11mm直径绳索；最大负重140kg，重量85g；颜色：金黄。认证：XF494。

2.11  全身吊带：2480g≤重量≤2620g。

3.其他要求

3.1要有中文说明书、专用的包装袋包装，标明产品、生产厂商、生产日期。

3.2在吊带内侧合适位置设置标注生产厂商、联系方式、生产日期的永久性标识，标签上设置姓名、单位部别填写位置，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。
17、20米消防轻型安全绳
1．整体要求

1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2. 外观要求

2.1表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。

2.2 绳索外层无明显破损、高温灼伤，无化学品浸蚀，绳芯无明显变形。

2.3标签位置正确，内容准确清晰并符合验收要求。

3.性能要求

3.1材质：聚酰胺；类型：A类；直径：10.5MM；断裂负荷：30kn；8字结断裂负荷：18kN。缝合终端断裂负荷：22kn；坠落次数（FF=1）：12；冲击力（FF=0.3）：5.3kn；绳皮滑动率：0.8%；绳皮占有率：38%，绳芯占有率：62%；缩水：5%；50/150kg延展性：3%；每米重量：66g。
3.2由聚酰胺合成纤维制成（或优于该材质）。

3.3每根绳长度20m，绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处采用白色透明的橡胶或塑料套管包以裹紧，在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。绳索内需编入一条2mm宽的厂家防伪标识带。

3.4每根绳子配一个收绳包。

4.其他要求

4.1交货时，提专用包装袋，包装袋上有生产厂家、生产日期和器材名称等内容的永久性标识。

18、100米消防通用安全绳
1．整体要求

1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.4提供原厂售后服务承诺函原件。

性能要求

2.1采用夹芯绳结构。

2.2由原纤维制成（聚酰胺合成纤维）；绳索内编入一条不小于2mm宽的厂家防伪标识，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。

2.3应为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成。

2.4绳索外层不得有断丝、毛刺、切口、粗糙、高温灼伤，无化学品浸蚀，绳芯无明显变形现象。

2.5绳芯不得有凹进、突出、漏芯或其他损害的情况。

2.6表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。

2.7长度大于等于100m，每根绳的两端应妥善收尾并有金属内衬。

2.8材质：聚酰胺；类型：A类；直径：10.5MM；断裂负荷：30kn；8字结断裂负荷：18kN。缝合终端断裂负荷：22kn；坠落次数（FF=1）：12；冲击力（FF=0.3）：5.3kn；绳皮滑动率：0.8%；绳皮占有率：38%，绳芯占有率：62%；缩水：5%；50/150kg延展性：3%；每米重量：66g。
2.9配一个收绳包。

3.其他要求

3.1中文说明书一份，配备一个专用的塑料包装箱包装，包装箱上有生产厂家、生产日期和器材名称等内容。

19、消防防坠落辅助部件
1．整体要求

1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准中全部性能要求，部分产品提供提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2部分产品提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.4整套装备由安全主绳、安全钩、上升器、全身安全带、下降器、抓绳器、滑轮装置、脚踏带、游动止坠器、牛尾绳、辅绳、扁带、肩带、器材包等组成。

1.5用于山岳或高空救援全套防护。

性能要求

2.1安全主绳长度≥50米，材质：聚酰胺；类型：A类；直径：10.5MM；断裂负荷：30kn；8字结断裂负荷：18kN。缝合终端断裂负荷：22kn；坠落次数（FF=1）：12；冲击力（FF=0.3）：5.3kn；绳皮滑动率：0.8%；绳皮占有率：38%，绳芯占有率：62%；缩水：5%；50/150kg延展性：3%；每米重量：66g。

极限冲坠次数≥20；。绳芯编入一条2MM信息条，其上面应有生产企业、采用中文全称或英文全拼。

2.2安全钩：硬质阳极氧化涂层O型铝合金锁10把；O型安全钩应采用两段开锁功能，并设有自锁功能；质量≤85g。D型安全钩2个；D型钩为通用型安全钩，破断力不小于42kn，具备自锁功能，横向破断力不小于15kn，锁门未锁闭破断力不小于15kn，160g≤重量≤200g。安全钩:安全钩应设有自锁功能，纵向拉力≥24kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN。

2.3上升器：包含手式上升器2个、胸式上升器1个、脚式上升器2个、无柄手持上升器1个，以上装备适用绳索直径8-13mm；手式上升器分左右手各一个，单个手式上升器重量≤180g；手持上升器侧向下使用时不得出现，失效的情况；胸式上升器重量≤180g。人体工程学设计，在绳上受力后能轻松取下，沿绳索滑动时必须顺畅且在绳索上受力时无下滑现象，倒齿具有清淤功能，脚式上升器分左右脚各一个，单个脚式上升器重量≤40g；无柄手持上升器重量≤100g，倒齿具有清淤功能，下方孔宽大可同时连接挽索和脚踏圈锁扣，上方圆孔可用锁扣绕过绳索进行连接。

2.4全身安全吊带1条：

2.41符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准中全部性能要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；

2.42 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2.43 用于救援人员高空作业时自我保护和救援。

2.44. 性能要求：

腰部前方和胸、肩骨部位、背部至少应各有一个金属承载连接部件。

承重织带宽度应不小于44mm且不大于70mm，聚酯材料。

应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴，腰带采用加厚设计，腿部衬垫设计。

织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为聚酰胺纤维或聚酯纤维。 

织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。

安全带上的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于13mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 

安全带的拉环不允许焊接,安全带设计有5个工具环，腰部有不低于3个工具环，并可折叠，节省空间。腰环处有⼯具架插槽，可加装⼯具架。

 D型环采用60mm 标准宽度 ，D型环为可拆卸安装并直接连接胸部胸式上升器。胸部和腰部金属件采用镀锌合金钢材质。腿部锁扣采用铝合金卡销设计，操作快捷。

吊带设计负荷≥2.67kn，固定于肩部胸部、腰部、大腿和臀部以下部位，适用于救援。

胸部配备胸式上升器。胸式上升器自带清洁槽的齿形凸轮，走绳槽用不锈钢加强，材料：铝、不锈钢、尼龙；可兼容8-11mm直径绳索；最大负重140kg，重量85g；颜色：金黄。认证：XF494.

全身吊带：2480g≤重量≤2620g。

2.5下降器（自制停式单凸轮下降器）1个：

1.专为高空作业和绳索工作而设计， 

2.人体工程学手柄，可以舒适的控制释放以及下降； 

3.移动侧板上有安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，以使通过中间锚点更为容易，防止掉落； 

4.内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮（rig无齿轮），可减少绳索错误安装； 

5. 具有AUTO-LOCK系统，可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险； 

6.两种可能的下降模式：在侧板上或在V形摩擦通道中； 

7.允许沿倾斜或水平地形平稳移动； 

8.不锈钢耐磨板抗磨损提高耐用性。 

9.可双人救援使用。 

10.具备防恐慌功能，过度用力拉动手柄、下降速度过快以及冲坠会使防恐慌功能启动自动停止下降。 

性能参数：

兼容绳径:10-11.5mm重量:600g单人负载:150kg双人救援负载：250kg下降速度:0.5-2m/s材质：铝合金，钢，尼龙；认证： GB/T38230ⅡA XF494-FZL-X-Q10/11.5

配件：含摩擦块1个。

2.6抓绳器：使用：按压保险开关打开抓结，将绳索放入抓结，合上抓结按压自动锁定，挂入连接主锁使用。（含使用说明书）

参数：结构采用合页机械抓结，铝+合金钢材质，防误触保险开关。拉力：≥140kg，绳径：10-13mm。尺寸：长8.45cm.宽3.7cm。厚3.25CM。重量：≤160G。认证：XF494-2004。
2.7滑轮装置：救援单滑轮1个；救援纵列双滑轮1个；万向单滑轮1个；万向双滑轮1个；单向滑轮1个。          

2.7.1、单滑轮：200g≥重量≥165g ，适用绳索直径范围大于(8-12mm) ，42mm≥轴承直径≥36mm，工作负荷：4kN*2=8kN，断裂负荷不小于32kN，滑轮效率不小于90%。  

2.7.2、救援纵列双滑轮：500g≥重量≥450g ，适用绳索直径范围大于：8-12mm，55mm≥轴承直径≥48mm，工作负荷：2*3kN*2=12kN，断裂负荷不小于32kN，滑轮效率不小于95%。

2.7.3、万向单滑轮：200g≥重量≥300g ，适用绳索直径范围大于：8-12mm，42mm≥轴承直径≥36mm，工作负荷： 8kN，断裂负荷不小于36kN，滑轮效率不小于90%。

2.7.4、万向双滑轮：：400g≥重量≥450g ，适用绳索直径范围大于(8-12mm) ，42mm≥轴承直径≥36mm，工作负荷： 8kN，断裂负荷不小于36kN，滑轮效率不小于90%。

2.7.5、单向滑轮：300g≥重量≥250g ，适用绳索直径范围大于(8-12mm) ，42mm≥轴承直径≥36mm，工作负荷：2.5kN*2=5kN，单向制停状态工作负荷：2..5kN，断裂负荷不小于22kN，滑轮效率不小于92%。                                

2.8.脚踏带重量≤50g，纤维材质。纤维材质，长度：150CM可调，直径6mm。

2.9游动止坠器：安全绳通过移动止坠器与全身安全带的胸部或者背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。止坠器内置锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。止坠器配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。并且在缓冲带靠身体端配备可开口的万向节连接。同时配备2把安全锁扣。
止坠器参数：圆形棘齿轮双向移动模式，具备单向LOCK锁定功能，可以调节棘齿轮转向，上锁状态只能上升，打开状态可以双向移动，受力锁止立即制停，需手动解除锁定。工作负荷≥140KG，兼容10-13mm直径的绳索，颜色为金黄色，重量425g，材质:高强度铝+不锈钢。尺寸：长≤93mm，宽≤93mm.厚≤43mm。认证：XF494-2004:FZL-Z-Q10/13.或者XF494-2023。
势能吸收包：撕裂式势能吸收编织带。两端可打开的储存包，方便经常检查，配有STRING能让锁扣固定在正确的位置，保护织带免受磨损；设计用于体重在50-130kg之间的使用。长度：40CM；重量：205g。最大负荷250KG。缓冲力值＜6kn。材质：尼龙，聚酯纤维。认证：GB/T24538-2009：II

万向节：防止负载转动时绳索扭曲，免维护密封球轴承，两人负载设计，末端最大可连接三个锁扣，重量≤150G，断裂负荷：36KN，认证：XF494-2004。
2.10牛尾绳：直径10.2mm，首次延展性：35%，长度2.5米，线轴数大于等于48根，净重每米不大于70克, 单头可调挽索：配动力绳，调节臂长100cm，可以在各种行进方式下提供连接保护，配备调节器，可调节挽索长度来转移人体重心，重量不大于200g。

2.11辅绳2条:直径6mm；重量≥30g每米，断裂负荷≥8KN，长度不小于4米。

2.12扁带：包括120cm双层缝合扁带2条；固定连接带2条；成型救援小扁带2条，断裂拉力≥22kN；双层缝合扁带，具有磨损指示系统，颜色长度识别系统。固定连接带用于山地救援临时固定装备，钩长度≥8cm，铬-钼钢材质；成型救援小扁带重量≤20g，26 cm≥总长≥10cm。

2.13器材包：材质为聚氯⼄烯（pvc）夹⽹布、织物；容量：30至40L；重量：不大于2200g；⽤于绳索救援，存放装备或绳索，耐磨，可桶装，可平铺展开，适装1条全⾝安全带及部份器材；内置分装袋，内置隔断式⽹袋、主锁挂点、固定扣带等，有头盔固定链接；低吸⽔带有衬垫背负，加厚腰带和肩带的舒适性，适合⻓距离承重背负。

3.其他要求

3.1、安全钩、上升器、滑轮装置、抓绳器、游动止坠器、下降器等器材均要求是通用型器材，金属构件耐腐蚀性能在按GB/T10125－1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461－2002外观等级评定轻微级的要求。

3.2、上升器和抓绳器，下降器，便携式固定装置，滑轮装置等的工作负荷及极限负荷必须满足XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。

3.3、设备的织带和缝线由原纤维制成，纤维类型为聚酰胺纤维或聚酯纤维,织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。

3.4、成套系统中每种类型的装备均应独立进行试验并且符合本标准中该类型装备的相关要求。

3.5、配备3块防潮垫布

3.6、在包装袋内侧合适位置设置标注生产厂商、联系方式、生产日期的永久性标识，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。

20、手提式强光照明灯

1．整体要求

1.1符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

1.2 提供由国家级防爆电气产品质量检验中心出具的防爆合格证复印件。

1.3提供原厂售后服务承诺函原件。

2、技术性能

2.1、额定电池容量：5Ah；光源使用寿命：100000h，外形尺寸：φ69.5×273（±3）mm。

2.2、隔爆型防爆设计，适合在1区、2区各种易燃易爆场所使用。

2.3、具备三长三短SOS灯光信号报警功能，增强执业作业人员的安全保障；

2.4、采用表面真空电镀镜面铝反光杯，光效高，照射距离远，电接口平均充电寿命1000循环，充电时间≤5h小时。

2.5、灯具具有闪烁方式的低电压报警功能。

3、主要技术参数要求（需在检验报告中具体体现）

3.1、防爆等级：Ex d IIC T6 Gb。

3.2、放电时间：强光≥5h；工作光≥10h，重量：≤0.7kg。

3.3、额定电压：DC7.2V，额定功率:6W；

3.4、照度：强光平均照度：2200lx,弱光平均照度：1300lx,

3.5、灯具采用专业密封设计，防护等级达到消防照明装备最高防护等级IP66/68,可在水下30m正常使用0.5h。

4、其他要求

4.1、交货验收时，配备中文说明书一份。

4.2、灯具及充电器上需有明确的生产厂家、产品名称、型号、产品编号，生产日期、防护等级等标识。

4.3、交货验收时，灯具上需标明产品名称型号、生产厂商、生产日期、防护等级等。

21、50米水域救援漂浮救生绳

1、结构要求:水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。水域救援漂浮救生绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入1股贯穿全绳的蓄光发光纤维和1股反光条。

2、直径:≥9.5mm。

3、延伸率:<3%。

4、破断强度:≥35kN。

5、长度：50米。

6、漂浮性能:经48 h的漂浮性能试验，水域救援漂浮救生绳能始终漂浮在水面上。

7、线密度:<52g/m。

8、符合国家相关标准要求，满足《水域救援漂浮救生绳试验大纲》标准，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告。
22、救生圈

1.救生圈采用高密度聚乙烯为壳体，内充聚氨酯泡沫塑料为垫料。

2.反光片：≥4条。

3.重量：≥2.5kg /个。

4.救生圈外径：≥700mm：内径:≥400mm。

5.漂浮性能：试样未经过高低温循环、投落、耐油、耐火试验救生圈能支承14.5kg的铁块在淡水中持续浮24h。

6.强度：救生圈在自由悬挂情况下，能承受 90kg重量持续30min而无破裂和永久变形。

7.符合国家相关标准要求，满足GB/T 4302-2008《救生圈》标准，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告。
23、水域救援个人携行包

1.携行包面料采用牛津布制作而成，颜色为黑色。

2.包身设计多条反光条，提高可视性。

3.有多个织带挂点，可以挂置救援工具。

4.携行包可背可提，肩带可以拆卸。

5.耐磨性能：≥6000次。

6.携行包容积：≥80L。

7.符合国家相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告。

24、激流救生衣（带牛尾绳）

1.整体要求

1.1符合国家相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件；

1.2全套包括激流救生衣1件、牛尾绳1根、割绳刀1把和抛绳包1个，另配备5个水面频闪灯；

2.激流救生衣

2.1此款基础重型水域救援激流救生衣采用NBR浮力泡沫，可产生≥150N的浮力。经测试＞90KG成年人都可以获得足够的向上漂浮力（可作为他救救援工作中的双人浮力装备使用）；

2.2本品为激流救援型救生衣，经过精心设计基本可以应对所有水面情况；

2.3适合胸围75至145厘米的使用者。8条可调节的固定带可以确保使用者舒适稳固；

2.4背心式设计，胸襟一条#10YK塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口有松紧设计；

2.539处缝纫套结加固和500D材质的Cordura®抗撕裂面料，面料加涂PU防水涂层，使得此款激流救援救生衣的使用者可以应对任何复杂救援环境；救生衣上设计腋下带装置，必免救生衣上浮问题；

2.6模块化设计，救生衣的所有口袋(前端2个后面1个)均设计为可快速拆卸的快速排水口袋，可配备不同的救援战术工具(潜水刀、对讲机、频闪灯、定位灯等、也可以存放同体积简易物品）；

2.7背部大容量口袋外部车缝两组魔术贴毛面，可支持使用者选择LOGO的定制化需求（且标配一张应急救援字样的反光标配贴或者RESCUE字样的英文反光救援标贴）；

2.8四个前置UTX®挂点及魔术贴使得使用者在使用和固定刀、救生衣灯、口哨或者其他东西的时候都得心应手；

2.9衣领设计塑钢拖拽把手，确保激流救援过程中使用者被施救时的紧急安全拖拽作用力，而且在PFD的前后一共缝制了4处SOLAS海事标准高亮荧光带，这样在夜间或者光线黑暗的地方就可以提高作业者的可视性；有排水孔和挂绳点设计，配备可拆卸的救生高音口哨（非滚珠类）1只，配有细索套牢的示位灯1只，指南针1只，点火镁棒1支；

3.牛尾绳技术要求

3.1水域救援牛尾绳由内置弹性带的宽管状织带套，金属圆环和安全钩组成；

3.2牛尾绳表面编制反光条，一端为O型环，一端为挂扣，静态长度≥70cm，在1000N的轴向拉力作用下，牛尾绳伸展后的长度≥105cm，弹性长度为静态长度的1.5-2.0倍；

4.割绳刀

4.1刀片为高强合金；

4.2平刃和齿刃，还有一个绳索切割钩；

4.3同时平头也可以作为一字螺丝刀；

4.4特制的刀鞘可以将刀稳稳的固定住，捏一下刀鞘的两端，刀就会自动弹出；

4.5波点形的手柄可以提供良好的摩擦力，即使在湿润的环境下也不会脱落；

4.6刀鞘的卡子可以牢固的固定在PFD上面；

4.7刀柄带有开瓶器

4.8刀长：≥190mm，刀刃长度≥7mm，硬度≥52HRC；

4.9切割性能：按规定的要求进行切割实验，操作人员能切断9.5MM、12.5MM、16MM的尼农制作消防安全绳，切割时间分别≤10s；

5.抛绳包

5.1便携式抛绳包，激流应急作业中使用，结构紧凑，重量轻，适用于快速水上救援；

5.2绳包采用耐磨尼龙面料制成；主色调为红色和黄色组合而成

5.3内部带有浮力棉，绳包在水上可以漂浮起来,并含有两条反光带，具备警示作用

5.4绳包顶端有收紧用的拉绳，可以轻松打开，填充绳索和收紧；

5.5绳包侧面提供魔术贴挂点，可以挂置闪光棒或荧光棒，在夜晚或者大雾天依然保持良好可视性；

5.6底部设有排水网眼，便于快速干燥；

5.7包内含长≥15米、直径≥8mm的专用水面救援漂浮绳；绳索可漂浮在水面，颜色醒目。

25、干式消防员水域救援服全套

1.整体要求

1.1符合国家相关标准要求，干式水域救援服、水域救援手套、水域救援靴均提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件；

1.2全套包含干式水域救援服1件、水域救援手套1双、水域救援靴1双、防水头顶灯1个、护目镜1个、干式装备包1个；

2.干式水域救援服

2.1内设单独的保暖底衣，可安全可靠的应用于寒冷水域救援工作；

2.2水域救援服性能要求

2.3这款的材质采用320D防水透气面料，主体为消防红色的三层复合材质（防水层、透气层、耐磨层）经久耐用；

2.4此材质的性能非常好，材质防刮；颜色为红色黑色相间，材质具有高聚酯材料涂层，该防水涂层涂于救援服内部，可以防止来自外部的抓、划等破坏行为；

2.5完全符合人体工学，穿着行动自由；采用带卡提拉耐磨层的防水鞋套一体式连接，不易浸水；在救援的过程中保持体温；

2.6救援服具有防水透汽性能，防渗漏性能≤0.1kg；

2.7采用SOLAS认证的高强反光荧光带，且双臂及双腿两侧有RESCUE反光条，便于夜间发生危险时会被第一时间发现；

2.8上衣斜开拉链，并设保护盖；

2.9集成式腰部束紧系统：一体式可调节插扣尼龙腰带和魔术贴束紧带，左右两侧均可调节；缝合处采用胶质压合确保不渗漏；

2.10颈部和袖口部分采用优质乳胶橡胶，可紧贴皮肤，确保不渗漏；

2.11颈部、袖口、腰部、脚踝部分带有可调节魔术贴，调整至合适的大小，帮助束紧，穿着贴身，方便救援；

2.12裆部设计高强度树脂防水拉链及设保护盖，如厕时不用脱下整件衣服；

2.13在肘部、膝盖等易磨损区域加有补强，并且附加弹性压缩棉垫缓冲层，增强耐磨性能，增加使用寿命

3.水域救援手套

3.1水域救援手套紧贴且舒服，手腕带可以固定手套；

4.水域救援靴

4.1水域救援靴内侧设有排水网孔，鞋内底厚≥3cm，具有吸收（走路时所带来的）震动、减缓冲击的功能，具有防穿刺性能；

5.防水头顶灯

5.1最高亮度≥1000流明；

5.2四档亮度可调 （极亮-高亮-中亮-低亮）；

5.3三档特殊档位（爆闪、SOS、信号灯）；

5.4防护等级≥IP68；

5.5 USB-C 直充，与头盔结合方式为卡扣式连接；

6.护目镜：亚洲人脸型，佩戴舒适；在浓雾环境中镜片8S内不起雾；

7.干式装备包

7.1主体采用优质耐磨牛津布或帆布，可以分区放下整套服装。

7.2中标供应商必须主动咨询用户单位后勤装备业务部门，并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求。
26、湿式消防员水域救援服全套

1.整体要求

1.1符合国家相关标准要求，湿式水域救援服、水域救援手套、水域救援靴均提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件；

1.2全套包含湿式水域救援服1件、水域救援手套1双、水域救援靴1双、防水头顶灯1个、护目镜1个、湿式装备包1个；

2.湿式水域救援服

2.1在恶劣的水域救援环境中，湿式救援服可以很好的保护救援人员的身体，提供保温、隔离脏水、免受皮肤刮伤等保护；

2.2舒适型湿式救援服在保证救援任务需要的基础上做到整体重量更轻、动作更敏捷、触感更舒适的救援者体验；

2.3高弹氯丁橡胶（3mm）可以在保真核心温度的前提下加强舒适性和敏捷性；

2.4肩部和胳臂处增加了2mm的PowerSpan™材质来减轻束缚感且增强弹性；

2.5双向的YKK®前置拉链和腰部、踝部拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷；

2.6肩部和胳臂处设有反射区域，有RESCUE救援字样低光线处可获得良好的反光效果；

2.7湿式服的面料经2000次循环摩擦后，试样未被磨穿；湿式服的补强材料经6000次循环摩擦后，试样未被磨穿；

2.8湿式服的面料经150N持续10s的拉伸强度试验，试样的经向、纬向均未出现断裂现象；

2.9湿式服的接缝经100N持续10s的接缝强度试验，试样未出现断裂现象；

2.10耐屈挠性≥1100次；

2.11耐静水压大于等于101Kpa；

2.12甲醛含量≤20mg/kg；

2.13耐水色牢度4-5级，耐酸汗渍色牢度4-5级，耐干摩擦色牢度4-5级；

耐碱汗渍色度4-5级，耐光色牢度4-5级；

2.14防紫外线性能UPF≥47000；

2.15顶破强力≥1380N；

2.16衣服质量：≤1.4kg；

3.水域救援手套

3.1水域救援手套紧贴且舒服，手腕带可以固定手套；

4.水域救援靴

4.1鞋帮高于脚踝，整体为系带设计；

4.2脚踝处有魔术贴固定收紧；

4.3双层结构，内部5mm氯丁橡胶与外部皮革一体合成，提供良好的防护和保暖性；

4.4的氯丁橡胶（7mm）内垫可以提供良好的减震性；

4.5凹凸纹的加强型大底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形；

4.6经常磨损区域做加强处理；

4.7脚掌侧面带有排水孔；

4.8脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用；

4.9质量：≤1200g；

5.防水头顶灯

5.1最高亮度≥1000流明；

5.2四档亮度可调 （极亮-高亮-中亮-低亮）；

5.3三档特殊档位（爆闪、SOS、信号灯）；

5.4防护等级≥IP68；

5.5 USB-C 直充，与头盔结合方式为卡扣式连接；

6.护目镜：亚洲人脸型，佩戴舒适；在浓雾环境中镜片8S内不起雾；

7.湿式装备包

7.1主体采用优质耐磨牛津布或帆布，可以分区放下整套服装。

7.2中标供应商必须主动咨询用户单位后勤装备业务部门，并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求。

27、消防员水域救援头盔（指挥员）

1.整体要求

1.1符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件；
2.技术要求

2.1外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结；

2.2质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，

能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带

有快速卡扣，可调节大小；

2.3有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采

用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈；

2.4头盔有8+8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；

左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风；

2.5两侧附加战术导轨座,可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），前置卡槽可用于安装

防水摄像机或者录像机；

2.6尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 56-62 cm之间调节； 

2.7漂浮性能：经过4h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上；

2.8耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触；

2.9质量≤550g； 

2.10冲击吸收性能：头模受到冲击力≥3380N；

2.11顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≥160g，加速度超过150g的作用时间≤0.1ms；

2.12漂浮性能：经过4h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上；

2.13耐穿透性能：经过耐穿透性能试验，钢锥未穿透头盔与头模产生接触。

28、消防员水域救援头盔（消防员）
1.整体要求

1.1符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件；

2.技术要求

2.1外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结；

2.2质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，

能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带

有快速卡扣，可调节大小；

2.3有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采

用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈；

2.4头盔有8+8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；

左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风；

2.5两侧附加战术导轨座,可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），前置卡槽可用于安装

防水摄像机或者录像机；

2.6尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 56-62 cm之间调节； 

2.7漂浮性能：经过4h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上；

2.8耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触；

2.9质量≤550g； 

2.10冲击吸收性能：头模受到冲击力≥3380N；

2.11顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≥160g，加速度超过150g的作用时间≤0.1ms；

2.12漂浮性能：经过4h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上；

2.13耐穿透性能：经过耐穿透性能试验，钢锥未穿透头盔与头模产生接触。

29、消防员水域救援手套
1.整体要求

1.1产品应符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具的、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。 

2.产品结构：

2.1消防员水域救援手套由外层、防护保暖复合层组合制成。具有良好的保暖性：在手套的背

面采用氯丁橡胶层和缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性；

2.2掌部和手指具有出色的耐磨性，耐腐蚀性和抗切割性能。手掌和手指覆盖区经过橡胶涂层

的加固处理,手指处合成纤维加强，方便抓握绳索；腕 处采用弹性搭扣设计。

2.3穿脱：在手腕处需有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性；

手腕处带有束带，保证手套入口调节调节松紧。 

2.4款式：消防员水域救援手套为五指分离式，本体的长度环形延伸，并超出腕骨 ≥50mm，且

消防员水域救援手套能限制杂物进入. 

3.技术参数：

3.1质量（g）：≤120g。 

3.2灵巧性： 人员双手穿戴消防员水域救援手套后，能对直径9.5mm、12.5mm和 16 mm 的绳索

进行结绳作业。

30、消防员水域救援靴
1.整体要求

1.1符合国家相应技术标准，提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件；

2.技术要求

2.1鞋帮高于脚踝，整体为系带设计；

2.2脚踝处有魔术贴固定收紧；

2.3双层结构，内部5mm氯丁橡胶与外部皮革一体合成，提供良好的防护和保暖性；

2.4氯丁橡胶（7mm）内垫可以提供良好的减震性；

2.5凹凸纹的加强型大底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形；

2.6经常磨损区域做加强处理；

2.7脚掌侧面带有排水孔；

2.8脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用；

2.9鞋底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度≤8mm；

2.10鞋帮在经过反复弯折20000次后，应无裂纹，松面，掉浆现象。在经过20000次循环摩擦后应不被磨穿。抗穿刺力≥160N。

2.11中标供应商必须主动咨询用户单位后勤装备业务部门，并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求。

31、水域救援防护服（抗洪救灾服）
1．整体要求

1.1产品应符合相关标准要求,部分装备提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2适用于抗洪抢险任务穿着。

1.3全套包含抗洪救援专用服装1套、抗洪救援手套1双、速干短袖2件、抗洪救援头盔1顶、抗

洪救援专业鞋1双、水域救援头灯1个、护目镜1个、装备包1个。

2.性能要求

2.1抗洪救援专用服装

2.1.1面料采用优质尼龙和氨纶材料，具有一定的弹力，内加网眼衬。

2.1.2具有良好的吸湿速干性，透气性强，吸湿后不贴身。

2.1.3由上衣和中腰裤两件套分体组成，下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。裤子

配轻便可调节腰带或可拆卸肩带。

2.1.4衣袖、裤腿、前胸后背处设有不小于5.0cm宽反光带。

2.1.5裤腿、衣袖、衣领采用魔术贴调节松紧。

2.1.6衣服左臂上印抗洪救援标志。

2.1.7衣服颜色为橘红色

2.1.8配橘红色行军舌帽一个。

2.1.9提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.2抗洪救援手套

2.2.1具有良好的伸缩性和拉伸性。

2.2.2采用优质的防割纤维制成，手掌面涂防割涂层。

2.2.3 与手掌贴合度好，灵活性和透气性强。

2.3.4套口采用弹性材料或魔术贴，手套与手腕处能紧密贴合。

2.3速干短袖

2.3.1采用耐磨涤纶低弹丝优质材料制作，速干性和耐磨性能好，穿着舒适。

2.3.2分为蓝色和橙色两种颜色。

2.4抗洪救援头盔

2.4.1提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

2.4.2采用孔洞设计，具有透气、减重及排水功能，重量小于550g。

2.4.3在15~25度水中浸泡4h到24h，仍可漂浮在水面上。

2.4.4下颌带抗拉强度：加载装置5kg.动态伸长小于35mm,静止后伸长小于25mm。

2.4.5下颌带有效性：10kg自由落体175±5mm拉扯，头盔仍然固定在头模上。

2.4.6冲击吸收性能：头模所受到的冲击力≤3780N。

2.4.7具有头围调节功能。

2.5抗洪救援专业鞋

2.5.1整体高帮设计，能够保护脚踝，鞋带带采用快速缩紧装置。

2.5.2外底采用优质耐磨材料制成，止滑性好抓地力强，鞋底具有防滑作用，达到国家标准S

级，两侧采用排水孔设计。

2.5.3鞋面采用不吸水网状透气和耐磨材料织成。

2.5.4鞋带采用不吸水水材料制作，并便于穿着和脱下。

2.5.6始滑角不应小于15°，鞋底防穿刺性能大于等于1100N。

2.5.5整双鞋干重不大于1kg（255）。

2.5.6提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.6水域救援头灯

2.6.1可固定于水域救援头盔顶部。

2.6.2白色照明灯光输出不小于300流明，可发红色灯提供警示，可设置近光和频闪，可切换强

度，IPX8以上防水，发光时间25-180h，照射距离10-85m。

2.6.3提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

2.6.4重量<100g。

2.7护目镜

2.7.1适合亚洲人脸型，佩戴舒适。

2.7.2携带方便，可有效保护救援人员的眼睛，避免水中强光刺伤，遮挡异物，颜色主体为橘

红色。

2.8装备包

2.8.1装备包主体采用橘红色优质耐磨牛津布或帆布，可以分区放下整套服装。

2.8.2采用拉链封口，不小于8号拉链，铜制拉头。

2.8.3包可提、可背。

2.8.4包正面印“抗洪救援服套装”，左下侧并标明衣服、靴子、手套大小型号，右下侧标注

生产日期、生产厂家或代理厂家名称及联系电话。

3.其他要求

3.1与合同签订单位确定型号大小，提供中文说明书一份，每个装备应有永久性标签。

3.2头盔和抗洪救援服印“应急消防”字样，抗洪救灾专用服在“应急消防”下方印制“湖南

长沙”，标识字体按照消防局应急消[2020]357号《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求

》印制；左臂袖印有“抗洪救援”字样。

3.3在装备包合适位置印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存

保养和操作使用视频等信息。

3.4头盔、手套、靴子、衣服合适位置设置标签，标签上设置姓名、单位、部别填写位置。

32、水域救援抛绳包
1.符合国家相应技术标准，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。。

2.绳长≥15m，直径≤8mm。

3.绳索材质为高分子聚丙烯，断裂负荷≥12kN。

4.绳索可以漂浮在水上，颜色醒目。

5.绳包外壳采用Cordura尼龙面料材质；中间带有网布，可以加速排水和晾干。

6.网布两边带有反光带设计，内部带有浮力棉，绳包在水上可以漂浮起来。

7.绳包侧边带有固定位放置荧光棒，配备卡扣方便固定于腰间。

救生类

33、躯体固定气襄

1.整体要求
1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 用于固定受伤人员。负压，快速成型，牢固、轻便。

2.技术要求

2.1 可与X光、CT、MRI检查配套。

2.2 PVC材料制成，表面不易损坏，在真空状态下固定时间可保持70h以上。

2.3 躯体固定器可按伤员的各种形态而变化。

3.其他要求

3.1 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.2 二维码信息要求：扫码后显示产品详细中文说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

34、肢体固定气襄
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 用于固定受伤人员。负压，快速成型，牢固、轻便。

2.技术要求

2.1 可与X光、CT、MRI检查配套。

2.2 PVC材料制成，表面不易损坏，在真空状态下固定时间可保持70h以上。

2.3 肢体固定器可按伤员的各种形态而变化。

3.其他要求

3.1 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.2 二维码信息要求：扫码后显示产品详细中文说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

35、婴儿呼吸袋
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 用于保护（3-8岁）儿童免受有毒化学或者其他有毒气体侵害。

1.3 该呼吸器穿戴舒适，特为儿童设计，风帽头罩里含有正压空气可避免漏气。

2.技术要求

2.1 重量：＜1kg。

2.2 送风量：0-90L/min。

2.3 电池电压:≥9VDC。

2.4 连续使用时间≥2小时（有2和4小时两种，4小时为韩国产，2小时为国产）。

3.其他要求

3.1 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.2 二维码信息要求：扫码后显示产品详细中文说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

36、消防过滤式自救呼吸器
1.整体要求

1.1符合GB21976.7-2012《过滤式消防自救呼吸器》标准，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.技术要求

2.1火灾时可有效防护有毒烟雾、CO、HCN对人体的伤害，并具有阻燃隔热性能。

2.2有效防护时间：≥30min。

2.3吸气阻力最大值：≤800Pa，呼气阻力最大值：≤300Pa。

2.4微粒过滤性能：≥95%。

2.5重量：≤600g。

2.6此款呼吸器在不借助任何工具的情况下就能快速打开呼吸器过滤装置的密封；佩戴迅速简便；系带能快速拉紧且脱卸方便。

37、救生照明线
救生照明线符合GB26783-2011《消防救生照明线》的标准，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

1.线体长度100m。

2.工作电压11.1V，最大工作电流1A。

3.发光亮度：在连续工作时间内，照明线的发光亮度≥20cd/㎡。

4.闪烁频率1-2Hz。

5.整机质量（包含电池）≤4kg。

6.照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m有一个清晰可见的三角荧光方向标志。

7.绝缘电阻≥50MΩ。

8.抗拉性能：照明线体能承受不小于300N的拉力。

9.最高表面温度≤60℃。

10.连续工作时间常亮型≥8h，闪烁型≥16h。

11.具有防爆证，防爆等级：Exib IIBT4Gb。

12.内置双色光方位灯，颜色可独立控制。内置照明灯亮度三档可调。

13.六段电量显示功能，极低电量时有警示功能。

14.线体工作模式＞5种。

15.配备防水双USB接口，浸水后USB接口内不进水。

16.防护等级IP68
38、折叠式担架

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
采用高强度铝合金材料和牛津革面制成，接头为高强度铝合金材质，具有重量轻、体积小、携带方便等特点，主要适用于部队战地运送伤病员。

2.展开尺寸（长×宽×高）：≤2110×540×180mm

折叠尺寸（长×宽×高）：≤600×300×100mm

布面材料：牛筋面料，带4个脚轮Φ≥100mm，全部配有制动装置，轮子用插销固定或一体成型设计。离地高度≥10cm，配备人员固定带。

3.产品质量:≤8kg

担架承重：≥100kg。

39、伤员固定抬板

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.固定抬板采用“滚塑”一次成型工艺，坚固耐用。

抬板周边开有提手口，可供多人同时抬。

3.可以漂浮于水面，抗碰撞性能强，抬板颜色为橙色。

适合山地、水域、楼梯以及狭小地带等各种恶劣环境抢救。

可与头部固定器、颈托配合使用，避免伤员颈椎，胸椎及腰椎再次受到伤害。

4.抬板自重（不含头部固定器和颈托）≤9kg。

抬板承重：≥150kg。

抬板为折叠结构，展开尺寸：≥185*40*2cm；折叠尺寸：≤100*50*10cm。

5.从4米高度自由落体不变形、不破裂。

每副抬板配有固定绑带4根，劲托1个、头部固定器1个。

40、多功能担架

1．整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 用于消防紧急救援、深井及狭窄空间救护、地面一般救护、高空救助、化学事故现场救护。

2.性能要求

2.1采用特殊的复合塑料制成，可在－20℃～45℃温度下工作不发生硬化或软化。

2.2可单人操作，可水平或垂直吊运、可在光滑地面拖拉。

2.3 载重：≥120 kg。

2.4 重量：＜6kg。

2.5 尺寸：≥2500*900mm。

2.6使用耐用安全带卡扣或不锈钢卡扣。

3.其他要求

3.1 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.2 二维码信息要求：扫码后显示产品详细中文说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

41、消防救生气垫

1.符合XF631-2006/GA631-2006《消防救生气垫》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2.风机应符合风机的相关标准GB27901-2011《移动式消防排烟机》，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。

（经计算容积、排风量能够满足60s时间要求）

3.气垫主要由缓冲气包、安全风门、充气内垫、充气风机组成。

气垫顶部有明显的靶心图案、顶部四角反光标志。

消防救生气垫表面的所有面料的经、纬向拉伸强度不小于20kN/m。

展开面面积：≥48㎡。

4.充气至施救状态的充气时间：≤60s（强制型标准）。

补气时间:≤30s。

5.产品重量:≤100kg（不含气源）。

气垫内部应有拉扯绳，保证气垫表面平整。

6.鼓风机排风量≥9000（m³/h）,重量≤38kg，安全网间隙≤8mm。

排烟机油箱容量应满足连续运转1h，最大噪声≤100dB（A）。

设置排烟机与充气孔防脱落装置。

42、救生缓降器
1．整体要求

1.1 符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。
1.2用于逃生、消防队员开展抢险救援工作和高空作业的安全防护。

2．性能要求

2.1 缓降器由安全钩、安全带、钢丝绳索、调速器、固定器连接件及绳索卷盘组成。

2.2 钢丝绳直径不小于3mm，绳芯采用航空用钢丝绳，材质符合YB/T5197-1993的要求。钢丝绳接头处采用机压铝扣固定，固定数量≥2枚。

2.3安全带材质合成纤维材料，带宽50mm-80mm,带厚2mm-3mm,带长1000 mm-1800mm。

2.4载荷重量：35-100kg。

2.5工作高度：≥50m。

2.6钢板固定器，采用整块钢板冲压成型并镀铬。

2.7安全钩为铝合金材质，带自锁，钩体上应有执行标准和性能参数。

2.8配备备用逃生钢丝绳1套（双头钢丝绳环）、安全钩1个、固定器1个、螺丝1套。

3.其他要求

3.1 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用器材箱，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.2 二维码信息要求：扫码后显示产品详细中文说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

43、灭火毯

1.符合国家标准XF1205-2014《灭火毯》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
采用纳米玻纤斜纹织物材质或玻璃纤维加双面硅胶的材质。

2.尺寸≥1.5m×1.5m。

外包装盒为硬质材料，表面带荧光显示，黑夜能够方便识别。

44、医药急救箱

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

用于现场紧急救护，盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。

2.急救箱中包括：箱体尺寸≥400*220*230mm，能放下所有产品，并进行分区存放功能。

3.防水创可贴100个、酒精棉球25片、碘伏棉球25个弹性绷带1条、医用胶带1卷、烧伤敷料3块、安全别针4个、三角巾1条、无菌纱布片10片、乳胶止血带1个、高分子急救夹板1个、医用剪刀1把、消毒喷雾1瓶、医用碘1瓶、医用酒精1瓶、紫药水喷雾1瓶、

云南白药气雾剂1瓶、清凉油1盒、风油精1瓶、红花油1瓶、医用镊子1把、烧伤膏1瓶、一次性乳胶手套2双、带单向阀的人工呼吸面罩1个、医用口罩100个、急救毯1条、急救产品说明书1本、急救手册1本。

交付至需求单位时有效期不低于保质期的85%。

45、气动起重气垫
1.整体要求

1.1产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2气垫应有永久性规格型号、产品商标，至少配备6种规格型号。

1.3 有防静电和自熄灭特性，表层设计反光标识，具有抗滑性能。

2.性能要求

2.1 单个重量＜1KG、3KG、7KG、12KG、18KG、25kg

2.2 升举高度≥6cm、16cm、20cm、30cm、40cm、45cm。

2.3 插入高度≤2.5cm。

2.4 最大升举力分别大于等于1T、8T、15T、24T、40T、50T。

2.5 最大充气压力≥8bar。

2.6 气垫材质采用芳族聚酰胺增强，含高强度Kevlar（凯夫拉）绳，气垫进气嘴采用铜质材质，快速接口。

2.7 配大于等于5m充气管2条、减压器1个、双控器1个，所有配件应与起重气垫配套使用。

2.8控制器反应时间≤0.5S（需在具有检测资质的国家级检验检测中心出具的检验报告内提现）

3.其他要求

3.1 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.2 二维码信息要求：扫码后显示产品详细中文说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

46、救援支架
1.整体要求

1.1 符合XF 3009-2020《救援三脚架》要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.3 用于在事故救援现场快速搭建救援支架。

1.4 提供原厂售后服务承诺函原件。

2.性能要求

2.1 三脚架能适应所有地形和架设困难场所，腿的长度和角度可调节。

2.2 材质为高强度铝合金材质，整体无毛刺现象，配备合金锻造平支脚，支腿管的厚度≥5mm。

2.3 展开高度：≥2.4m，收拢长度≤1.6m。

2.4 钢丝绳直径：≥4mm，钢丝绳长度：≥30m。

2.5 三角架重量：＞30kg且＜50kg（含卷扬机）。

2.6 安全载重：≥200kg，极限载重：≥320 kg。

2.7 安全载重情况下，电动上升时速度：≥ 0.2m/s，手动上升时速度：≥0.1m/s。

2.8 配备手电一体卷扬机，卷扬机具有自动锁止功能。

2.9 救援三脚架经可靠性试验后，各部件应无明显变形及损坏，配有电动绞盘的救援三脚架的电动机温升≤30℃。

2.10 配置1个连接头，3个可伸缩支腿、支腿固定收紧带或收紧链1根，安全钩2个D型钩为通用型安全钩，破断力不小于42kn，具备自锁功能，横向破断力不小于15kn，锁门未锁闭破断力不小于15kn，160g≤重量≤200g。安全钩:安全钩应设有自锁功能，纵向拉力≥24kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN。

2.11 三角架头部安装钢丝绳部位全手工操作，不需要任何工具。

3.其他要求

3.1 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用器材箱所有器材装备放置在一个器材箱内，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.2 二维码信息要求：扫码后显示产品详细中文说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

47、救生抛投器
1.整体要求

1.1符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 提供原厂售后服务承诺函原件。

2.性能要求

2.1 水陆两用型：适用河边、湖边、海边等救生场所的抛绳作业。

2.2 压缩空气工作压力：≥8MPa；产品总体重量＜25KG(抛设器材本体)，抛投质量≥1.7KG。

2.3 水用时抛射救生圈距离：≥ 150m，陆用抛射距离:≥230m。

2.4 浮具充气时间：≤5s，浮力: ≥8 Kg;救生圈24小时浮力损失：≤5%。

2.5 抛绳尺寸：陆用φ≤3mm (抛绳拉力≥2000N)，水用φ≤5mm (抛绳拉力≥6000N)，绳长不低于额定抛绳距离的1.15倍。

2.6 抛投器应有安全阀，当充气压力超过额定工作压力时，应能够自动泄压。

2.7 在抛投器主体上设置角度与抛射距离的对应标标识，方便瞄准。

3.其他要求

3.1 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用器材箱，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.2 二维码信息要求：扫码后显示产品详细中文说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

48、橡皮艇

1产品用途及性能：

产品主要适用于江河、水库、湖泊、近海等水域防汛抢险、水域救援、防汛救灾、运输物资以及城市内涝救援、转移受灾群众等作业。船底部做防磨耐刮处理，采用4+1气室，浮筒设计有间隔膜，完全独立设计，不仅能保护各个气室安全完全的密封，并且也可以灵活的调节各个气室部分的压力平衡，提高艇体安全系数。

2.技术参数：

2.1外形尺寸（mm）：外长≥430cm，外宽≥180cm，舷直径≥50cm  

2.2质量参数（kg）≤80；                                              

2.3承重（kg）≥950；

2.4核载人数（人）≥9；  

2.5船体材质：采用优质进口PVC加网材质，具有耐油、耐磨损、耐盐碱的优点及优越的抗腐蚀,抗高温，抗紫外线性能；

2.6船体材料性能：扯断伸长率（%）≤65  ；扯断强度（MPa）≥66；粘和强度（N/mm）≥6；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥630；耐磨体积（cm3）≥4.2；耐油性能质量变化（%）≤0.8；耐油性能体积变化（%）≤0.1；抗刺穿力（N）≥530；橡胶涂覆织物：经向拉伸强度≥160KN/m 、纬向拉伸强≥140KN/m、经向梯形撕裂强度≥600N。耐压性：浮囊充气 40kPa，静放 5min无异常, 龙骨充气 40kPa，静放 5min无异常。气密性：浮囊在充气40kPa，静放120min时，剩余压力≥36kPa；龙骨在充气20kPa，静放 15min 时，剩余压力≥18kPa；                    

2.7船底：采用防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固，厚度12mm；艉板为铝合金材质

2.8船底材料性能：扯断伸长率（%）≤98 ；扯断强度（MPa）≥38；粘和强度（N/mm）≥4.2；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥680；耐磨体积（cm3）≥3.5；耐油性能质量变化（%）≤0.4；耐油性能体积变化（%）≤-0.3；抗刺穿力（N）≥570 . 

2.9适配动力：30-40HP       

2.10产品通过中国船级社（CCS）合格评定，具有中国船级社（CCS）出具的检验证书。 具有水利部检测报告、具有国家消防检测中心检测报告、、具有八大重金属检测报告及气味检测（包含可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒检测） 

49、敛尸袋

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.展开尺寸：≥2000×90mm。

重量：≤1.5kg。

承重：≥200kg。

材质：牛津布制成，两侧各有2个手提扣，手提扣两两相对，采用整根带缝制。

50、自喷荧光漆

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
具有环保、无毒、无辐射、防水等特点。

2.采用手摇式自喷装置，具备吸光、储光、发光功能。

存储光能时间：太阳光5-10min；人工照明15-20min。

完全储能发光时间≥17h。

3.荧光漆容量：≥300mL，罐体为金属罐。

荧光漆颜色为黄色或者橙色。

51、舟艇玄外机（30P）
1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.供应商承诺交货验收时需提供同批次其中一台动力装置(发动机)船用产品证书复印件(证书原件备查)。

3.螺旋桨式，铝合金材质；

最大发动机输出功率≥22.1kW/30HP
发动机类型：直列2(2缸2冲程汽油发动机)；

转速(转/分)：≥4500r/min；

排气量：≥496立方厘米；

缸径×行程(mm)：72mm×61mm；

4.启动系统：手动启动或电动启动；

操舵系统：后操手柄控制；

润滑系统：预混汽油和机油；

倾斜系统：手动倾斜；

燃油感应系统：化油器；

净重重量：≥53kg，≤58kg；

油箱：≥24L；

舰板高度：423mm短轴（S）长轴550mm（L）
5.配备船外机放置架，方便船外机存放。

6、附件：24L防静电汽油桶1个，发动机油桶连接管1根，船外机启动钥匙2把，随艇工具包（含火花塞扳手1个、老虎钳1个、活动扳手或套筒扳手1个、固定螺丝4个、垫片4个）、配件包1个（含火花塞4个、化油器、螺旋桨、不锈钢叶轮防护罩、4米船外机固定绳）。
52、割绳刀

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
钛合金材质。

2.钝头设计，带有刀鞘，集成了刀面、锯齿面、割绳钩，一面无刃设计，钝头设计。

刀鞘和刀身设置保险链接，水下刀身不易分离滑落,刀鞘一键式按压，便于单手操作。

整刀刀体长度≤20cm，刀刃长≥7cm。

刀体尾端设置破窗锥。

刀体尾端设置穿孔绳，可系手绳防止刀掉落。

53、脚踏绳

1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.技术要求

2.1 用于配合手式上升器用于上升。

2.2 搭扣可快速调节长度。

2.3 可与滑轮搭配使用组合成简单的提拉系统。

2.4 织带采用迪尼玛材质。

2.5 重量≤40g。

3.其他要求

3.1 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.2 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

54、锚点扁带

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.用于登高救援时的连接固定使用。

具保护功能的外皮能让你在一般岩角、工字梁使用时无需加上保护套，內蕊为高强度纤维丝环绕方式制造提供相当的柔软度，可以让扁带环更加服贴于固定点上避免滑动。

3.长度：≥100cm。

重量：≤500g。

断裂负荷：≥100kN。

55、绳索保护垫

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
用于救援时，铺垫于地面，有效隔离器材与地面的直接磨擦。

2.耐高温棉帆，双层16安加密面料车缝结构坚固耐磨。

应有6个304不锈钢17mm孔径气眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。

尺寸（长*宽）：≥1400mm×80mm。

重量：≤1100g。

56、定位浮标

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

用于水下人员或水域位置定位。

2.可二级头打气,可嘴充气。

具有TPU单向阀，充气后自动密封。

具有≥4.5cm防爆阀。

具有鸭嘴尾部定型铅片。

3.顶部和底部有316不锈钢D环。

双面印刷双面2英寸反光膜。

主体采用210D尼龙布，双面防水解TPU涂层工艺。

破拆排烟堵漏类

57、手动破拆工具组
1.整体要求

1.1 所投产品符合GB32459-2015《手动破拆工具组通用技术条件》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 用于常规手动破拆

2.性能要求

2.1整套工具包括：伸缩冲击撬杆、撬锁拔钉器、金属切割器、鹰嘴撬、撬斧、V 型凿、平凿、拆锁器等8件套。

2.2 伸缩冲击撬杆：与其它组合，作为杠杆、手柄、冲击、拷打之用。拉出长度≥860mm，收缩长度≥600mm，伸缩冲击行程≥260mm 。

2.3 撬锁拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用，长度≥300mm。

2.4 金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机），长度≥300mm。

2.5 鹰嘴撬：撬开门窗，撬掉门锁等用，长度≥200mm。

2.6撬斧斧头平刃应能砍断直径10mm的Q235A圆钢，且刃口应无明显卷刀、崩刃和开裂等现象。

2.7 V型凿：冲击切割防盗门、车体等，长度≥460mm。

2.8 平凿：冲击凿开坚硬物体，长度≥460mm。

2.9  单件质量：＜10Kg，整套重量：＜25Kg

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

58、液压破拆工具组

1.所投产品符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备-液压破拆工具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
工具组由机动液压泵、手动液压泵、扩张器、剪切器、剪扩器、液压顶杆六部分组成。

2.液压软管

采用单管双通道技术，内部为高压出油管，外层套低压回油管；

快速接头具备自锁功能，接头可带压插拨，接头配备卸压专用工具；

配备10m液压油管2条，油管配可视透明油管保护套。

3.机动液压泵

三级压缩汽油发动机提供动力，可同时接驳两件液压破拆工具同时工作3小时以上。

重量（包括液压油、机油、汽油）：≤23kg

4.发动机功率≥2.2kW。

汽油箱容量：≥1.6L。

工作压力：≥72MPa。

泵配卡式小型照明装置，方便夜间使用。

5.手动液压泵

适合易燃易爆场所，操作过程不产生火花，单管工作原理，双级手动操作，同心轴平头自动锁，可在-20℃～55℃环境温度下工作，操作无噪音。

工作压力：≥72MPa。

液压油缸容量≥1.6L。

重量:≤9kg。

6.液压剪切器

U型挤压式钳口，可倾斜刀口设计，更适合在狭小的空间使用，单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统。

最大剪切力：≥760kN。

剪刀端部开口距离：≥160mm。

剪切能力：≥35mm圆钢（Q235A材料）。

质量：≤14kg

7.液压扩张器

同心轴平头自动锁单管系统、可带压操作，把手处有照明系统，具备自锁功能，扩张在任何位置不回缩，配链条做牵引作业，配有加速阀。

手柄方便左右手操作，活动部件设有保护套，保护套必须具备防高温性能，不变形，保证操作者安全。

最大扩张力：≥280kN，最大扩张距离：≥720mm；

最大挤压力：≥58kN；

最大牵引力：≥46kN，最大牵引距离：≥610mm；

配备原厂牵引链条，链条承载符合最大牵引力要求；

质量：≤15kg。

8.液压剪扩器

单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统，手控阀操作可使刀片的张开闭合处于任何位置，具备自锁功能，镶嵌螺栓结构、更容易在狭小空间使用。

剪扩器活动部件应有保护套，保护套必须具备防高温性能，不变形，保证操作者安全。

9.最大剪切力≥380kN。

最大剪断能力（Q235A材料）：≥32mm(圆钢)。

最大扩张力：≥210kN，最大扩张距离≥360mm。

最大牵引力：≥50kN，最大牵引距离≥410mm。

质量：≤15kg

10.液压顶杆

单管工作原理、可带压操作，中型多级顶杆，内置照明系统。

最大支撑力：≥216kN,总支撑高度：≥720mm。

原始长度：≤600mm。

一级支撑高度：≥370mm，二级支撑高度：≥35mm。

牵引力：≥49kN。

质量：≤15kg。

产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标8.11相关要求。

59、双轮异向切割锯

1.整体要求

1.1 所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 双锯片异向转动，能快速切割硬度较高的金属薄片、塑料、电缆等。

2.性能要求

2.1 汽缸排量(cm³)≥70.7；标准怠速(rpm)：≥2700；

2.2 无负荷最大转速(rpm)：≥10000，功率(kw)≥4.1；

2.3 缸径(mm)：≥50，活塞行程(mm)：≥36；

2.3 燃油箱体积(L)；≥0.77，机油箱容积(L) ≥ 0.42。

2.4 机油泵供油：自动供油；

2.5 质量(kg，无燃油、润滑油、锯片）：≤15.5；

2.5 锯片规格(mm)：≥ Ø315，切割深度(mm)：≥115。

2.6 驱动方式：汽油单缸风冷二冲程发动机。

2.7 产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标8.1相关要求。

3．其他要求

3.1 配件要求：Ø315mm锯片2付、专用工具箱1个、比例壶1只、20米启动绳索、原装火花塞2个。

3.2二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.3 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.4 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

60、机动链锯
1.整体要求

1.1 所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 用于切割各类木质障碍物。

2.性能要求

2.1 动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。

2.2 功率：≥2.4KW。

2.3 导板长度：≥16寸。

2.4 重量：≤6㎏。

2.5 产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标8.1相关要求。

3．其他要求

3.1 配件要求：比例壶1只、原装火花塞2个、专业工具1个、20米启动绳索、原装链条2根。

3.2二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.3 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.4 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

61、无齿锯3.5KW、12KG左右
1.1 所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 用于切割金属和混凝土材料。

2.1 动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。 

2.2 晶体管电磁点火或电容二级点火。 

2.3 油箱容量：≥0.7L。 

2.4 额定功率：≥3.7kw，气缸排量：≥73cm3。 

2.5 连续工作时间：≥20min，怠速:≥2700rpm，最大转速：≥9300rpm。 

2.6 锯片直径：≥350mm。 

2.7 切割深度：≥125mm。

2.8 重量（不带切割锯片或燃油)：≤12㎏。 

2.9 产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标相关要求。

3.1 标准配置：比例壶1只、原装火花塞2个、多功能锯片2片、金属锯片4片、混凝土锯片1片，20米启动绳索和2个手柄、原装活塞1套，原装化油器1套、原装润滑油1瓶/L、护目镜1个、防护手套1副、专用工具1套。 

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。 

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。 3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。 

3.5 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

62、无齿锯4.5KW、13KG左右
1.1 所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。 

1.2 用于切割金属，木材和混凝土材料。

2.1 动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。 

2.2 晶体管电磁点火或电容二级点火。 

2.3 油箱容量：≥1L。 

2.4 额定功率：≥4.5kw，气缸排量：≥90cm3，缸径≥55mm，冲程≥35 

2.5连续工作时间：≥20min

2.6怠速:≥2950rpm，最大转速：≥9300rpm。 

2.7锯片直径：≥400mm。 

2.8切割深度：≥145mm。

2.9切割混凝土速度≥600cm²/min

3.0 重量（不带切割锯片或燃油)：≤12㎏。 

3.1 产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标相关要求。

3.2 配置：带有变径垫圈轴孔尺寸能在∅25.4和∅20.5之间转换，比例壶1只、原装火花塞2个、多功能锯片2片、金属锯片4片、混凝土锯片1片，20米启动绳索和2个手柄、原装活塞1套，原装化油器1套、原装润滑油1瓶/L、护目镜1个、防护手套1副、专用工具1套。 

3.3 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。 

63、无齿锯5.5KW、15KG左右
1.1 所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。 

1.2 用于切割金属和混凝土材料。

2.1 动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。 

2.2 晶体管电磁点火或电容二级点火。 

2.3 油箱容量：≥1.2L。 

2.4 额定功率：≥5.8kw，气缸排量：≥118cm3。 

2.5 连续工作时间：≥20min，怠速:≥2700rpm，最大转速：≥9300rpm。 

2.6 锯片直径：≥350mm。 

2.7 切割深度：≥118mm。 

2.8重量（不带切割锯片或燃油)：≤15㎏。 

2.9 产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标相关要求。

3.1 标准配置：比例壶1只、原装火花塞2个、多功能锯片2片、金属锯片4片、混凝土锯片1片，20米启动绳索和2个手柄、原装活塞1套，原装化油器1套、原装润滑油1瓶/L、护目镜1个、防护手套1副、专用工具1套。 

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。 

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。 

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。 

3.5 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

64、气动切割刀

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
适用于金属、建筑材料的穿、刺、凿、打、切割等。

2.工作压力：8-10bar，切割器冲程：≥1.2㎝。

动力源：6.8L碳纤维气瓶，符合压缩气瓶相关标准要求。

凿刀口径≥10mm。

枪体:冲击频率≥2200次/min。

配备不少于6种规格的破拆切割刀（刀片具有切割金属，非金属功能）、5m螺旋气管1根、免调节恒压输出减压器1只、破拆枪1支和工具箱1个。

65、冲击钻
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

2.性能要求

2.1 至少具备锤、镐、铲三种钻头，钻头更换简单；

2.2 钻孔直径：≥25mm；

2.3 锤击速度：≥4500rpm/min。

2.4 额定功率：≥1500W。

2.5 重量：≤10kg（含电池）。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

66、玻璃破碎器
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

2.性能要求

3.产品包含：玻璃切割机1台，玻璃切割片3片，充电式电钻1台，大理石玻璃钻头Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个，玻璃强力钳1把，单爪玻璃吸盘1个，自控注油玻璃刀1个，金刚石玻璃圆锉1把（8×200mm），金刚石玻璃平锉1把（8×200mm），玻璃破碎锤1把，充电电池2块，充电器1个。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

67、多功能刀具
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

2.性能要求

2.1 材质不低于440 高碳不锈钢    

2.2 尺寸折叠后：≤11×5×3cm

2.3 重量：＜300g。

2.4 包装原装黑色高级尼龙套。

2.5 功能钳（尖嘴、常规、剪线），切线钳、双齿锯、尖峰主刀，锥刀，斜口刀、穿线器、开瓶器、开罐器、十字批、一字批、点火石、口哨等组成。

3. 其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

68、液压千斤顶
1.符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

城建标准要求：主要用于交通事故、建筑倒塌现场的重载荷撑顶救援。

千斤顶组套不低于三种规格，至少包含5t、10t、20t三种规格。

2.工作压力：≥63MPa。

5t：撑顶力≥50kN、撑顶行程≥30mm、闭合长度100mm、重量2kg。

10t：撑顶力≥100kN、撑顶行程≥200mm、闭合长度300mm、重量4kg。

20t：撑顶力≥200kN、撑顶行程≥230mm、闭合长度320mm、重量8kg。

撑顶距离：5t≥100mm，10t≥140mm，20t≥180mm。

69、液压开门器
1.整体要求

1.1 所投产品符合GB 28735-2012《消防用开门器》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业

2.性能要求

2.1 组成：液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。

2.2 液压油采用10号航空液压油，液压软管两端应设置金属护套，接头应带有自锁功能和防尘装置

2.3 工作压力：63MPa；

2.4 活塞杆行程：≥150mm，最大挺举力：≥60kN。

2.5 扩张器：扩张力≥60KN；扩张距离：≥140mm；

2.6 撬棍：长度：≥450mm；

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，用于装载除主机外的器材，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

70、毁锁器
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 主要用于防盗门及汽车锁等快速破拆；

2性能要求

2.1 采用优质不锈钢材料制造，专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。操作简单迅速，可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。

2.2 配置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。

2.3 充电式电钻：

2.3.1 速度：一级齿轮：0-450转/分；二级齿轮：0-1400转/分；三级齿轮：0-1800转/分。

2.3.2 冲击：一级齿轮：0-7650转/分；二级齿轮:0-23800转/分；三级齿轮:0-30600转/分。

2.3.3 钻距:≥45N.m；钻夹头：13mm。

2.3.4 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14mm。

2.3.5 重量（不含电池组）：≤2 kg。

2.4 工作电压：≥14V；电池容量：≥2.0AH；

2.5 充电时间:≤60分钟。

2.6 配备两块电池；

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，用于装载除主机外的器材，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

71、多功能挠钩
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

1.2 事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理；

2性能要求

2.1挠钩；破拆吊顶、钩拉电线等，绝缘；

2.2木榔头：敲碎4m以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用；

2.3爪耙：现场倒塌物、障碍物、有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理；

2.4撑顶器（丫叉头）：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其它构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出；

2.5消防锯：锯断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件；

2.6消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切，绝缘；

2.7消防斧：可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁；

2.8水平和标高仪：单杆长一米，通过组合连接，可以在现场迅速地测量水平距离、标高、坑或涵洞深度，便于做出科学决策和救援行动；

2.9登高钩：攀爬、登高用；

2.10探路棒：可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具；

2.11担架撑杆：使用两根2m长的挠杆，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，即可充当临时担架；

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，用于装载除主机外的器材，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

72、绝缘剪断钳
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切；

2 性能要求

2.1 刀头采用铬钒合金钢体锻造，硬度高，韧性好；

2.2 三联臂省力设计，刀间隙可调，剪尺寸：≥36寸，工作电压：≥5000V；

2.3 剪断能力：电线直径:≥24mm，普通圆钢直径：≥12mm；                           

2.4 手柄套有绝缘管壁，具有优良的绝缘性，末端采用包胶手柄，手柄应牢固可靠；               

2.5 刀头上有品牌钢印和主参数拓印，手柄上有铭牌，其内容包含主要参数等信息；

3.其他要求

3.1 铭牌息要求：固定在产品上，且至少应包括制造厂名称、商标，产品名称规格、型号，安全标志，产品编号或生产日期。

73、手持钢筋速断器
1、手持式钢筋速断器自带电池液压泵，简单易用，可连续剪切20mm钢筋≥120次，把手处配有夜间照明LED灯，方便光线暗的场所使用:

2、机身可360°旋转，电池为平推式，带有电量分段显示功能灯，断刀刃四面可用，配辅助把手，刀口回收设计，保证操作的安全，配有夜问照明LED灯，可在夜间使用;

3、重量:≤7.6kg:

4、开口距离:≥22mm;剪切力:130kN;功率140W;5、锂电电池容量≥DC18V 4.0h;电池使用时间:≥30分钟;

6、剪断一次钢筋速度(20mm螺纹钢)≤4秒;

7、最大割切:≥20mm(螺纹钢);

8、配件:主机1台、充电器1个、锂电池2块、工具袋1包、备用油壶1瓶，工具箱1个

9、提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

74、移动式排烟机
1．整体要求

1.1 所投产品符合 GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.4 用于灾害现场排烟和送风。

2．性能要求

2.1 四冲程汽油风冷发动机

2.1.1发动机功率：≥3KW（5.5马力）。

2.1.2 额定风量：≥15000M3/h；

2.1.3 风机重量：≤42kg；

2.1.4 叶轮直径：≤55cm；

2.1.5 安全网最小间隙：≤8mm；

2.1.6 连续工作时间：≥2小时；

2.1.7噪声≤105dB（A）

2.2 排烟管

2.2.1 采用阻燃材料制成，内置钢丝支撑，在排烟过程中不会缩扁影响排烟效能；

2.2.2 与排烟机连接可靠，排烟管道应具备极好的耐高温性和耐磨性；

2.2.3 出风口外壳上增加一道5-10mm高的阻挡，便于机体和风道固定。

2.3 机器配有脚轮和制动装置。

2.4 尺寸满足用户需求，方便上车，具体尺寸与需求方联系。

2.5 应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

75、坑道小型空气输送机
1.整体要求

1.1产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 用于狭小空间排气送风。

2．性能要求

2.1 风扇由电力驱动；

2.2 可快速实现正负压模式转换；

2.3 功率：≥200W。

2.4 重量：≤15kg。

2.5 排风量：≥1300m3/h。

2.6 送风管长度： ≥7.5m。

2.7  电源线：≥20m；

2.8 应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，能够放下整套装备，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

76、移动照明灯组
1、整体要求：

1.1所投产品符合GB26755-2011《移动式照明装置》相关性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性认证证书。

2、性能要求

2.1、采用110W大功率进口LED光源，电池额定电压：DC21.6V ；电池额定容量：34Ah；

2.2、 照明形式：聚泛光可调，聚泛光同开照度：5m处最大初始照度≥6000lx，10米处最大初始照度≥1500lx满足不同客户的照明需求；连续照明时间：≥8h

2.3、灯具带有红蓝信号指示灯，可视距离≥1Km。

2.4、灯具整体采用一体化设计，最大升起高度1.8m灯头能快速收缩、折叠，方便运输和移动。

2.5、支持蓝牙、U盘播放音频，大功率喇叭，便于现场指挥、人员调度等。

2.6、灯具配备LCD显示屏，具有行走轮满足拖行、手提、肩背的携带。且每个灯具有产品防伪的二维码，可通过厂家公众号扫描二维码验证产品真伪。

2.7、符合GB26755-2011国家标准，绝缘电阻＞500MΩ，在高温、低温、恒定湿热、雨淋、振动实验后，产品均能正常工作。

2.8、系统符合GB26755-2011国家标准，灯组经过100个工作周期可靠性实验后，灯具仍能正常工作；

2.9、收缩状态：645×350×210（±50）(mm)  ，升起状态：645×350×1860（±50）(mm)；重量：20±1Kg ； 防护等级：IP66(灯头)/ IP65（箱体）

3．其他要求

3.1铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息，器材表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。

77、移动发电机
1．整体要求

1.1 所投产品符合JB/T 10304-2020 《工频汽油发电机组技术条件》相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2用于灾害现场供电。

2.性能要求

2.1 采用国际知名品牌四冲程汽油发动机。机体标配符合中国国家标准的制式插口。

2.2 交流输出电压：220V，配备漏电保护装置。

2.3 额定功率：≥2Kw，50Hz。

2.4 先进的降噪和风道设计，静音值（7米远）：≤65分贝。

2.5 油箱容积：≥4L；

2.6 质    量：≤30kg；

2.7 尺寸：长*宽*高≤600mm*350mm*500mm。

2.8 配备接地4米铜线一根并有插地棒。

2.9配备2个转换插头供电源输出（发电机输出插座不通用时配备）。

2.10  应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘

78、大型水力排烟机
1．整体要求

1.1 所投产品符合GB 27901-2011《移动式消防排烟机》标准中全部性能要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.3 用于灾害现场排烟和送风。

2．性能要求

2.1 以压力水作为动力的防爆型移动消防排烟装备，可以排烟、消烟。

2.2 主要结构包括风机叶轮、罩壳、网罩、水轮机、推车、俯仰调节机构等部件。

2.3 额定排烟量：≥10000m3/h。

2.4 风机转数：≥600rp/m。

2.5 最大风速：≥10m/s。

2.6 供水流量：≥10L/s。

2.7 风机重量：≤25kg，配有脚轮、可方便移动，拉起扶手后、可自动调节排烟机的倾斜度以达到最理想角度。
"

2.8 供水压力：≥0.5 MPa，供水压力范围：0.5-1.2MPa。

2.9 供水接口：65卡式锻造式接口（合金）。供货时联系各支队确定接口类型。

2.10 俯仰角范围：-6-20°。

2.11 应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

79、捆绑式堵漏袋

1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

1.2  适用于封堵罐状类容器窄缝状裂口及孔洞，至少含有2种规格的堵漏垫。

2.性能要求

2.1  由高强度橡胶和增强材料复合制成，厚度：≤15mm；

2.2  封堵范围：管道直径50—200㎜；容器裂缝：≤12㎜；孔洞面积：≤270×370㎜；

2.3  工作压力：0.15—0.2Mpa。

2.4  环境温度：-30℃—+60℃。

2.5  充气时间：≤0.15S。

2.6  堵漏袋最大工作压力≥0.2Mpa。

2.7  脚踏气泵最大工作压力≥0.2Mpa。

2.8  应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

80、金属堵漏套管
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

1.2  适用于金属管道裂缝的密封堵漏，每套不少于9种管径规格。

2.性能要求

2.1  金属管道裂缝的密封堵漏，每套不少于9种管径规格。

2.2  适用管道直径：12-100mm。

2.3  堵漏压力：2-5㎏f/cm2。

2.4  耐老化、耐油、耐弱酸弱减，适用温度：-20—+100℃。

2.5  应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

81、注入式堵漏工具
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

1.2  适用于阀门或法兰盘堵漏作业。

2.性能要求

2.1 采用内部注射密封剂料，表面粘接，钢带捆扎等工艺手段加以解决。

2.2 堵漏压力：≥20MPa。

2.3 堵漏口尺寸及速度：不规则泄露口最大宽度：≤5mm，堵漏速度：≤14min。

2.4 堵漏胶和密封剂能承受水、油、液化气、30%硫酸、30%盐酸、氢氧化钠、饱和氯化钠溶液的侵蚀。

2.5 手动液压泵

2.6 堵漏胶1箱，交付时，堵漏胶使用寿命不低于预期寿命85%。

2.7应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

82、木制堵漏楔
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

1.2  适用于压力容器的点状、线状泄漏或裂纹泄漏的临时封堵。

2.性能要求

2.1木头经经绝缘处理防裂，不变形，经多次浸泡阻燃剂后晾干。

2.2不同型状大小型号堵漏木塞种类不少于28种；

2.3适用于温度-70℃至 100℃。

2.4适用压力0.1MPa至0.8MPa的堵漏。

2.5 应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

83、无火花工具
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

1.2  适用于易燃易爆事故现场手动作业。

2.性能要求

2.1 采用铝表铜合成金（铝青铜）材料制成。

2.2 整套工具包括不少于21件套工具。

2.3 配置：管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、锯子、錾子等

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

侦检洗消输转其他类
84、有毒气体探测仪
1．整体要求

1.1 所投产品符合GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2．性能要求

2.1传感器类型：可在实时检测空气中的氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢和氯气等多种有毒有害气体浓度，全中文显示界面。

2.2 O2传感器：检测范围≥0～30%VOL，分辨率≥0.1%VOL，响应时间≤10s，检测精度≤±0.1%。

2.3 LEL传感器：检测范围≥0～100%LEL，分辨率≥1%LEL，响应时间≤10 s，检测精度≤±1%。

2.4 CO传感器：检测范围≥0～2000ppm，分辨率≥1ppm，响应时间≤15s，检测精度≤±1%。

2.5 H2S传感器：检测范围≥0～200ppm，分辨率≥1ppm，响应时间≤15s，检测精度≤±1 %。

2.6 CL2传感器：检测范围≥0～10ppm，分辨率≥0.1ppm，响应时间≤30s，检测精度≤±0.1%。

2.7泵吸式原理，操作简单，LCD屏幕同时显示五种气体检测浓度，自动背景光，自动调零与校准，具有连续检测和95dB声报警，具有立即报警、振动报警和跌倒报警等功能。

2.8防护等级：≥IP65。

2.9防爆等级：Ex d ia IIC T4/Gb。

2.10探头使用年限：≥3年。

2.11配备手提器材箱1个，内置探杆1套、过滤片1套(5个)、拆装工具1套，器材箱能够放下整套设备。

2.12质量保证：器材整体保修3年，质保期内所有探头供应商每年免费标定不少于1次。

2.13 仪器背面应有检测气体中文名称、量程、报警设定等信息，配置可伸缩挂钩，伸缩绳可耐高温，最大伸出长度75cm，可防止器仪丢失或意外坠地，激光印制二维码印制于挂钩合适位置。

2.14 质保期内免费更换电池。 。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 产品必须中文铭牌标注，提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

3.4 质保期从交付验收合格之日起计算。

85、可燃气体检测仪
1．整体要求

1.1 所投产品符合GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 提供原厂售后服务承诺函原件。

2．性能要求

2.1 用于检测易燃易爆气体。可检测10种（乙炔、丁烷、环己烷、乙醚、乙烷、乙醇、乙烯、正乙烷、异丙烷、氢气、甲烷、戌烷、甲苯、二甲苯、甲醇）以上易燃易爆气体的体积浓度。

2.2 测量范围：0～100%LEL。

2.3 连续使用时间：≥15h；

2.4 报警形式：声、光、震动三种报警方式。

2.5 测量方法：催化燃烧，扩散式采样。

2.6 可测量气体：一般可燃气体。

2.7 探测精度：±5%；

2.8 探头使用年限：≥4年。

2.9 响应时间：3—10s。

2.10 环境温度：-40～60℃。

2.11 防爆等级：≥Ex d ia IIC T4/Ga。

2.12 防护等级：≥IP68；

2.13 可通过开机5米及以上跌落试验。

2.14 仪器背面应有检测气体中文名称、量程、报警设定等信息，配置可伸缩挂钩，伸缩绳可耐高温，最大伸出长度75cm，可防止器仪丢失或意外坠地，激光印制二维码印制于挂钩合适位置。

3.其他要求

3.1 二维码信息要求：扫码后显示产品详细说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.2 产品必须中文铭牌标注，提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

3.4 质保期从交付验收合格之日起计算。

86、电子气象仪
1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

能够测量风速、风向、温度、湿度、风寒指数、大气压力、海拔高度、热度指数。

2.风速量程：1.1～20m/s、0.5～44m/h、0.7～72km/h、0.4～38kNT等四种以上量程,

风速精确度：±3%，风轮直径：≥30mm；

温度范围：-15～50℃，温度分辨率：0.1℃/°F，温度准确度：±1℃

温度单位：可切换摄氏度和华氏度；

湿度测试范围：5%-95%RH，湿度分辨率0.1%RH，湿度准确度湿±3%RH；

3.压力范围：400～1100mbar，压力分辨率1(400～1100mbar/hpr)，压力精度±3hpa(-10～60℃)；

高度范围：-274～2743m(1m)

响应时间：≤60s。

4.防水等级：≥IP54

工作环境：-15℃～50℃；

5.自动关机省电功能，配备三脚架锁式插座。

仪器带伸缩三脚架。

87、漏电探测仪
1、一款水陆两用漏电探测仪，用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置,可声光报警,避免触电事故的发生。

2、探测仪可自动探测220V-110KV/50Hz、120V/60Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警、振动报警和屏显报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高；

3、配备液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等；

4、具备运动静止状态检测功能、SOS紧急呼叫求救功能、照明功能；

5、探测仪内置可充电电池，续航时间≥10h，可在显示屏显示电量情况，当电量过低时，可在显示屏显示“电量低”提示信息；

6、防护等级≥IP68，抗跌落高度：≥2m；

7、工作温度：-40℃至60℃；

8、设备须通过振动（正弦）试验：频率范围5～55Hz，驱动振幅0.15mm，扫描速率1otc/min；

9、重量（含电池）：≤250克；尺寸（不含天线）≤130*80*40mm；

10、条款段提供具备CNAS或CMA认证标识的国家级权威机构出具的检测报告复印件证明材料，检测项目需通过检测机构实际检测，并提供检验（测）机构在全国认证认可信息公共服务平台“国家级资质认定获证机构”或“国家质检中心”名录查询结果。

88、电子酸碱测试仪

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

用于测试液体的酸碱值、电压、电级斜率。

2.酸碱值及温度同时显示，自动校正，手持式设计。

测量范围：0-14pH，

准确度：±0.02pH/±0.3℃。

解析度≤0.01PH。

89、测温仪
1．整体要求

1.1符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

1.2用于救援现场非接触式测温。

2．性能要求

2.1手持式设计，背光，温度单位可由℃切换为℉，红外线定点测试；

2.2可记录多点温度及最大、最小值和平均值；

2.3具有可调放射率比值：满足或优于0.3-1.0；

2.4节电设计，不操作内自动关机时间：≤5min；

2.5 测量温度范围：满足或优于-50℃—1100℃；

2.6测量精度≤2%；

2.7视距比≥50:1；

2.8重量≤320g（不含电池）。

3．其他要求

3.1铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二唯码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示U盘；

90、便携式危险化学品检测片
1.佩戴于手腕、脚腕、上臂等，通过测试片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽。

2.测试片的寿命（室温2-25℃）：大于等于2年，磷化氢大于等于6个月。

3.使用温度：-30～50℃；

4.至少包含强酸、强碱、氯/氟、硫化氢,碘,光气,磷化氢,二氧化硫、氨气10种气体检测片，50片装10种检测片各5片、一个腕带。

91、单人洗消帐篷
1.整体要求

1.1 必须符合国家有关技术标准并提供省级以上第三方相关检测报告复印件。

1.2提供原厂售后服务承诺函原件。

2.性能要求 

2.1. 洗消帐篷配置： 供水泵、喷淋水管、电动充排气泵、地钎、拉绳；

2.2. 洗消淋浴间及洗消池：整体为充气框架结构（PVC涂层气密布），可连续使用≥72小时；

2.3. 抗风≥6-7级

2.4. 适温范围≥-30℃ -- +60℃；

2.5. 静水压≥16kpa；

2.6. 防地表水≥160mm；

2.7. 充气时间≤5min；

2.8. 重量：≤5kg/㎡；规格尺寸：≥2*2*2.45M；

2.9  汽油机水泵：4冲程，重量≤10kg，出水口径：≥35mm，吸深≥7m，杨程≥30m，流量≥14t/h。

3.其他要求

3.1 常用配件：20mm进出水口1对，火花塞2个，起动拉盘1个，化油器1个，维修工具1套。

3.3每套配备与设备尺寸相适用的硬质（铝合金/塑料/不锈钢）包装箱1个，能够放下除水泵以外的所有配件及设备，箱体喷涂器材名称、生产厂家、生产日期。

3.3提供中文使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

92、简易洗消喷淋器

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
一种快速洗消装置，主要用于救援现场简单洗消；

2.铝合金防滑花纹底板，厚度≥3mm。

底板两侧设有手柄，底部带4个轮子（两个自锁万向轮）。

撑杆为铝合金材质，撑杆可拆卸多节连接，高度：≥2m。

3.水流量：≥20L/mim。

驱动压力：3-7bar。达到7bar时能持续正常工作1小时以上。

喷头数量：≥16个。

重量：≤25kg。

93、强酸、碱洗消剂

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
适应于化学品污染后的身体洗消及装备洗消。

2.自然保护：溶剂与喷射气体（二氧化碳）之间无接触。

容量≥100mL（包装规格）。

有效期≥2年（交付至需求单位时有效期不低于保质期的85%）。

总量：≥5L。

94、生化洗消装置

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
用于消毒杀菌处理，对生化有毒物质洗消。

2.溶液输出量：8-42L/h。

流量控制喷嘴：0.8-2mm。

溶液管藏室容积：≥10L。

3.油耗：≤1.5L/h。

油箱容积：≥1L。

重量：≤10kg。

规格：≤30*40*150cm。

95、3合1强氧化洗消粉

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
用于与水溶解后，可对酸、碱物质进行表面洗消。

2.适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。

消毒时间：30-150min。

混合比：一般传染病源消毒（1：500），重度污染消毒（1：200）。

交付至需求单位时，有效期不低于保质期的85%。

96、3合2洗消剂

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
用于对地面、装备进行洗消。

2.适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。

交付至需求单位时，有效期不低于保质期的85%。

97、有机磷降解酶

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
对被有机磷、有机氯和硫化物污染的人员、服装、装备以及土壤、水源进行洗消降毒，尤其适用于农药泄漏事故现场的洗消。

2.洗消剂本身无毒、无腐蚀、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染。

数量：2瓶，每瓶容量：≥500个。

保质期≥2年（交付至需求单位时有效期不低于保质期的85%）

98、洗消粉

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
用于皮肤、服装、装备的局部消毒，吸附各种液态化学品。

2.无腐蚀性

消毒时间：30-60min。

一般病源消毒混合比：1：500。

重度污染物混合比：1：200。

3.每袋净重：≥500g。

交付至需求单位时，有效期不低于保质期的85%。

99、围油栏

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
用于防止油类及污水蔓延。

2.双层聚乙烯衬膜设计，具备抗化学防腐性能。

每段应配有注水接口和充气接口，充气/充水两用型；

3.围油栏容积：≥250000L。

填充高度：≥30cm；

单条长度：≥100m；

重量：≤35㎏；

4.配置：1个双层衬膜，长100m；1个铝卷轴；2个联轴器；1个充气联轴器；1个充水联轴器；4条紧固带；水管接头可选配。

100、集污袋

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

用于暂存酸、碱及油类液体。

2.材质耐酸碱、耐高低温、抗拉强度高、结实耐用。

聚酯棉酸、碱、重金属等液体，-40℃~120℃；

3.重量轻，可折叠，使用寿命长，维护简单，用于收集不同的污染液体。

污水袋上配有一个进水阀，一个出水阀。

容量：≥1000L。

101、空气充填泵
1、符合相关技术要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.技术要求

2.1充气平台配置压缩机组、防爆充气箱、储气系统、智能型模块化充气管理软件等，运用了数据化管理和工业物联网相结合技术，可安全快速地对两只气瓶进行充气或补气，同时采用手机APP或PC端进行远程操控及记录查询等功能；

2.2一体化设计，采用PLC控制和人机界面显示及操作，中文操作界面；

2.3压缩机组充气量：≥310L/min，电机功率：≥7kW，具有三级安全阀；

2.4防爆充气箱工位数：≥2，6.8/9L设计，开门连锁、关门自锁装置彰显人性化设计，两只带有充气接头（充气阀、放空阀、开关集中于一个本体）的充气管上标注MAXWP（最大工作压力）420BAR，充气管为柔性树脂纤维橡胶软管弯曲半径：≤15mm；

2.5两只储气钢瓶具有独立的压力显示及控制开关，单只储气钢瓶容量：≥35L，压力：≥35Mpa；

2.6平台具有智能型模块化充气管理软件，具有五大功能性管理模块：人员管理/充气管理/气瓶管理/压缩机管理/输出管理，运行数字化；

2.7人员管理模块：实现具有资质充气人员的资质管理和充气人员权限管理，登录操作界面可以通过打卡、刷脸、指纹或者密码方式进入，其他人员不能随意登录，操作人员的每次登录和后期操作过程及运行数据记录相关联；

2.8充气管理模块：实现了系统判定不合格气瓶及违规充气操作数据化记录，为合规化充气管理提供溯源性数据记录；

2.9气瓶管理模块：实现了气瓶出厂年限、水压检测周期、保管人员及所属站室存放等相关信息的数字化管理，为每支气瓶建立电子身份识别标签，运用RFID技术软件自动实现气瓶合格性逻辑判断，控制气瓶在水压检测周期内进行充气管理

2.10压缩机管理模块（PLC）：采用PLC控制功能，具有压缩机运行状态显示模块、运行数据设定模块和对压缩机的运行保护模块；

2.11输出管理模块：具有报警数据打印输出和短信或微信提醒功能，每只气瓶充气完毕后具有充气人员信息、充气时间和水压试验周期等信息标签打印功能；

2.12远传功能（手机APP或PC端）：由物联网关进行数据采集，通过5G/4G/以太网远传到云端，可通过手机（电脑）操作、显示界面与触控屏操作同步进行远程操控。

102、折叠式救援梯

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
采用高强度铝合金材料研制而成，用于救火救灾时登高救人、灭火作业。

2.可折叠成人字、一字等多种模式，便于存放和运输。

3.整体折叠后长(m)：≤1.5。

工作长度(mm)：4000±100。

最小梯宽(mm)：250±2。

梯蹬间距(mm)：340±4。

重量要求：≤15kg。

103、单兵图像传输设备

1.主要功能：应用于直播和视频采集场景；

2.视频接口要求至少提供 1 路 HDMI 高清输入接口，可采集及传输无人机、摄像机、运动相机等视频资源；

3.支持双向语音对讲，内置 5G、wifi 通信模块；

4.网络类型：支持移动、联通、电信通信网络；

5.支持视频会议功能，要求可通过 GB/T28181 等标准协议接入至总队和支队图像综合管理平台，需提供承诺函；

6.主屏要求：≥4.0 英寸，分辨率≥640*1136，IPS 高清硬屏；触摸屏：电容屏，支持手套，

手势和雨水操作；

7.摄像头：前置≥500 万像素，后置≥1600 万像素；

8.编码要求支持 H.264、H.265，支持 1080P、720P 等分辨率；

9.防护功能：≥IP67 级；工作环境温度：至少支持-20℃至 60℃；

10.电池容量：≥5000mAH；

11.支持单北斗定位、电子罗盘；

12.标配配件：蓝牙耳机 1 副，备用电池 1 块，高速存储卡一张≥128G：

13.配备消防指挥网专用流量卡一张，包含不少于 1 年资费；

14.配备 5G 单兵专用三角架及机身托架一副，承重≥5kg，展开高度≥2 米；

15.配备三轴手持稳定器一副，可连接三角架，自重≤1kg，承重≥1.2kg，满足在灾害现场运动拍摄和固定机位拍摄采集防抖画面。

104、移车器
1.整体要求

1.1主要用于移动静止车辆。

1.2组成部件：支撑架，伸缩横梁，摆臂，撬柄，万向脚轮，助力导轮，地面保护轮，定位锁销，撬杠。

2.技术要求

2.1每个产品规格均小于等于长620mm×宽350mm×高200mm；

2.2净重小于等于23公斤/个，数量：4个/套；

灭火类

105、手抬机动消防泵（重型）（85公斤左右）
1、水泵类型：单泵单级离心泵

2、引水方式：真空泵旋片式引水

3、吸深：7米

4、引水时间：≤11.6秒（需在检测报告体现）

5、进水口口径65MM、出水口口径65MM

6、额定压力：0.55Mpa 

7、额定流量：≥750L/Min@0.6Mpa（需在检测报告中体现）

8、最大流量：≥60T/H

9、扬程：≥70米

10、发动机类型：单缸 四冲程 卧式 风冷 汽油

11、最大输出功率：15Ps（11Kw）

12、点火方式：晶体管电子点火

13、重量：≤58Kg（需在检测报告中体现）

14、尺寸：565*560*530MM

15、油箱：6.5L

16、启动方式：手/电启动

17、启动性能：≤2.6秒 （需在检测报告中体现）

18、最大真空度：≥89.5Kpa（需在检测报告中体现）

19、机架：碳钢机架，360°铝镁合金可旋转手柄（需在投标样品中体现）

20、提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件及消防产品认证证书
106、手抬机动消防泵（轻型）（30公斤左右）
1、水泵类型：单泵单级离心泵

2、引水方式：真空泵旋片式引水

3、最大吸深：7米

4、引水时间：≤11秒

5、进水口口径65mm、出水口口径65mm

6、额定压力：0.4Mpa

7、额定流量：420L/min@0.4Mpa

8、最大流量：≥60T/H

9、扬程：≥45米

10、发动机类型：单缸 四冲程 卧式 风冷 汽油

11、最大输出功率：9ps（6.7kw）

12、点火方式：晶体管电子点火

13、重量：≤42kg

14、尺寸：510*520*510mm

15、油箱：6L（带油位显示器）

16、启动方式：手/电启动

17、机架：碳钢机架，360°铝镁合金可旋转手柄（需在投标样品中体现）

18、提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件及消防产品认证证书

107、浮艇泵（重型）（60公斤左右）

1、水泵类型：单泵单极离心泵；

2、燃油类型：92号及以上汽油；

3、启动方式：手、电、遥控器启动；

4、最大输出功率：15PS(11KW)；

5、最低吸水深度：≤8Cm；（5cm)

6、进水口口径：80mm底部带过滤网；

7、出水口口径：65mm；

8、额定压力：≥0.40Mpa ；

9、设备性能（需在检测报告中体现）：

工况一：1030L/Min@0.2Mpa；

工况二：950L/Min@0.3Mpa；

工况三：900L/Min@0.4Mpa；

工况四：770/Min@0.5Mpa；                                                                                                                        

10、最大流量：≥90T/H；

11、额定扬程：≥60米（71.52m）；

12、发动机类型：单缸 四冲程 卧式 风冷；

13、遥控距离：280米（需在检测报告中体现）(≥300m)；

14、遥控方式：遥控器上可控制启动、熄火、风门、油门

大小等功能；

15、点火方式：晶体管电子点火；

16、重量：≤55Kg（需在检测报告中体现）；

17、尺寸：830*770*500mm；

18、油箱容量：≥4L；

19、泵体材质：高强度铝镁合金压铸泵体；

20、浮箱材质：高强度聚氨酯；

21、提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

108、浮艇泵（轻型）（25公斤左右）
1、水泵类型：单泵单级离心泵

2、燃油类型：92号及以上汽油

3、启动方式：手启动

4、最大输出功率：5.5PS(4KW)

5、最低吸水深度：≤8cm

6、进水口口径：65mm底部带过滤网

7、出水口口径：65mm

8、工况1：≥额定流量540L/min@0.30Mpa；（检测报告体现）

9、工况2：≥额定流量360L/min@0.40Mpa；（检测报告体现）

10、最大流量：≥60T/H

11、最高扬程：≥45米

12、发动机类型：单缸 四冲程 风冷

13、点火方式：晶体管电子点火

14、重量：≤25kg（检测报告体现）

15、尺寸：690*550*450mm

16、油箱容量：≥2L

17、泵体材质：高强度铝镁合金压铸泵体

18、浮箱材质：高强度聚氨酯

19、提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
20、提供样品
109、高扬程泵（背负式）
1.发动机

1.1两冲程、单缸、强制水冷系统、汽油发动机；

1.2功率≥10HP/7000rpm，排量≤85cc；

1.3启动方式：一键式电启动及手拉启动一体式，电启动马达与水泵主机一体式；

1.4排气口：排气口消声器带有保护罩。

1.5启动电源：可拆卸式锂电池,重量≤240g；为带有USB接口，可用做应急电源，有电量显示功能；可供水泵启动 80-100次； 同时具备 12V 汽车应急启动；LED 灯（照明、爆闪、SOS）；另可对手机、平板、笔记本电脑、MP3、MP4、数码相机、PDA 等产品充电；自带指南针； 自带应急安全锤等多种功能；

2.离心泵

2.1离心泵：采用闭合式双级铜叶轮，泵轴采用陶瓷密封；泵壳、泵体采用高强度抗腐蚀合金材质；引水泵配备铜质手动引水泵；

2.2缸体类型：耐磨陶瓷汽缸；

2.3空气过滤器：网状过滤器：外带金属防护罩；

2.4燃油过滤器：内置燃油过滤器，油泵中装有滤网；

2.5水泵自带泡沫环泵系统。可实现提供水源进行水柱灭火，或者在特殊情况下使用泡沫系统，使用配用的泡沫枪打泡沫用于灭火

2.6水泵为闭路循环，强制水冷缸头，采用水冷发动机系统，在不缺水不缺油的条件下可以持续工作260多小时。

3.燃油油箱：采用外挂油箱，容积≤12L，设置独立加油口，可实现不停机加油；

4.保护装置：发动机带高温自动保护装置及启动过流自动保护装置；

5.显示功能：具有压力、转速和时间显示功能；控制单元集中在同一个位置，包括启动、热启动、停止三色按钮；

6.水泵泡沫环泵灭火系统：与主泵一体，泡沫比例可调，可实现空气泡沫干湿调节，灭火效率高；泡沫与水可单独使用（可实现提供水源进行水柱灭火，或者在特殊情况下使用泡沫系统，使用配用的泡沫枪打出泡沫用于灭火）；

7.水泵具有自动吸水装置，无需人工排气引水；

8.平地输水距离≥4200m；

9.最大射程≥32m；

10.最大压力≥2.15Mpa；

11.最大扬程≥215m；

12.吸水深度≥6.5m；

13.油耗≤5L/h；

14.最大流量≥4.6L/s；

15.引水时间≤8S；

16.电源启动次数≥25次；

17.冷启动时间≤5S；

18.泵体与发动机连接方式采用直连式一体连接；连续工作时间≥24h且性能稳定；

19.水泵整机净质量≤12kg；

20.水泵及油箱具有可拆卸式专用双肩背包。

21.整体要求

21.1提供省级及以上检测机构出具检测报告。

21.2提供售后服务承诺函复印件。
110、高扬程消防泵

1、整机质量：≤35kg；

2、最大流量：≥120L/min，额定流量；≥90L/min（压力在1Mpa时）；；

3、工作压力：≥3.5Mpa；

4、水平射程：≥24m；

5、最大吸深：≥7.1m；

6、启动方式：手电双启动；

7、出水口直径：40mm；进水水口直径：40mm

8、横、纵向倾斜性能：泵在横向、纵向倾斜25°的条件下，在额定工况下，各连续运转1h，泵应正常工作。

9、发动机类型：单缸强制风冷发动机，标示功率：≥6.5HP/3600r/min。

10、一箱油工作时间：≥3h。

11、压力表：装有压力表或压力指示器的泵，表的指针或指示器的标杆不得有明显的跳动。

12、空气增效水枪：材质：枪身为高强度铝合金，外观为红色氧化涂层。枪口及接口为不锈钢材质；水枪净重：≥1000g；水枪出水口直径：≥20mm；枪体长度：≥360mm；枪体最大直径≤48mm；空气增效口：≥8个，每个孔径≥8mm；

13、减速部分：铝合金材质，免维护行星减速机。

14、对泵加压质最大工作压力1.1倍，再此压力下保持5min±0.2min。泵体及部件不应有渗漏、冒汗等现象发生；

15、便携式速溶灭火剂：形态为固态片状或者粉剂，颜色为白色或乳白色，粉剂PH值为7.0±0.5，可有效扑灭A/B类火灾，毒性≤10%，喷射位置处不复燃时间≥72h，20℃水中溶解度≥99%，97%水溶液中的表面张力为20±2mN/m；

16、一台主机，一套带过滤网吸水管，一套修理工具及备品备件，一把空气增效水枪，机油1桶，5个脉动减震器，便携式速溶灭火剂一组。

注：以上数据需体现在具有国家级检测机构出具的CNAS《检验报告》或者具有省级检测机构出具的CNAS《检验报告》内。

111、移动储水装置
1.整体要求

1.1符合XF1204-2014《移动式消防储水装置》标准，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.技术要求

2.1无需任何捆绑支撑固定，可直接向罐内注水自立；

2.2容积：≥5立方，盛满水状态下外形尺寸(口径x底径x高)：Φ2200mm±20×Φ2900mm±20×1000mm±20；

2.3储水装置为圆台形结构，采用充气浮圈，主要有罐体、脚踏充气泵、出水口、柔性标签、修补工具包等组成；

2.4主体材质采用高强度PVC夹网布，基布：聚酯纤维，织物密度：30*30；

2.5材料耐磨性能：在10Kpa压力下，经1600次循环摩擦后无变化；

2.6材料撕破强度：纵向≥8000N/5cm，横向≥7000N/5cm；

2.7材料抗穿刺性能：≥150N；

2.8接缝强力≥2800N；

2.9耐高低温性能：在-30°C和+70°C，各放置24h，无裂缝，不分层；

2.9卫生性能：存放水24h后不增加色度，浑浊度增加量＜1NTU；不得有异臭、异味；不产生任何肉眼可见的碎片杂物等；

112、水囊(50t)
1、容积：≥50立方

2、主体材质采用高强度PVC夹网布，基布：聚酯纤维，织物密度：30*30。

3、材料耐磨性能：在10Kpa压力下，经1600次循环摩擦后无变化。

4、材料断裂强度：经向≥75kN/m，纬向≥70kN/m，剥离强度≥482N。

5、材料抗穿刺性能：≥150N。

6、耐氙灯老化性能：360h测试下产品无变色、开裂、脆化、涂层脱落等现象

7、耐高低温性能：将未展开的蓄水池分别放置在-30°C和+70°C的环境温度下各保持24h，无裂缝不分层。

8、卫生性能：存放水24h后不增加色度，浑浊度增加量＜1NTU；不得有异臭、异味；不产生任何肉眼可见的碎片杂物等。

9、储水稳定性：储水装置加注水至溢流，无滑移、倾倒、侧翻或损坏等现象。

10、设置进出水口，接口符合 GB12514的规定。

11、产品应设有可永久保持的柔性标志，标志应字体清晰并包含以下内容：产品的名称和型号等。

12、产品包装随带的文件应齐全，包括使用说明书、合格证、保修卡等。

13、需提供第三方出具的带有CMA和CNAS认证标志的检验报告。
113、65水带
1.整体要求

1.1产品用于输水。

1.2符合 CNCA—09C—045：2011《消防类产品强制性认证实施规则 消防水带产品》和 GB 6246—2011《消防水带》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2.技术要求

2.1水带长度每盘 20±0.2m；

2.2水带经线、纬线采用涤纶长丝备斜纹环紧密形编织而成，内衬采用进口聚氨酯和聚氨酯配套的粘合剂共挤而成；

2.3水带应表面光滑平整、编织均匀；

2.4水带口径直径：≥63.5mm，标准工作压力≥2.5MPa，爆破压力≥6MPa，单位长度质量≤280g/m；

2.5两端接口采用镁铝合金卡式接口，连接牢靠；

2.6水带应夜光识别（整条水带、型号），所需不同颜色应为织带本色（非水带成型后再染色）。

3.其他要求

3.1中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对尺寸、规格、颜色的需求

114、80水带
1.整体要求

1.1产品用于输水。

1.2符合 CNCA—09C—045：2011《消防类产品强制性认证实施规则 消防水带产品》和 GB 6246—2011《消防水带》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.3提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.4如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2.技术要求

2.1水带长度每盘 20±0.2m；

2.2水带经线、纬线采用涤纶长丝备斜纹环紧密形编织而成，内衬采用进口聚氨酯和聚氨酯配套的粘合剂共挤而成；

2.3水带应表面光滑平整、编织均匀；

2.4水带口径直径：≥76mm，标准工作压力≥2.5MPa，爆破压力≥6MPa，单位长度质量≤355g/m；

2.5两端接口采用镁铝合金卡式接口，连接牢靠；

2.6水带应夜光识别（整条水带、型号），所需不同颜色应为织带本色。

3.其他要求

3.1中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对尺寸、规格、颜色的需求。

115、水幕水带

1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

2.技术要求

2.1 水带的织物层应编织得均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。

2.2 水带衬里（或覆盖层）的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。

2.3 每根水带应以有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧须用不易脱落的油墨清晰地印上下列标志：a) 产品名称；b) 设计工作压力；c) 规格（公称内径及长度）；d) 经线、纬线及衬里的材质；e) 生产厂名；f) 注册商标；g) 生产日期。

2.4 在水带的中心线应设置固定对称的水幕喷射口。

2.5 两端65mm镁铝合金卡式接口。

3.其他要求

3.1 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

3.2 该产品必须进行中文名牌标注，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.3 二维码信息要求：扫码后显示产品详细中文说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.4 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘
116、二分水器（中压）

1.整体要求

1.1 符合 XF868-2010《分水器和集水器》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。
2.技术要求

2.1 分水器材料使用 ZL104 稀土铝。

2.2 额定工作压力≥1.8 兆帕，耐压强度≥2.5 兆帕。

2.3 进水口：口径 80 毫米镁铝合金接口；出水口：口径 2×65 毫米镁铝合金接口。（接口类型必须满足支队要求）。

2.4 分水手柄采用增加弹簧垫等方式，提高手柄牢固度防脱。

3.其他要求

3.1 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装箱，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期。

117、三分水器（中压）
1.整体要求

1.1符合 XF868-2010《分水器和集水器》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。
2.技术要求

2.1分水器材料使用 ZL104 稀土铝；

2.2额定工作压力≥1.8 兆帕，耐压强度≥2.5 兆帕。

2.3进水口：口径 80 毫米镁铝合金接口；出水口：口径 3×65 毫米镁铝合金接口。

2.4分水手柄采用增加弹簧垫等方式，提高手柄牢固度防脱。

3.其他要求

3.2中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

3.3 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装箱，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期。

118、异型异径接口
1.整体要求

1.1 符合CCCF-XSRK-005：2008《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》和GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2.技术要求

2.1 工作压力≥2.5MPa。

3.其他要求

3.2中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

3.3 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期。

119、消防水带带压堵漏装置

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

2.消防水带在线带压快速堵漏装置是在消防水带泄漏的现场进行封堵的装置，在不影响前场供水、不更换水带的前提下对带压泄漏水带进行在线堵漏，稳定管线供水的压力，保证一线灭火装备能充分发挥其灭火效能；该套装置有抽芯铆钉式和捆绑式两种堵漏装置，运用于不同尺寸的泄漏口封堵；

3.抽芯铆钉式：封堵压力为1.6MPa，封堵尺寸为6mm，封堵时间为10s；

4.捆绑式堵漏装置：封堵压力为1.6MPa，封堵尺寸为10mm，封堵时间为40s。

120、40卡扣两分水器
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 阀体：压铸工艺，铝合金ZL104，表面喷塑-颜色不限，球阀式阀门；

1.3 接口：锻造工艺，铝镁合金380，表面采用金色阳极氧化处理；

2.技术要求

2.1 流量：≥400L/s

2.2 耐压：≥3.0MPa

3.其他要求

3.1 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

3.2 该产品必须进行中文标注，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期。
121、40卡扣三分水器
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2 阀体：压铸工艺，铝合金ZL104，表面喷塑-颜色不限，球阀式阀门；

1.3 接口：锻造工艺，铝镁合金A6061，表面采用金色阳极氧化处理；

1.4 球体：选用铝合金材质，黑色阳极氧化防腐处理。

1.5 手柄：锻造工艺，铝合金ZL104，表面阳极氧化防腐处理；

1.6 把手：蓝色T型浸塑把手。

2.技术要求

2.1 流量：≥400L/s；

2.2 耐压：≥3.0MPa；

3.其他要求

3.1 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

3.2 该产品必须进行中文标注，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期。

122、40卡扣直流水枪
1.整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.技术要求

2.1 直流水枪主要由接口、阀门、枪管、喷嘴等组成；

2.2 进口连接：接口公称通径40mm

2.3 射程：≥28m

3.其他要求

3.1 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

3.2 该产品必须进行中文标注，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期。

123、40卡扣多功能水枪
符合GB8181-2005标准要求提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证。QLD6.0/8III型直流喷雾水枪具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离远，水流量可随意控制，可高度细化喷雾，兼作硝烟装置，设计精密，密封性能好，提携方便，辅助把握，具有目前常规水枪与同类水枪不可比拟的优势。

1、喷雾流量：I档2.5×（1±8%）

2、喷雾流量：II档5×（1±8%）

3、喷雾流量：III档6.5×（1±8%）

4、直流流量：8×（1±8%）

5、射程：≥32

6、喷射压力：0.6Mpa

7、喷雾角最小调节范围：0~120°

124、40卡扣转换65卡扣接口
1.整体要求

1.1产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2接口形式：入口为65内扣式接口，能够与消防车连接，出口为40接口，能够与森林消防水带相连。

2.技术要求

2.1 锻造工艺，铝镁合金A6061，表面金色阳极氧化；

2.2 规格型号：森林、内扣式消防异径接口

2.3 使用公称压力(MPa)：≥2.5

2.4 强度测试压力(MPa)：≥4.0

2.5 外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕。

3.其他要求

3.1 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

3.2 该产品必须进行中文标注，并提供专用包装箱，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期。

125、40水带（20米）
1.整体要求

1.1 符合GB6246-2011标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.4 水带外层采用高强工业涤纶长丝材料编制而成，水带的织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。

2.技术要求

2.1 内衬聚氨酯材料，衬里厚度均匀，表面应光滑平整；

2.2 水带直径：≥40mm，工作压力≥2.5MPa，爆破压力≥8.0MPa。

2.3 每盘长度≥20m；

2.4 必须有永久性名牌，标名产品名称、性能参数、生产厂家、生产时间。

126、40水带（30米）
1.整体要求

1.1 符合GB6246-2011标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2.技术要求

2.1 内衬聚氨酯材料，衬里厚度均匀，表面应光滑平整；

2.2 水带直径：≥40mm，工作压力≥2.5MPa，爆破压力≥8.0MPa。

2.3 每盘长度≥30m；

2.4 必须有永久性名牌，标名产品名称、性能参数、生产厂家、生产时间。

127、移动式手动消防炮 

1.符合GB19156-2019《消防炮》标准。

2.额定工作压力：≥0.6Mpa

3.额定流量：≥30L/s

4.水射程:≥60m

5.水平回转角：20°

5.俯仰角范围：30°-70°

6.喷雾角：0-110°可调

7.内有防侧翻装置，在水炮工作时若发生侧翻危险，能自动减小水流，降低伤害发生。

8.提供国家消防装备质量检测中心的检验报告。

128、移动式自摆炮

1、产品符合GB19156-2019 标准。

2、带有自摆器，有三个自摆角度可调节，自摆角：20°、30°、40°，最大自摆角40°；

3、额定工作压力：≥0.8Mpa；

4、额定压力下水流量≥40 L/s；

5、水射程：≥65m；

6、喷雾角：0°—110°可调，仰角：+30°—﹢70°；

7、重量≤13kg； 

8、配快速拆装型泡沫管1个，可喷射泡沫。

9、提供国家消防装备质量检测中心的检验报告。

129、多功能消防水枪
符合GB8181-2005标准要求提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证。QLD6.0/8III型直流喷雾水枪具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离远，水流量可随意控制，可高度细化喷雾，兼作硝烟装置，设计精密，密封性能好，提携方便，辅助把握，具有目前常规水枪与同类水枪不可比拟的优势。

1、喷雾流量：I档2.5×（1±8%）

2、喷雾流量：II档5×（1±8%）

3、喷雾流量：III档6.5×（1±8%）

4、直流流量：8×（1±8%）

5、射程：≥32

6、喷射压力：0.6Mpa

7、喷雾角最小调节范围：0~120°

130、直流水枪
符合（消防水枪）GB8181-2005标准并提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证。QZG3.5/7.5型直流水枪主要用来喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却。该水枪射流冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便。适用于远距离扑救一般固体物质（A类）火灾，进水口公称通经65/mm，出水口公称通经19/mm，工作压力0.35Map，最大射程28m，适用介质水、泡沫混合液。

131、PQ16型泡沫枪
符合GB25202-2010标准要求并提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证。空气泡沫枪是产生和喷射空气泡沫的设备，是一种轻便的消防器材，供水和泡沫液后便可用来产生和喷射空气泡沫，扑救中型油类火灾。额定公作压力：≤0.8Mpa；额定流量：16×（1±8%）L/S；发泡沫倍数：低倍数5≤N≤20；25%析水时间：≥2min；混合比：6.1,射程：≥28m。
132、中倍数泡沫发生器
1.整体要求

1.1提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
技术要求

2.1用途：主要用于扑救可燃液体火灾；

2.2额定工作压力≥0.8MPa；

2.3射程≥25m；

2.4泡沫溶液流量≥8L/s；

2.5重量：≤10kg；

2.6进水口为内扣式接口。

其他要求

3.1中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对尺寸、规格的需求。

133、移动式细水雾灭火装置

1.产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.设备工作压力≤2MPa,气瓶压力≤30MPa；

射程直流≥10m，喷雾≥7m；

直流流量≥18L/min；

3.储液罐单罐容积≥10L；

气瓶容积≤3L，接口与总队空气呼吸器接口通用；

整套装备满载总重量≤25kg；

设备可以拖，背带舒适。

134、二节拉梯
1.符合XF137-2007《消防梯》标准要求。提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告和消防产品认证证书。

2.拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用铝型材；

3.整梯质量：＜40kg；

4.水平弯曲残余变形比值：≤0.10%；

5.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.15%；

6.侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲：≤1.0mm、外弯曲：≤1.0mm；

7.侧摇摆试验残余变形比值：≤0.10%；

8.抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。

9.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象，翘曲试验时，任一梯脚均不离地；

10.梯节扭转角为：α顺：≤8.0°、α逆：≤8.5°；

11.工作长度：9±0.2m，合并高度：5.2±0.2m，最小梯宽：300±3mm，梯蹬间距：340±2mm。

135、金属挂钩梯
1.整体性能

1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。

2.材料

2.1侧板、梯蹬材质使用6005-T5铝型材。

3. 技术性能

3.1工作长度4±0.1m。

3.2最小梯宽250±2mm。

3.3梯蹬间距340±2mm。

3.4整梯质量7.13kg。

3.5水平弯曲残余变形比值≤0.06%。

3.6梯蹬弯曲残余变形比值0.08%。

3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。

3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。

3.9梯节扭转角为：α顺：≤8°、α逆：≤8°。

3.10侧摇摆试验残余变形比值0.05%。

136、15米金属拉梯
1.整体要求

1.1 符合XF137-2007《消防梯》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2.技术要求

2.1 铝合金,经过防腐处理，梯蹬与侧板紧密吻合，不得松动、加楔；

2.2 整梯质量：≤60kg；

2.3  水平弯曲残余变形比值≤0.2%，梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%；

2.4  梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°，滑移试验各梯脚在整个试验表面无位移现象；

2.5  单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形，侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm，

2.6  侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%；

2.7 抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。

2..8 梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象，翘曲试验时，任一梯脚均不离地。

2.9 工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m，最小梯宽350±4mm，梯蹬间距340±2mm；

3.其他要求

3.1消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。
灭火药剂
137、A类泡沫灭火剂
1.符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告和消防产品认证证书。

2.符合中国环境标志产品技术要求HJ/T 225-2005，提供相关认证证书。

3.适用水质：淡水、海水

4.凝固点：≤-20℃。

5.PH值：6.5～8.5。

6.在混合比为HA条件下，25%析液时间≥8min。

7.在混合比为1%条件下，表面张力(mN/m)≤22。

8.腐蚀率 mg/(d*dm²)：Q23A钢片＜2.0， 3A21铝片＜0.2。

9.灭A类火性能：灭火时间淡水＜50S 海水＜52S，停止施加泡沫10min无可见火焰。

10.灭非水溶性火性能：灭火时间≤4min；抗烧时间≥9min。

11.有效期≥3年。

混合比0.3%－1%型。

138、B类泡沫灭火泡沫
1.符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告和消防产品认证证书。

2.符合中国环境标志产品技术要求HJ/T 225-2005，提供相关认证证书。

3.凝固点≤-10℃。

4.表面张力（mN/m）：15.0～16.0。

5.界面张力（mN/m）：≤4.5。

6.扩散系数（mN/m）：≥4.5。

7.腐蚀率mg/（d·dm²）：Q235A钢片≥5.5，3A21铝片≤0.25。

8.发泡倍数≥7.5倍。

9.25%析液时间≥2.5min。 

10.灭火性能（IA级别）：灭火时间≤2min 抗烧时间≥12min。

11.有效期≥8年。

12.混合比6%型。

139、干粉灭火剂

1.整体要求

1.1符合 GB4066-2017《干粉灭火剂》标准，提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的合格检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》。

2.技术要求

2.1主要组分含量（质量分数）：磷酸二氢铵：≥76.1%  硫酸铵：≥14.2%

2.2松密度g/ml：≥ 0.83

2.3含水率（质量分数）: ≤0.08%

2.4吸水率（质量分数）: ≤0.95%

2.5流动性: 5.5±0.3s

2.6斥水性：无明显吸水，不结块

2.7针入度：16.5±0.3 mm

2.8粒度分布（质量分数）：（0.063-0.040）mm：≥24.0%

    底盘：≥60.0%，且第一主要组分含量为≥79.0%

2.9耐低温性：≤1.2 s

2.10灭A类火性能：三次灭火实验至少两次以上灭火成功

2.11灭B、C类火性能：三次灭火实验至少两次以上灭火成功

其他类
140、防穿刺手套

1.袖口采用双松紧内扣收缩式，有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。

2.手掌结构：内层为芳纶防割针织布，颜色为黄色。外层用牛皮头层反绒加强或阻燃超纤。

3.手背结构：对位芳纶和间对位芳纶双面针织布，朝外的一面为间位芳纶，颜色为橘红色，对位芳纶为黄色，有硬质结构缓冲层设计。指背有软质结构缓冲层设计。

4.补强结构：手掌及指尖采用耐磨布补强，增强摩擦力和耐磨性能。拇指外侧添加毛巾布设计，便于擦拭面部汗液。

5.救援手套应与救援服的袖口配套。

6.标签和附件都不应对救援手套的性能带来不利影响或对救援手套穿戴者造成危害。

7.左手小指延长线上采用金属连接环，距袖口10-20mm (±5mm)。

8.缝线采用100%对位芳纶线，规格不低于30支3股，缝制均匀，具有阻燃防火性能。

9.手套耐磨性能优异，耐磨指数大于8000次。

10.手套掌心耐撕破强力性径向≥380N，纬向≥150N。

11.阻燃性能掌心面料经纬向损毁长度≤20mm，阻燃性能背面经纬向损毁长度≤24mm。                                                                        

12.热稳定性能手套长度收缩率≤1%，宽度≤1.1%，舒适层长度收缩率≤2%，宽度≤2%。

13.抗切割性能≥15N。

14.撕破强力经向≥380N,纬向≥150N。

15.本体组合材料抗刺穿力手掌≥212.9N，手背≥201.5N。

16.灵巧性能：手套的徒手控制≥100.7N

17.抓握性能≥90.2%

18.穿戴性能≤4.1s。

19.右手食指或中指指尖能够进行触屏控制。

20.在符合标准的前提下，手套佩戴舒适、贴手、抓取灵活

21.产品提供国家安全防范质量监督检测中心出具的检测报告。

22.产品需带有二维码，扫码后可见中文使用说明书（说明书中需含有性能参数、维护保养、产品生产日期以及使用年限等信息）和售后服务联络方式

141、隔离警示带

1.用于消防灭火救援、灾害事故现场警戒，具有双面发光或反光功能，材质抗拉伸，可反复使用。

2.每盘长度≥100m，带采用帆布，双面红布白字（禁止通行），厚度0.4MM,宽度5CM。                   3.警戒带盒体采用手提式，收带手柄为折叠式，便于存放和收带,盒体颜色为红色。                 4.具有永久性器材名称。

142、手持扩音器
1.用于灾害事故现场指挥。具备:扩音、警音、哨音、录音、收音、照明、蓝牙连接、一键报警等功能。

2.采用ABS工程材料机身，耐用抗摔，可拆卸高灵敏麦克风，智能降噪，便携式可拆卸背带，携带方便。

3.功率大于≥80W。锂电池12V/2200mAh，电池自带充电插头，可直接充电。

4.频率响应：≥150Hz-18KHz，信噪比：≥85db。

143、泛光灯
1、整体要求

1.1、灯具需提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件和应急管理部上海消防研究所的检测报告及产品防爆合格证复印件。

1.2、提供原厂售后服务承诺函和授权书原件。

2、性能要求

2.1、灯具额定电压DC7.4V，最大功率24W，电池额定容量5000mAh，充电时间≤2.5h。

2.2、外壳采用耐冲击、强度高的铝合金材料，灯具底部配备标准1/4螺纹接口，可将灯具于三脚架上作为移动泛光灯使用。

2.3、灯具配备智能显示屏提供实时的电量与模式信息，并显示在显示器上。

2.4、灯具提手处的显示屏具有电量可视化显示，可直观查看电池电量、剩余工作时间及灯具工作状态(强光、工作光、节能光、爆闪、S0S)，同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。

2.5、采用高能锂离子电池，灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护功能。

2.6、重量≤1.5Kg。

2.7、外形尺寸：224x77.3x115mm。

3、主要技术参数：（需在检测报告中体现）

3.1、灯具连续稳定工作时间：强光≥5h，工作光≥10h，节能光≥100h，侧壁泛光≥11h；

3.2、灯具强光模式5m处300mm照度平均值≥3100lx；灯具弱光模式5m处300mm照度平均值≥1400lx；；

3.3、灯具侧灯翻开角度≥90°，水平旋转角度≥180°；

3.4、灯具满足GB/T 4208国家标准，灯具外壳防护等级IP68，可在水下1.5m处连续工作1h；

3.5、灯具满足GB 30734-2014国家标准，灯具的供电电源应采用可充电电池，电池可替换的灯具应配备独立电池充电底座。

3.6、灯具满足GB 30734-2014国家标准，灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。

3.7、灯具应具有强、弱光切换功能。

3.8、绝缘性能：在常温环境下≥200MΩ，交变湿热试验后大于等于200MΩ。

4、其它要求

4.1、配备中文说明书一份。

4.2、灯具及充电器上需有明确的生产厂家、产品名称、型号、产品编号，生产日期、防护等级等标识。

144、液压救援顶杆

1.工作压力72Mpa；

2.最大撑顶力≤133.45KN；

3.顶撑行程≤370mm；

4.作业范围570mm-950mm；

5.闭合长度≥570mm；

6.延长杆100/175/275mm；

7.质量≥13KG。

8.产品提供国家安全防范质量监督检测中心出具的检测报告。

9.产品需带有二维码，扫码后可见中文使用说明书（说明书中需含有性能参数、维护保养、产品生产日期以及使用年限等信息）和售后服务联络方式

145、救生射绳枪

1.压缩空气工作压力60bar，产品总体重量小于3.5KG，抛射质量大于1.5KG；

2.抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离可达60-90m，陆用时抛绳距离可达70-100m；

3.抛绳尺寸：:C3mmx110M，抛绳拉力不小于2000N；

4、飞行时间:大约3-5秒钟；

5、水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8KG 以上浮力；

6、该产品可选配碳纤维气瓶+快速接头，重量轻耐压高;自动充气救生圈弹头安装替换方便，可提高救援效率；

7.水上救援:适用河边、湖边、江边、和海边等复杂救援场所，可实现短距离水上救生；

8.陆用救援:适用民用、警用、军用、消防、船对船、高楼或山涧等救援场合的抛绳作业

9.产品提供国家安全防范质量监督检测中心出具的检测报告。

10.产品需带有二维码，扫码后可见中文使用说明书（说明书中需含有性能参数、维护保养、产品生产日期以及使用年限等信息）和售后服务联络方式

146、泡沫液输转泵

1.吸入及排出口径：65mm；

2.缸径x行程：77*58；

3.额定流量为≤400L/min；

4.额定压力：0.3MPa；

5.最大功率及转速kW/rpm：9.6/3600

6.最大扭矩及转速N.m/rpm：18/2800

7.吸入高度：≤5m；

8.启动方式为电启动

9.产品需符合4防爆等级：EXdIICT4

10.产品提供国家安全防范质量监督检测中心出具的检测报告。

11.产品需带有二维码，扫码后可见中文使用说明书（说明书中需含有性能参数、维护保养、产品生产日期以及使用年限等信息）和售后服务联络方式

147、大流量手持式泡沫发生器

1.空气泡沫枪额定工作压力：0.7MPa；

2.25%析水时间(低倍数):2.5min；

3.额定流量:16L/S；

4.射程:33m。

5.产品提供国家安全防范质量监督检测中心出具的检测报告。

6.产品需带有二维码，扫码后可见中文使用说明书（说明书中需含有性能参数、维护保养、产品生产日期以及使用年限等信息）和售后服务联络方式

148、水幕发生器

1.接口通径65mm；

2.工作压力0.4-0.8mpa；

3.流量≤540L/min；

4.水幕半径≤10m；

5.水幕角范围≤180°C；

6.操作力矩<15N.M;

7.长X宽X高300X180x170；

8.重量 ≥2.5公斤。

9.产品提供国家安全防范质量监督检测中心出具的检测报告。

10.产品需带有二维码，扫码后可见中文使用说明书（说明书中需含有性能参数、维护保养、产品生产日期以及使用年限等信息）和售后服务联络方式

149、三节拉梯
1.整体要求

1.1 符合XF137-2007《消防梯》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2.技术要求

2.1 铝合金,经过防腐处理，梯蹬与侧板紧密吻合，不得松动、加楔；

2.2 整梯质量：≤60kg；

2.3  水平弯曲残余变形比值≤0.2%，梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%；

2.4  梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°，滑移试验各梯脚在整个试验表面无位移现象；

2.5  单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形，侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm，

2.6  侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%；

2.7 抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。

2..8 梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象，翘曲试验时，任一梯脚均不离地。

2.9 工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m，最小梯宽350±4mm，梯蹬间距340±2mm；

3.其他要求

3.1消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。
150、风力灭火机
1、产品符合国家标准。提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

2、结构紧凑、体积小、外型美观大方，整机重量轻。采用膜片式化油器，性能稳定、可靠性高、方便维修。风速、风量大、灭火距离远。不锈钢材质末端吹风管、铁质油箱，灭火时作业时更加安全。

3、技术参数

整机净重（kg）≥11

油箱容积（L） ≤2.5

标定功率/标定转速（kW/r/min）3.0/7000

排量（ml） 79.4

火花塞型号BPMR7A

耗油率（g/kW.h）≤544

风筒出口处风量（m3/s）≤0.45

有效灭火距离（m）≤1.9

整机标定转速（r/min）7000±350

怠速（r/min）2800±150

使用燃油：汽油和机油容积混合比30：1

起动方式：手拉回绳式

产品提供国家安全防范质量监督检测中心出具的检测报告。

产品需带有二维码，扫码后可见中文使用说明书（说明书中需含有性能参数、维护保养、产品生产日期以及使用年限等信息）和售后服务联络方式

151、带压堵漏密封胶棒

1.粘接强、固化快、耐高温、耐磨损、安全环保、修复好。

2.颜色：灰黑色

3.规格：114g/支。

4.耐温范围：-60℃~200℃。

5.固化时间：5-15分钟。

6.保质期：36个月。

7.必须符合国家有关技术标准，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。

152、折叠警戒桶

1.材质：pp

2.重量：≧680g。

3.尺寸：30cm*30cm*70cm。

4.路锥有主动发光和被动发光部分、夜间醒目。

5.底座科伸缩，外观美观，结构精巧，防止不平稳。

153、干粉灭火器

1.符合GB 4066.1-2004《干粉灭火剂》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
2.手提式，带可视夜光圈，灭火剂量（kg）：4.00±0.08，喷射距离：≧3.5m松密度≥0.8g/ml。

3.含水率≤0.25%，吸湿率≤2.0%，针入度 ≥16.0mm，斥水性 无明显吸水，不结块，耐低温性 ≤5.0s，电绝缘性 ≥5.0KV。

154、胸灯
主要参数：

最高流明值：3000流明，黑色，2节5000mAh锂离子电池，续航时间：120小时，聚泛光模式：低亮档（60小时）-中亮档（17小时），高亮档（6小时），极亮档（5小时），泛光模式：低亮档（120小时）-中亮档（34小时），高亮档（10小时），聚光模式：低亮档（120小时）-中亮档（34小时），高亮档（12小时），极亮档（6小时）。

2.尺寸：长≤92mm，宽≤56mm，高≤44mm。

3.防水等级：IP66。

4.配备胸部卡扣1个，备用防水圈1个，ARB-L21-5000锂离子电池*2，Type-C充电线。
155、攀岩保护器

1、紧凑型辅助制动保护器，适用于先锋攀或顶绳。

2、它采用全金属结构，凸轮和摩擦部件均由钢制成，具有极高的耐用性。

3、绳索沿装置轴线进入，避免扭曲。

4、兼容绳索：8.5mm-10.5mm

5、重量：220g。

156、多功能抓绳器

使用：按压保险开关打开抓结，将绳索放入抓结，合上抓结按压自动锁定，挂入连接主锁使用。（含使用说明书）

参数：结构采用合页机械抓结，铝+合金钢材质，防误触保险开关。拉力：≥140kg，绳径：10-13mm。尺寸：长8.45cm.宽3.7cm。厚3.25CM。重量：≤160G。认证：XF494-2004。
157、10.5MM静力绳（200米）

1、承受拉力大，手感良好易于抓握，持久的柔软性能；颜色种类丰富；

2、材质：聚酰胺；类型：A类；直径：10.5MM；断裂负荷：30kn；8字结断裂负荷：18kN。缝合终端断裂负荷：22kn；坠落次数（FF=1）：12；冲击力（FF=0.3）：5.3kn；绳皮滑动率：0.8%；绳皮占有率：38%，绳芯占有率：62%；缩水：5%；50/150kg延展性：3%；每米重量：66g。
3、符合标准：XF494-2023。

158、分力板（12孔）

1、⽤于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受⼒的功能。

2、孔位数15个，可同时使⽤12把主锁连接。

3、孔径（20±1）mm。

4、材质：铝合⾦

5、最⼩破断强度：50kN

6、重量：（377±5）g

7、符合标准：XF 494-2023。

159、全向分力板（圆形）
1、  ⽤于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受⼒的功能。孔位数6个，单个孔位能装入2把主锁

2、材质：铝合⾦

3、最⼩破断强度：36kN

4、重量：（230±5）g

5、符合标准： XF 494-2004。

160、可拆卸锚点
1、12mm有锁定功能的可拆除锚点

2、不需要工具便可安装和拆卸，锁定轮轻松操作，即使佩戴手套

3、316L不锈钢挂片，大开口，可挂入两把锁扣，边缘圆润

4、挂片能自动转向至受力方向

5、钻孔深度：6.5cm，钻孔直径：12mm

6、50Mpa混凝土 剪切强度＞25kN，拉拔强度＞20kN；25Mpa混凝土 剪切强度：25kN，拉拔强度：20kN

7、重量：140g

8、符合标准：GB 30862 B。

161、半圆锁
1、半圆型三段自动锁，手感细腻，耐磨性强，轻便易携带，适用于探洞，登山，攀岩等。

2、重量：91g

3、整体材质：高强度铝+合金钢。

4、拉力：纵向：20KN、横向：15KN、 开口：7KN

5、开口≤25mm

6、符合标准：XF494-2023。

162、单根可调挽索（可调牛尾）

1、可调节单根臂，通过绳索调节器轻松精确调节挽索长度，最长至100cm

2、可配合其他挽索，用于各类绳索前进和行进，也可倒置使用

3、动力绳设计，可承受低坠落系数坠落

4、重量: 185g

5、符合标准：GB 24543 WQX，GB 30862 B。

163、X型肩带

1、⽤于固定胸式上升器，适合SRT安全带及攀登安全带的连接。

2、加厚38mm宽织带，舒适性好，⾼强度。

3、配有304不锈钢调节扣，防锈耐⽤。内置四个挂环，满⾜您⼯作装备携带的需要。

4、材质：尼⻰、不锈钢

5、重量：（205±5）g。

164、岩锤
1、用于户外建立锚点使用

2、重量：约535g

3、长度：26.5cm。

165、装备绳环（25cm）

1、把锁挂在绳环上与包或腰带链接，便于锁具管理。

2、材质：尼⻰

2. ⻓度：25cm（±1cm）

3. 宽度：1cm（±1mm）

4. 工作负荷:5kg 。

166、微型上升器

1、无柄上升器，小巧，轻量化、舒适的抓握感

2、多用途，可作为上升器和提拉用的抓绳设备

3、兼容绳索直径：8-11mm

4、重量：85g

5、符合标准：XF 494-2023:FZL-SS-Q9.5/11，FZL-Z-Q9.5/11。

167、LOV3

1、设备可以在连接到锁扣时安装在绳索上。 因此，在绳索上安装或卸载期间，设备不会掉落。

2、是唯一可在高空工作时实现5种功能并在拉紧或对角绳索上保留所有这些功能的工具。跌落保护装置/下降/止坠/救援装备/可调式挽索（+3米专用静力挽索）

3、材料：铝，不锈钢 

4、颜色：红色，蓝色，黑色  

5、重量380克。

168、多用途锚点带（MAS）

1、多⽤途锚点带（MAS）⽤于缠绕在⽀撑结构上作为锚点使⽤，多环结构可⽤于不同精细的结构。

2、分别由11cm、22cm、33cm共6个闭环互连结构，使⽤时可按不同的⻓度要求，单环或多环灵活使⽤。

3、110克左右的轻量化及规格多环结构，⾼空作业中随⾝携带很⽅便。

4、材质：聚酯、超⾼模量聚⼄烯

5、⻓度：（125±2）cm

6、最⼩破断强度：25kN

7、符合标准：GB30862-2014B类挂点。

169、止坠器限位套

1、限位套，织带结构和绳眼结构通⽤。⽤于锁具限位，有效阻⽌锁具错误受⼒。

2、预防⾦属器材与织带、绳眼等织物链接位互相磨擦损伤。

3、材质：硅胶

4、孔径：9mm（±1mm）

5、重量：7g（±1g）。

170、高新匠阿瓦赫Z3（AScent版）

1、主体材质：铝合⾦，螺丝：不锈钢

2、工作负荷 :30~200kg

3、适用绳径：符合EN 1891或XF 494的 A类夹芯绳索(严禁使用超高分子量聚乙烯和丙纶绳索) 9.5~11mm

4、适用电钻扭矩：120~160N·m无冲击

5、下降性能：0.5m/s (285 kg)~2.0m/s (30 kg)50m(285kg)~200m(30kg)

6、抗摔高度：1m

7、抗温性能：-15~45°C

8、防水性能：IP66

9、重量：≤2.5kg

10、执⾏标准：XF 494-2023

11、ZS8100是电钻驱动的上升器,可以接驳手电钻提供提升动力,并具备手动下降器功能, 用于高效提升、下降货物或人员。 

12、配备手提箱、喜得利电钻、电池、充电器。

171、可调节工具挂绳
1、弹力失手绳，用于辅助工具的连接

2、弹力绳尺寸：40-70cm

3、锁扣尺寸：7.5x4.4cm

4、材质：涤纶、铝合金。

172、100米动力绳
直径：10.1毫米，绳索类型：单绳，每米重量：64g-66g，绳皮占有率：37%。绳皮结构40线轴数。

2、坠落系数1.77的坠落次数：7，静态伸长率：8%-9%，动态伸长率34%，冲击力：8.5千牛，材质：尼龙。

3、提供完整的测试报告，涵盖防切割，耐磨，防水等指标。

173、豆袋（350克）

1、⽤于布置系统时绳索牵引，园林树上作业，培训作业。耐摔，抗磨。

2、内置弹⼒球起到落地缓冲防爆及提⾼落点准度。

3、材质：钢、锦纶、PE

4、重量：（350g±5）g。

174、豆袋包

1、⽤于救援演练等需要绳索牵引时装牵引⾖球绳使⽤。

2、绳包使⽤电压焊接合缝，保障出绳顺畅，内壁有装球侧袋，有压绳桶盖。

3、材质：尼⻰

4、容量：8L

5、重量：（235±5）g。

175、辅绳100米（6MM）

1、采⽤特耐磨绳⽪技术，可做普鲁式抓结使⽤。

2、材质：涤纶。
3、规格：6mm。

4、长度：（100±0.05）m。

5、经验证破断⼒：单绳8kN。

6、重量：（26±2）g/m。

7、符合标准：XF494-2004 。

176、菊绳尼龙扁带环（110cm）

1、轻量化高强度材质

2、新型顺编设计，登山调节定位

3、断裂拉力：22kN/缝线断裂拉力：3.5kN

4、尺寸：120cm*16mm。

177、万向结

1、旋转式连接器（万向结），轻便⼩巧，⽤于攀登、救援作业时防⽌绳索在负重时缠绕拧转，实现变⻆度动⼒传递。防止负载转动时绳索扭曲，免维护密封球轴承，两人负载设计。

2、孔径大，可挂入三只锁扣。橙⾊环内置吊环防脱销设计。可拆卸半开口设计。

3、材质：铝合⾦、不锈钢
4、断裂负荷：36kN

5、重量：≤150g

7、符合标准：XF494-2004。

178、高强度锚点带（150CM）

1、高强力锚点，采用超高分子量聚乙烯制成，具有高强度、轻量化、耐腐蚀、耐磨损等特点

2、独特耐磨涂层的聚酰胺保护套设计，增强锚点的耐用性，耐酸碱性和抗紫外线能力强，适合严酷的作业环

境。

3、直径: 10mm

4、破断力: 80kn

5、长度: 1.5m

6、符合标准：XF494-2023。

179、高强度锚点带（300CM）

1、高强力锚点，采用超高分子量聚乙烯制成，具有高强度、轻量化、耐腐蚀、耐磨损等特点

2、独特耐磨涂层的聚酰胺保护套设计，增强锚点的耐用性，耐酸碱性和抗紫外线能力强，适合严酷的作业环

境。

3、直径: 10mm

4、破断力: 80kn

5、长度: 5m

6、符合标准：XF494-2023。

180、器材包（公共装备包）

1、⼤开⼝主仓，包盖内设有拉链⽹袋，正右侧有1个独⽴仓，两侧提⼿，底部双层结构外层尼⻰⾯料防磨加强，可两⼈抬⾏；

2、设有可拆装背包带，可变背包；

3、包⾯设有名牌卡位。巨⼤容量，防⽔，坚固耐磨，适合⻓途运输装备使⽤。

4、材质：聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、织物

5、容量：120L

6、重量：（2290±20）g。

181、脚踏绳

1、可调节辅绳式脚踏带。调节范围：约84-118CM 。

2、脚踏带全部使用DYNEEMA超高分子材料制成，耐磨性极强，可配合手式上升器与基本型上升器在沿绳索上升时使用，脚踏带长度可以随时调节，适用不同身高的使用者，脚踏环上的快捷收紧系统可迅速收紧和放松脚踏环。

3、重量：45g。

182、下降器

1.专为高空作业和绳索工作而设计， 

2.人体工程学手柄，可以舒适的控制释放以及下降； 

3.移动侧板上有安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，以使通过中间锚点更为容易，防止掉落； 

4.内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮（rig无齿轮），可减少绳索错误安装； 

5. 具有AUTO-LOCK系统，可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险； 

6.两种可能的下降模式：在侧板上或在V形摩擦通道中； 

7.允许沿倾斜或水平地形平稳移动； 

8.不锈钢耐磨板抗磨损提高耐用性。 

9.可双人救援使用。 

10.具备防恐慌功能，过度用力拉动手柄、下降速度过快以及冲坠会使防恐慌功能启动自动停止下降。 

性能参数：

兼容绳径:10-11.5mm重量:600g单人负载:150kg双人救援负载：250kg下降速度:0.5-2m/s材质：铝合金，钢，尼龙；认证： GB/T38230ⅡA XF494-FZL-X-Q10/11.5

配件：含摩擦块1个。

183、无柄手式上升器

1、无柄上升器，小巧，轻量化、舒适的抓握感

2、多用途，可作为上升器和提拉用的抓绳设备

3、兼容绳索直径：8-11mm

4、重量：85g

5、符合标准：XF 494-2023:FZL-SS-Q9.5/11，FZL-Z-Q9.5/11。

184、短连接
1、两端连接安全钩用途的扁带环，两端有防安全钩滑动的硅胶套子。

2、材质：锦纶、硅胶 

3、宽度：18mm~25mm（允差为±1mm）

4、⻓ 度：12cm

5、最⼩破断强度：22kN

6、符合标准：XF494-2023。

185、脚式上升器

1、用于配合手升和胸升的快速上升

2、高分子聚乙烯织带非常耐磨，配有快速调节卡扣，可快速解脱，也可安装凸轮开关附件，提高上升的稳定性

3、兼容绳索直径：8-13mm

4、重量：85g
186、散扁带10米

1、25mm *100M 散扁带，不是管状的。

2、厚度：4mm

3、拉力：22KN

4、符合标准：XF494-2023。

187、10.5MM静力绳（100米）

1、承受拉力大，手感良好易于抓握，持久的柔软性能；颜色种类丰富；

2、材质：聚酰胺；类型：A类；直径：10.5MM；断裂负荷：30kn；8字结断裂负荷：18kN。缝合终端断裂负荷：22kn；坠落次数（FF=1）：12；冲击力（FF=0.3）：5.3kn；绳皮滑动率：0.8%；绳皮占有率：38%，绳芯占有率：62%；缩水：5%；50/150kg延展性：3%；每米重量：66g。
3、符合标准：XF494-2023。

188、50米绳袋
1、⽤于绳索分装管理。

2、防磨⾯料，带防⽔涂层。

3、双肩背包，袋⼝使⽤受⼒收紧式绳扣。

4、材质：锦纶

5、容量：35L

7、符合标准：QB/T1333-2018。

189、100米绳袋

1、⽤于绳索分装管理。

2、防磨⾯料，带防⽔涂层。

3、双肩背包，袋⼝使⽤受⼒收紧式绳扣。

4、材质：锦纶

5、容量：25L

6、符合标准：QB/T1333-2018。

190、大师（系统控制器）

1、专门为提拉设计的救援下降器，内置高效滚珠轴承单向滑轮，滑轮上有多切面设计，提高下降的制动力

2、侧板配有辅助摩擦槽，提供额外的制动力，配有副连接孔，用于设置复杂滑轮组系统

3、最大工作负荷：250kg

4、兼容绳索直径：10.5-11.5mm

5、断裂负荷：18×2=36kN

6、重量：1100g

7.工作效率：≧86%
8、符合标准：GB/T 38230 II A, XF 494-2023:FZL-X-Q10.5/11.5。

191、过结滑轮

1、多挂点⼤轮径过结滑轮，宽⼤的绳槽可以通过绳结；

2、使⽤密封的滚珠轴承，可获得更佳的效率。⽤滑轮上的可拆插销固定轮轴，可使滑轮⽤作锚点。

3、材质：铝合⾦、不锈钢、赛钢

4、滑轮中心直径：（56±1 ）mm

5、极限负荷：36kN

6、工作负荷：22kN

7、适⽤绳径：4~13mm

8、重量：（775±10）g

9、符合标准：XF494-2023。

192、万向双滑轮

1、双⾯活动侧板，具有侧板防误开设计，滑轮顶端⾃带万向结吊环，可随⼒的⽅向变化⾃⾏调整滑轮受⼒⻆度，吊环可入3把主锁，有内置吊环防脱销，底部有中⼼挂点，平底可辅助使⽤普鲁式抓结,

2、材质：铝合⾦、不锈钢

3、极限负荷：36kN

4、工作负荷：22kN

5、滑轮效率：95%

6、适⽤绳径：4~13mm

7、重量：（436±5）g

8、符合标准：XF494-2023。

193、提拉套装（400CM）

1、提拉滑轮组合作为4:1或5:1系统使⽤，使⽤场景⼴泛，可以做担架姿态调节，固定脚架，提升和释放来帮助绳索作业，提⾼工作效率。内置吊环防脱销设计。

2、材质：铝合⾦、钢、锦纶、涤纶

3、极限负荷：36kN

4、工作负荷：22kN

5、绳径：（8±0.5）mm

6、绳⻓ ：16m

7、套装重量:（1645±20）g

8、符合标准：XF494-2023。

194、绳索保护板

1、具有优良的耐⾼温和耐低温特性，极低的摩擦系数，耐磨以及强钢韧度和化学稳定性。

2、梯槽造型设计加上⾼强的钢强韧性，适合各种不同环境使⽤。

3、四槽、⼩巧、轻便、两端四⻆留有固定孔。可同时保护多条绳索作业。

4、材质：PTFE（聚四氟⼄烯）

5、重量：（1050±20）g

6、符合标准：GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T10006-2021、GB/T2411-2008。

195、直角边缘保护器（绳索保护器）

1、⽤于保护绳索，避免建筑物的棱⻆、墙⻆、岩⽯等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。

2、滚轮/侧板⽀架航空铝，装有4条滚动轴承，减少摩擦，担架拖拉操作⾼效省⼒。

3、链条式设计（可级联），4⻆ 设置有系辅绳固定⽤挂点。

4、收纳体积⼩，展开保护⾯积⼤；可组合不同⻓度，围柱，直⻆，斜坡等环境均适合使⽤。

5、材质：铝合⾦、不锈钢

6、重量：约935g（四轴）

7、符合标准：GB/T 228.1-2021。

196、伤员三角吊带
1、人体工程学设计，配有肩带，更安全，比传统的三角带舒适

2、环保TPU材料，高强度，防水，耐光，耐磨

3、调节卡扣能调节至儿童（＞15kg）到成人（＜150kg）的体型

4、配有把手，能帮助被困者更好地坐在三角带中，通过三个金属D环连接，背部有一个连接点，用于导向。

5、重量：1300g。

197、成型扁带120CM

1、成型锚点扁带，⽤于连接于建筑/⾃然结构的锚点（挂点），可缠绕在⽀撑结构上作为锚点使⽤，结实、耐磨，为坠落防护的个体防护装备。

2、材质：尼龙

3、尺寸：16mm*120cm

4、破断强度：22KN。

5、重量：85g

6、符合标准：XF494-2004。

198、成型扁带80CM
1、成型锚点扁带，⽤于连接于建筑/⾃然结构的锚点（挂点），可缠绕在⽀撑结构上作为锚点使⽤，结实、耐磨，为坠落防护的个体防护装备。

2、材质：尼龙

3、尺寸：16mm*80cm

4、破断强度：22KN。

5、重量：54g

6、符合标准：XF494-2004。

199、钢环（内径6cm）
1、封闭铝环，一体成型。

2、重量：≤55克。

3、内径：59mm（±1mm） 外径：79mm（±1mm）   

4、最小破断强度：≧35kN

5、符合标准：XF494-2023。
200、防磨护垫

1、⽤于救援时，铺垫于地⾯，有效隔离器材与地⾯的直接磨擦。

2、双层16安加密⾯料⻋缝结构坚固耐磨，充份保护。

3、6个304不锈钢17mm孔径⽓眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。保护⾯积⼤，特别适合不规则的环境使⽤。

3、尺⼨：143×83cm

4、重量：（1080±20）g

5、符合标准：GB/T411-2017。

201、GRILLON（龟龙）

1、用于工作定位挽索。内含绳索长度为5米。

精细的调节系统可精确调节长度，以便在工作站上舒适地定位，采用11mm高耐磨静力绳，可以以两种方式使用；双重模式（在安全带侧固定点），当用户用脚踩重物时。这种类型的附件可确保腰带上更好的负载分配。当锚固件位于使用者上方时，可通过按压下降器凸轮（单模），背带腹侧附接点来调整长度，以便将负荷舒适地分配在腰带和腿环之间。在握住挂绳自由端的同时，通过操作手柄来调节长度绳索两端用塑料护套缝制，以保持连接器在适当的位置，并防止绳索磨损，保护套（1.2米）可保护绳索免受磨蚀，并增强绳索的滑动能力。绳索的长度可通过连接器端部的彩色标签识别。

2、通过绳索调节器能轻松精确调节长度，可在负重情况下调节

3、可用于单人下降

4、两种工作模式：单挂点模式和双挂点模式，绳索两端采用配有塑料保护套的缝合终端

5、配有可拆卸的护绳套，可更换绳索

6、符合标准：GB 24543 WQX，GB30862 B，GB/T 38454。

7、工作负荷：140 kg。 

8、拉绳桥18 kN(GB 38454-2019，GB 30862-2014/B)。

202、绳索保护套
1、⽤于保护绳索，避免建筑物的棱⻆、墙⻆、岩⽯等粗糙尖锐突起部份磨损绳索。

2、双层结构坚固耐磨，充分的保护绳索避免磨损，重量轻，便于携带。可拆包魔术贴设计，操作⽅便快捷。配有不锈钢弹簧卡扣，可卡在绳索上，并可以任意调节位置。

3、材质：聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、涤纶、钢

4、⻓度：（95±2）cm

5、重量： 95cm：（135±5）g

6、符合标准：GB/T8948-2008。

203、船型担架

1、⽤于救援⼯作中伤员转移使⽤。采⽤两段分体结构，为存储、运输，实现更多便利。担架可⽤于垂直、平移、斜坡等多种⻆度环境使⽤。采用不锈钢管和网制成，具有防火和耐磨损、防侵蚀的功能，符合急救的广泛性，灵活性和特殊性，如崎岖的山区、空中或海上救援。

2、材质要求：主体材质201不锈钢或者304不锈钢。
3、展开尺寸：长≧212cm，宽≧67cm，高≧25cm。

4、折叠尺寸：长≧115cm，宽≧67cm，高≤28cm。

5、最大承重：≧350kg。
6、净重：≤14kg。

7、毛重：≤16kg

8、符合ASTM F2821-15（2020）检测标准。

9、分体两块pe背板，

10、配备四条快速拆装功能的固定带。

11、配备4根带可调节吊绳。

12、底部8组互扣快速连接结构，结构强度大，可实现快速拆装。

13、主体材质201不锈钢或者304不锈钢。
204、散编带30米
1、25mm *100M 散扁带，不是管状的。

2、厚度：4mm

3、拉力：22KN

4、符合标准：XF494-2023。

205、豆袋抛投绳(200米)

1、⽤于攀树，⽔域，⼭地等环境牵引绳索需求使⽤。结合不同使⽤环境提供不同的⻓度选择。

2、材质：UH MWPE(⼤⼒⻢ )纤维

3、规格：Φ2mm（黄色）；Φ1.6mm（红色）

4、⻓度：200m

5、拉⼒：1947N；

6、颜⾊：⻩色

7、符合标准：GB/T30668-2014。

206、万向单滑轮

1、绳索救援系统⽤⾼效单滑轮. 单⾯开活动侧板，具有侧板防误开设计，滑轮顶端⾃带万向结吊环，可随⼒的⽅向变化⾃⾏调整滑轮受⼒⻆度，吊环可入3把主锁，有内置吊环防脱销，平底可辅助使⽤普鲁式抓结,

2、材质：铝合⾦、不锈钢

3、极限负荷：36kN

4、工作负荷：22kN

5、滑轮效率：95%

6、适⽤绳径：4~13mm

7、重量：（270±5）g

8、符合标准：XF494-2023。

207、安全钩O型（二段锁）

1、全新O型二段自动扣主锁。

2、纵向拉力：25kn，横向拉力：8kn，开门拉力：7kn。

3、重量：≤83g。

4、尺寸：长110mm，宽63mm，高18mm。

5、开口尺寸：≧19mm。

6、锁门带防泥沙设计，能适应恶劣环境。锁门带防滑纹，带手套也能轻松操作。
7、符合标准：GB/T23469-2009/B。

208、单滑轮

1、绳索救援系统⽤⾼效单滑轮。活动侧板可左右360度旋转。体积⼩巧、轻量、便携。平底可辅助使⽤普鲁式抓结。

2、材质：铝合⾦、不锈钢

3、适⽤绳径：4~10.5mm

4、极限负荷：25kN

5、工作负荷：5kN

7. 滑轮效率：94%

8. 重量：（86±5）g

9. 执⾏标准：XF 494-2023。

209、三角梅陇锁
1、8mm三角梅陇锁

2、材质：不锈钢

3、 拉力30KN

4、重量：87g

5、符合标准：XF494-2023。

210、山岳救援头盔

1、PP外壳，内部EPS发泡材料，4个头灯卡子和快速调节器由ABS工程塑料制成。透气孔带钢丝防护网，带快速调节系统

2、重量：410g

3、调节范围51-62cm

4、用于：登山，攀岩，救援，高空作业和林业等。

5、符合标准：GB2811-2009。

211、移动止坠器（含势能吸收包）安全器

安全绳通过移动止坠器与全身安全带的胸部或者背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。止坠器内置锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。止坠器配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。并且在缓冲带靠身体端配备可开口的万向节连接。同时配备2把安全锁扣。
止坠器参数：圆形棘齿轮双向移动模式，具备单向LOCK锁定功能，可以调节棘齿轮转向，上锁状态只能上升，打开状态可以双向移动，受力锁止立即制停，需手动解除锁定。工作负荷≥140KG，兼容10-13mm直径的绳索，颜色为金黄色，重量425g，材质:高强度铝+不锈钢。尺寸：长≤93mm，宽≤93mm.厚≤43mm。认证：XF494-2004:FZL-Z-Q10/13.或者XF494-2023。
势能吸收包：撕裂式势能吸收编织带。两端可打开的储存包，方便经常检查，配有STRING能让锁扣固定在正确的位置，保护织带免受磨损；设计用于体重在50-130kg之间的使用。长度：40CM；重量：205g。最大负荷250KG。缓冲力值＜6kn。材质：尼龙，聚酯纤维。认证：GB/T24538-2009：II

万向节：防止负载转动时绳索扭曲，免维护密封球轴承，两人负载设计，末端最大可连接三个锁扣，重量≤150G，断裂负荷：36KN，认证：XF494-2004。
212、消防扳手
1.用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用，

2.扳手本身采用红色防锈涂层，防锈耐用，

3.多功能式，带异形钳口活动头，与手柄配合使用，手柄上设置套筒开关，可实现开启五方.六方磁吸消火栓阀芯。

4.航空铝.45号钢、强磁等材料，不易断裂及变形，重量不大于2.5kg。

213、备用气瓶

1 整体要求

1.1 该产品是消防员用于现场作业呼吸保护装具提供气源设备；

1.2 符合国家GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求并有国家特种装备或压力容器检测机构检测报告。

2 性能要求

2.1铝合金内胆，碳纤维材质，铝合金内胆采用铝板一体拔成，碳纤维采用进口原料，每个气瓶单独编号。

2.2容积为6.8L，并有不开气瓶压力显示功能。

2.3气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，并有防止误关闭设计。

2.4气瓶瓶阀上应设置安全膜片，其爆破压力应为（37～45）MPa。

2.5气瓶瓶阀的输出端螺纹为内螺纹，螺纹尺寸为G5/8；

2.6气瓶安装可卸载的快速连接插拨接口；

2.7气瓶能直接与空气呼吸器和移动供气源连接。

3.其他要求

3.1气瓶保护：在气瓶的上端和底部使用半球形橡胶皮套进行保护，对整个气瓶瓶体用进口芳纶阻燃软布料制成保护套（颜色为藏蓝色战斗服颜色）进行整体保护,并在保护套上缝制2圈黄银黄反光标识，正压式消防空气呼气瓶套上印“湖南消防” （字体为黑体，字号300号，颜色白色）。

3.2气瓶上应有“压缩空气；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；生产日期；检验周期；使用年限；产品标准号；警示：发现纤维断裂或损坏，严禁充装”字样标记。

214、水带包布

1.用于包裹水带破漏处，由帆布带和金属夹钳组成，要求连接牢固。
2.金属夹钳要求采用不锈钢制材料，不能为生铁材料。
215、水带护桥
1.使用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场辅设消防水带的辅助器材。

2.底部应有5条以上钢丝，采用橡胶包裹，钢模制造而成。

3.外形尺寸850*570*80mm，水带槽间距95mm，能承受大于50吨的重量。

216、火挠
总长度：1.8米以上

钩头材质高强度金属（可在800°C环境中保持结构稳定）

钩头呈锐角弯曲

最大破拆力：≥1500N

采用绝缘杆体。

217、水域救援方位灯

遇水及亮，提供船检CCS证书，续航时间：8小时以上，发光型式：闪光，工作电压：1.6V，闪光频率：50-70/分钟，电池容量：1.6Ah，光色：白色。
防水性能：持续浸泡24小时以上。

重量小于150g。

218、铁铤

材质：高碳钢

尺寸：36英寸

直径：36mm

手柄力600-800N

撬门力≥4000N

撬锁力≥10000N

拔钉力≥10000N

质量≤5.3kg。

材质采用高强度、耐腐蚀钢材制成。表面做红色防锈喷漆，重量不大于5千克、长度不长于110CM不短于80CM。两段分为平型和扁平槽带并有一定弧度能够满足破拆门窗操作。

219、铁锹

1.主要用于灾害现场，主要功能用于挖掘、破拆，采用醒目的红把，锹头采用优质不易生锈的钢质制成。锹头为弧型、宽度18CM、长度23CM、厚度1.75mm。材质为50猛钢。手柄为木制圆形表面做防腐处理。铁锹总长度不长于120CM、总重量不超过1公斤。

220、消防斧
斧全长910±4

斧头长188±2.5

斧顶宽80±1.5

斧顶厚27±1

斧刃宽120±1.5

平斧质量/kg≤3.5

221、40外扣转换65卡扣接口

1.整体要求

1.1 能够与森林消防水带相连使用。

2.性能要求

2.1接口形式：入口为65快速接口，能够与消防车连接，出口为 40 接口；

2.2 材质：锻造工艺，铝合金材质；

2.3 使用公称压力≥1.6MPa；

2.4 外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕。

222、警戒桶

1.用于灾害事故现场警戒。

2.材质为高强度EVA橡胶材料，柔韧性好，碾压后不损坏能正常恢复使用。

3.有夜视反光功能，蜂窝式反光膜,颜色为红白相间。 

4.外形为红白橡胶方锥，高度70厘米，底座为40厘米正方形，重量不小于3.5公斤。

223、水带挂钩

1.整体要求

1.1悬挂消防水带的工具，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上；

1.2由帆布带、金属钩和金属半环组成。

224、铁锤

1.常用于破拆坚固物体等抢险救援工作中使用。铁锤，圆头榔头，锤头有极强的穿透力；2.手柄为木质材料制作。

2、铁锤重量不超过3000g，宽度不小于5.2cm，长度不小于14cm，材质为高强度金属材质，表面应进行防腐蚀处理，颜色为红色。铁锤总长度不超过100cm，手柄应采用高强度带韧性绝缘材质，手柄应设置两处防滑套。
225、绝缘剪

1.1 产品符合相关标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。 

1.2 用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切

2.1 刀头采用铬钒合金钢体锻造，硬度高，韧性好； 

2.2 三联臂省力设计，刀间隙可调，剪尺寸：≥36寸，工作电压：≥5000V； 

2.3 剪断能力：电线直径:≥24mm，普通圆钢直径：≥12mm；

2.4 手柄套有绝缘管壁，具有优良的绝缘性，末端采用包胶手柄，手柄应牢固可靠； 

2.5 刀头上有品牌钢印和主参数拓印，手柄上有铭牌，其内容包含主要参数等信息；

3.1铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等； 

226、救援口哨
高音哨，无滚珠设计，穿透能力≥131高分贝，ABS食品级材质，含3个护齿套，带便携式挂绳，1个收纳盒，周波数4.10KHz。
227、望远镜
1.放大倍数：≥10X。

2.镜片：BAK棱镜  FMC全宽带多层绿膜。

3.视场：≥130m/1000m。

4.出目瞳距离：≥7mm。

5.调焦方式：双筒双目调焦。

6.物镜口径：50mm  目镜口径:≥25mm。

7.净重：≦1200g   防水：高密度防水。

8.功能：全金属镜身、坐标测距、罗盘测方位、自带双灯辅助光源。

包装：独立包装，附产品说明书、合格证、保修卡、镜袋、擦镜布、4节纽扣电池、独立编码、物镜盖、目镜盖。

228、窄带自主网对讲机

1.频率范围：≥350-400MHz；

2.信道容量：≥1000 个；

3.电池容量≥2400mAH；

4.接收灵敏度：≤-118dBm；

5.重量：≤400g；

6.对讲机支持多种工作模式，支持模拟常规、MPT 集群、PDT 数字常规、PDT 数字集群、单频自组网等工作模式；需提供国家认可的检测机构出具的检验(检测)报告。

7.对讲机支持蓝牙和单北斗全球定位功能，能够通过北斗定位卫星测算电台的当前位置，并将位置信息发送到基站；

8.防护等级：≥IP68，需提供国家认可的检测机构出具的检验(检测)报告；

9.符合《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》（GA/T 1255-2016），

具备工信部签发的《无线电发射设备型号核准证》；

10.支持对讲机互相定位功能，被叫对讲机能够显示主叫对讲机的方位及距离信息；

11.对讲机支持同频直通多信道集群功能，同频直通信道数≥6 信道，需提供国家认可的检测机构出具的检验(检测)报告。

229、65卡扣止水器
接口：采用6061锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。手柄：采用铸造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理。公称压力2.5MPa/强度压力3.75MPa/产品重量：1.4kg。 

230、40卡扣止水器

接口：采用6061锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。手柄：采用铸造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理。公称压力2.5MPa度压力3.75MPa/

231、轻型互联网卫星便携站

1.采用Ku波段高通量卫星自动便携站；

2.内置调制解调器、无线路由、电源管理设备等；

3.对星方式：全自动对星；

4.采用一体化设计，开通入网，展开对星即用；

5.整体采用防护型包装箱，可背负、携行；

6.极化方式：线极化；

7.天线接收频率范围：10.7～12.75GHz；

8.天线发射频率范围：13.75～14.5GHz；

9.天线增益：接收增益：≥32dBi；发射增益≥33.5dBi；

10.发射接受能力：功放≥15W，LNB：双本振Ku全频段；

11.功率：≤70W；

12.对星装置调节能力：方位角无限制，俯仰角可在0-90°连续自动调节；

13.对星时间：≤3min；

14.天线口径：等效口径≤0.45m平板天线；

15.工作状态下的全部设备重量：≤5kg；

16.工作状态下的展开尺寸：≤530mm*120mm*400mm；

17.包装尺寸：≤450mm*400mm*150mm；

18.含包装重量：≤9kg；

19.电源：提供不少于2个type-c接口，可扩展网口；

20.WiFi距离：≥50m

21.工作状态下整机防护等级：≥IP54；

22.工作温度：-20℃～+55℃；

23.包含不低于全年60G卫星流量及卫星开通费用。

232、便携式制图图形工作站
CPU14代i7/i9≥24线程，内存≥32G，显卡：3070/4060，16G以上，固态：512G以上

233、测压流量水枪

测压水枪是用于检测检测消火栓系统的静水压，出水压力，并校核水枪充实水柱的专用装置。

测压水枪主要性能参数：  

公称压力：0.35MPa；

接口公称通径：65mm ；

压力表量程：0-2.5Mpa；

压力表精度：2.5级；

234、单杠梯（金属）

采用高强度铝合金材料制成，使用轻便、灵活，是消防队员扑救火灾时登高灭火、救人、翻越障碍的攀登工具；该产品符合GA137-2007《消防梯》标准要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检验报告复印件。
技术参数：

1、工作高度：3±0.1m。

2、最小梯宽：250±2mm。

3、梯蹬间距：340±2mm。

4、整梯质量：≤9.8kg。

5、梯节扭转角：≤6.5°。

6、水平弯曲残余变形比值：≤0.06％。

7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.2％。

8、侧板摇摆残余变形比值：≤0.08％。

9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。

10、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.0mm，外弯曲≤1.1mm。

11、消防梯在进行翘曲试验后，任一梯脚均不离地。

12、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动，并设有防滑措施。

235、止水器
1.主要用于水带长距离铺设时，设置在中间作局部启闭。

2.产品材质 阀体：A380铝合金   DN65内扣接口：铝镁合金 A6061阀体

3.表面防腐处理工艺  接口：阳极气氧化  阀体：喷塑

4.制造工艺  DN65内扣接口：锻造工艺   阀体：压铸工艺

5.水压：≥4.0Mpa

6.质量：≤3kg

7.尺寸规格：不大于150*146*210mm。



