消防员抢险救援防护服

抢险救援服（冬款）

一、总体要求

▲1、抢险救援服为消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服，用来对其躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护，符合现行《消防员抢险救援防护服装》XF 633的规定。

▲2、款式标识符合消防救援局统型要求,若国家消防救援局有最新规定，按照最新规定要求。
3、材料：

▲3.1救援服结构由外层、防水透气层、保暖层和舒适层组成。外层为原液染色芳纶，应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。

3.2单位面积质量200(±10)g/m2。

3.3布料须提供纤维的吊牌和织标。投标文件中需注明间位芳纶和导电纤维的品牌及生产商；投标时须提供面料以上性能的由国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告和有资质的第三方出具的检测报告。

4、款式： 

4.1主体结构

*4.1.1上下分体式结构。冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。

4.1.2衣领。立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。

4.1.3反光标志带。前胸设V字形黄银黄反光标志带，后背设水平黄银黄反光标志带，袖口和脚口设环绕黄银黄反光标志带。

4.2附属结构

4.2.1口袋。上衣左胸设置两条挂袢，底摆设置立体贴袋。大腿两侧设置立体贴袋。

▲4.2.2左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左臂标识为盾牌型标识，通过标识汉字区分岗位，设置岗位标识：

▲4.2.2.1消防站：指挥、班长、战斗、通信、安全、供水、摄像等；其他：总指挥、副总指挥、指挥长、作战、通信、政宣、信息、战保、安全、文书等。具体数量在签订合同时确认。

▲4.2.3左胸设19消防员软胸徽同形状魔术贴并配备相应数量19消防员软胸徽或19消防干部软胸徽，右胸设90mm×57mm长方形魔术贴并配相应数量消防指战员胸部标识。具体数量在签订合同时确认。

▲4.2.4基础规格为12种，衣长、胸围、领围等主要部位尺寸均符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型》中附件8的标准控制范围。

4.2.5袖口。袖口方便穿戴救援手套。

4.2.6裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。

▲4.2.7行军帽。为与抢险救援服配合使用，颜色为橘红色，样式符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型》的要求，若国家消防救援局有最新规定，按照最新规定要求，正前方绣19式消防徽，后部采用卡扣调节袢，消防徽尺寸：宽度×高度为53.5×55mm，头部围度520-640 mm。
▲4.2.8腰带。为插扣式腰带，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm。

4.2.9补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。

4.2.10左右肩部设有两个挂袢。

▲5、颜色：橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级。

6、辅料：

6.1所有硬质附件表面都须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐处理。

6.2缝纫线与搭扣的颜色须与外层面料相匹配。

6.3救援服上衣前门襟选用的拉链应不小于8号，颜色须与外层面料相匹配。

二、性能要求

1、外层面料

★1.1阻燃性能：面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。

1.2表面抗湿性能：面料洗涤5次后，沾水等级不应小于3级。

1.3断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不应小于800N。

1.4撕破强力：面料经、纬向撕破强力不应小于120N。

1.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不应大于5%，且试样表面应无明显变化。

1.6单位面积质量偏差：面料单位面积质量偏差不应超过±5%。

1.7色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不应小于4级。

2、防水透气层

2.1采用棉布覆PTFE膜。

2.2初始耐静水压性能大于 80 kPa，洗涤 10次后防水透气层材料的耐静水压大于50kPa；防水透气层材料透湿率大5000g/(m2.24h)；防水透气层洗涤 10 次后，拒油性能不小于2级。热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不大于5%，且试样表面无明显变化。

3、保暖层：采用不低于新雪丽V型高效暖绒。

4、舒适层：采用不低于60支灰色纯棉面料。

5、色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不应小于4级。

★6、起毛起球性能：按照GB/T 4802.2-2008标准测试，不低于4级。

7、针距密度：各部位明暗线每3cm不应小于12针，包缝线每3cm不应小于9针。

★8、接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力不应小于650 N。

9、硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5 min后，硬质附件应保持其原有功能。

10、缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5 min后，缝纫线不应有熔融、烧焦的现象。

11、防静电性能：上、下衣的带电量每件分别不应大于0.6 μC。

12、反光标志带性能：符合GA10-2014标准要求。

13、质量：整套服装不大于3kg。

三、其他要求

▲1、相关标志服饰制作、关标志服饰制作、字体印刷按国家消防救援局下发最新标准执行。（提供相关承诺函）

▲2.质保期：自验收合格之日起1年。
▲3.提供具备国家法定检测资质的检测机构出具的检测报告
